Приложение №17

к Правилам перевозки опасных грузов

по территории Республики Молдова

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВСТРОЕННЫХ И СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН

ИЗ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТМАСС

Примечание 1.

Предписания настоящего приложения применяются к встроенным и съемным цистернам; они не относятся к транспортным средствам-батареям, контейнерам-цистернам и сосудам.

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И

КОНСТРУКЦИИ ВСТРОЕННЫХ И СЪЕМНЫХ ЦИСТЕРН

Примечание.

Перевозка опасных веществ во встроенных или съемных цистернах из армированных пластмасс, отвечающих требованиям настоящего приложения, может осуществляться только в том случае, если использование этих цистерн прямо допускается для этих веществ согласно пункту 1.

Использование

1. В цистернах из армированных пластмасс, отвечающих требованиям настоящего приложения, могут перевозиться следующие вещества:

а) сырая нефть и прочие сырые масла; летучие продукты перегонки сырой нефти и прочих сырых масел, предусмотренных в пункте 3°b) класса 3;

b) полутяжелые продукты перегонки нефти и других сырых масел, предусмотренные в пункте 31°с) класса 3;

c) отопительные масла и дизельные масла, предусмотренные в пункте 31°с) класса 3;

d) водные растворы пероксида водорода, предусмотренные в пунктах 1°b) и с), и растворы, предусмотренные в пункте 11°b) класса 5.1.;

e) вещества, предусмотренные в пунктах 1° b) и с), 2°b), 5°, 8° b) и с), 17°с), 42°, 43°с) и 61° класса 8.

Конструкция

2. Цистерны должны отвечать следующим требованиям приложения № 16:

(1) Общие положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки веществ всех классов:

пункты 6 (4), (5) и (6); 7; 8; 10; 12; 14(7); 15; 17-18; 21; 26; 29-33; 34-35; 36-37; 40; 41(1) и (2); 42-47.

(2) Положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки веществ класса 3: корпуса, оборудованные незакрывающимся вентиляционным устройством и предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки не выше 55°С, должны иметь искрогаситель в вентиляционном устройстве.

Испытание на герметичность и внутренний осмотр должны проводиться каждые три года.

(3) Особые положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки веществ класса 5.1: приложение № 16.

(4) Особые положения, касающиеся цистерн, используемых для перевозки веществ класса 8: приложение № 16.

3. Стенки цистерны не должны иметь существенных дефектов, уменьшающих их прочность

4. Стенки цистерны должны в течение длительного времени выдерживать механические и химические нагрузки, которым они подвергаются.

Отверстия цистерн

5. - (1) Если цистерна имеет одно или несколько сливных отверстий, расположенных ниже уровня жидкости, то клапаны или патрубки, которыми снабжены эти отверстия, должны быть утоплены в корпусе цистерны, либо другим способом, который может обеспечить эквивалентную защиту.

(2) Категорически запрещается использование винтовых пробок. Клапаны должны соответствовать образцу, утвержденному компетентным органом.

(3) Наливные отверстия должны закрываться герметическим устройством. Если это устройство выступает наружу из корпуса цистерны, то оно должно защищаться колпаком, выдерживающим усилия отрыва, возникающие при случайном опрокидывании цистерны.

Глава 2

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СТЕНОК ЦИСТЕРНЫ

6. Для изготовления стенок цистерн могут использоваться следующие материалы:

(1) Синтетическая смола

Ненасыщенные полиэфирные смолы;

эпоксидные смолы;

прочие смолы, имеющие аналогичные характеристики, при условии, что гарантируется прочность стенки.

(2) Арматура из волокон

Cтекловолокно (стекло типов Е и С)1 с соответствующим покрытием, например на основе силана или аналогичного вещества. Стекловолокно может использоваться в виде обрезанной и необрезанной ровницы, в том числе предварительно напряженной ровницы или волокон, матов, поверхностных матов или тканых материалов.

________________

1 Состав стекла типов Е и С описан в таблице 1.

(3) Присадки

а) присадки, необходимые для обработки смол, например катализаторы, ускорители, манометры, отвердители, тиксотропные вещества, - в соответствии с указаниями изготовителя смолы;

b) наполнители, пигменты, красители и другие вещества, позволяющие получить желаемые свойства, например пониженную горючесть, при условии, что они не вызывают снижения прочности стенок цистерны.

Глава 3

СТРУКТУРА СТЕНОК ЦИСТЕРНЫ

7. Верхний слой наружного покрытия стенок цистерны должен выдерживать атмосферное воздействие, а также непродолжительные соприкосновения с перевозимым веществом.

8. Стенки цистерны и герметизированные соединения должны отвечать требованиям в отношении механической прочности, предусмотренным в главе 4.

9. Верхний слой внутреннего покрытия стенок должен выдерживать длительное воздействие перевозимого вещества. Этот слой должен изготовляться из армированной смолы и иметь толщину не менее 1 мм. Используемые волокна не должны снижать химическую стойкость покрытия. Внутренняя часть этого слоя должна содержать большое количество смолы и иметь толщину не менее 0,2 мм.

Должны выполняться требования пунктов 12 (6) и 14 (2) главы 4.

10. Готовые стенки должны отвечать требованиям пункта 12 (3) главы 4.

11. Стенка должна быть не тоньше:

3,5 мм у цистерн вместимостью до 3 м3;

5,0 мм у цистерн вместимостью более 3 м3.

Глава 4

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Испытания материала прототипа цистерны и предъявляемые к его качеству требования

12. - (1) Отбор образцов

Образцы, необходимые для испытания, должны, по возможности, вырезаться из стенок цистерны. Для этой цели можно использовать куски, образующиеся при вырезке отверстий, и т.п.

(2) Процент содержания стекловолокна

Испытание должно проводиться в соответствии с методами, предусмотренными в Рекомендации ISО R1172 1970 года.

Содержание стекловолокна должно составлять от 25% до 75% массы образца.

(3) Степень полимеризации

а) стенка из полиэфирной смолы:

cодержание остаточного стирола не должно превышать 2% от общего количества смол. Испытание должно проводиться согласно соответствующему методу2;

________________

2 Соответствующим считается метод, предписанный в стандарте DIN 16945 от июня 1969 года, пункт 6.4.3.

b) стенка из эпоксидных смол:

содержание ацетонового экстракта не должно превышать 2% от общего количества смол. Испытание должно проводиться согласно соответствующему методу3.

________________

3 То же, пункт 6.4.2.

(4) Прочность на изгиб и на растяжение

Механические свойства должны определяться:

для обечайки - в осевом направлении и в направлении по периметру окружности;

для днищ и перегородок отсеков - в произвольно выбранном направлении.

Если основные направления арматуры не совпадают с осевым направлением и в направлении периметру окружности (например, в случае двухосной навивки), следует определять прочность в основных направлениях армирования и рассчитывать ее в осевом направлении и в направлении периметра окружности по следующим формулам:

Растяжение

σT.c = 2 σT.H sin2α

σT.a = 2 σT.H cos2α

Т = растяжение

c = по периметру окружности

a = по оси

Изгиб

σF.c = 2 σF.H sin2α

σF.a = 2 σF.H cos2α

H = геликсоидальное направление

F = изгиб

α = основной угол навивки

Прочность на растяжение должна испытываться в соответствии с методами, предусмотренными в документе ISO/TC61/WG2/TC "Испытания. Пластмасса-стекловолокно", № 4 от февраля 1971 года.

Прочность на изгиб должна испытываться в соответствии с методами, предусмотренными в рекомендации ISO/TC61 № 1540 от апреля 1970 года.

Требования

Новые цистерны должны отвечать следующим значениям коэффициента прочности на разрыв:

для статических нагрузок - 7,5;

для динамических нагрузок - 5,5.

При расчете динамической нагрузки принимаются следующие значения ускорения:

2 г в направлении перемещения;

1 г по перпендикуляру к перемещению;

1 г по вертикали вверх; и

2 г по вертикали вниз.

Учитывая, что характеристики армированных слоистых пластиков могут изменяться в зависимости от их структуры, минимальные значения устанавливаются не для прочности на изгиб и на растяжение, а для нагрузок:

A = e σT, где σT - прочность на растяжение при разрыве;

B = e2 σF, где σF - прочность на изгиб при разрыве;

е - толщина стенки;

Минимальные значения сил А и В:

На изгиб:

При вместимости цистерны ≤ 3 м3:

| в направлении по периметру окружности: | B = 600 дкН4; |
| --- | --- |
| в осевом направлении: | B = 300 дкН. |

При вместимости цистерны > 3 м3

| в направлении по периметру окружности: | B = 600 дкН; |
| --- | --- |
| в осевом направлении: | B = 600 дкН. |

При растяжении:

| в направлении по периметру окружности: | А = 100 дкН/мм; |
| --- | --- |
| в осевом направлении: | А = 70 дкН/мм. |

________________

4 1 дкН (деканьютон) = 101 Н

Модуль Е при изгибе измеряется при температуре -40°С и +60°С. Оба значения не должны отличаться более чем на 30% от значения, полученного при температуре 20°С. Поведение материала стенок при испытании на растяжение длительностью более 1000 часов.

Напряжение при испытании равно:

σT

—— .

7,5

При испытании коэффициент

|  | ε1000 |
| --- | --- |
| K = | ——— |
|  | ε0 |

не может быть более 1,6.

ε0 = удлинение образца под нагрузкой в начале испытания;

ε1000 = удлинение образца под нагрузкой в конце испытания.

(5) Ударопрочность

а) Характер испытания

Поведение при ударе определяется на образце слоистого пластика, соответствующего конструкционному материалу, использованному при изготовлении цистерны. Испытание проводится методом сбрасывания стального груза массой 5 кг на поверхность слоистого пластика, соответствующего наружной поверхности цистерны.

b) Стенд

Стенд состоит из стального груза массой 5 кг, направляющей для этого груза и опоры. Общую схему стенда см. на рис.1. Груз имеет форму стального цилиндра с двумя боковыми канавками и имеет в своей нижней части сферический наконечник диаметром 90 мм. Направляющая вертикаль крепится к стене.

Опора состоит из двух профильных уголков 100 х 100 х 25 мм длиной 300 мм, приваренных к стальной плите размером 400 х 400 мм. Расстояние между обоими уголками - 175 мм. Опора, крепящаяся к основанию, имеет выемку глубиной 50 мм, позволяющую образцу прогибаться.

с) Подготовка образцов

Из подлежащего испытанию материала вырезаются три образца размером 200 х 200 мм, имеющие толщину испытываемого материала.

d) Метод проведения испытания

Образец располагается на опоре симметрично; по возможности он плоско кладется на опору таким образом, чтобы груз попадал в центр образца со стороны, соответствующей наружной поверхности цистерны.

Груз сбрасывается с определенной высоты; при этом принимаются меры, чтобы после отскакивания он снова не ударил по образцу.

Испытание должно проводиться при температуре окружающей среды.

Регистрируется высота, на которую вновь поднимается груз по направляющей.

Точно также испытывают два других образца.

е) Требования

Высота сбрасывания груза массой 5 кг должна составлять 1 м; через образец при действии на него водяного столба высотой 1 м не должно просачиваться за 24 часа более 1 л воды.

(6) Устойчивость к воздействию химических веществ

Плоские испытательные пластины из армированной пластмассы, подготовленные в лаборатории, подвергаются в течение 30 дней воздействию опасного вещества при температуре 50°С по следующему методу:

а) Описание испытательного прибора (см. рис.2)

Испытательный прибор состоит из стеклянного цилиндра диаметром 140 х 150 мм и высотой 150 мм с двумя патрубками, расположенными под углом 135°, причем один патрубок снабжен соединением типа NS 29 для присоединения переходной трубы противоточного охладителя (1), а другой - соединением типа NS 14,5 для установки термометра (2); переходная труба для соединения с противоточным охладителем и противоточный охладитель на схеме не показаны. Стеклянная часть прибора изготовляется из жаропрочного стекла.

Образцы, вырезанные из подвергаемых испытанию пластин, образуют дно и крышку стеклянного цилиндра. Они плотно прилегают к краям цилиндра за счет политетрафтороэтиленовых шайб. Цилиндр с обоими образцами сжимается двумя пластинами из коррозионностойкой стали при помощи шести болтов с барашковыми гайками. Между пластинами и образцами прокладывается асбестовое кольцо. На рис.2 эти кольца не показаны. Нагревание осуществляется снаружи при помощи нагревательного патрубка с автоматической регулировкой. Замеры температуры производятся в камере с жидкостью.

b) Работа испытательного прибора

Испытательный прибор позволяет испытывать только плоские пластины равномерной толщины. Отобранные для испытания пластины должны, по возможности, иметь толщину 4 миллиметра. В тех случаях, когда эти пластины имеют желеобразное покрытие, они должны испытываться в том виде, в каком они обычно используются. Из отобранной для испытания пластины вырезается шесть шестиугольных образцов с длиной стороны по 100 миллиметров.

Для каждого испытания готовится по три образца на прибор. Один из этих образцов служит в качестве эталона, два других образца используются, соответственно, для испытания в жидкой и парообразной среде прибора.

с) Порядок проведения испытания

Отобранные для испытания образцы крепятся в испытательном приборе таким образом, чтобы сторона с возможным желеобразным покрытием была обращена внутрь. Используемая при испытании жидкость в объеме 1200 мл наливается в стеклянный цилиндр. Затем прибор нагревается до температуры испытания. В ходе испытания температура поддерживается на постоянном уровне. По окончании испытания температура прибора понижается до температуры окружающего воздуха, и используемая при испытании жидкость удаляется. Прошедшие испытание образцы сразу же промываются дистиллированной водой. Жидкости, не смешивающиеся с водой, удаляются при помощи растворителей, не действующих на образцы. Механическую очистку пластин производить нельзя, поскольку можно повредить поверхность образцов.

d) Оценка

Производится визуальный осмотр:

если при визуальном осмотре обнаруживаются чрезмерные повреждения (трещины, пузыри, поры, отслоения, вздутия или шероховатости), результаты испытания считаются отрицательными;

если визуальный осмотр не выявляет аномалий, производится испытание на изгиб в соответствии с методами, указанными в пункте 12 (4), на обоих образцах, подвергнутых химическому воздействию, и на эталонном образце. При этом прочность на изгиб по сравнению с исходной величиной, установленной для отобранной для испытания пластины, не подвергавшейся никаким нагрузкам, не должна снижаться более чем на 20%.

Испытание прототипа элемента и предъявляемые к его качеству требования

13. Гидравлическое испытание прототипа цистерны производится экспертом, уполномоченным компетентными органами.

Если прототип цистерны разделен на отсеки перегородками или волноуспокоителями, испытание производится на изготовленном с этой целью элементе, имеющем такие же наружные торцевые стенки, как и вся цистерна, и представляющем ту часть цистерны, которая подвергается при нормальной эксплуатации наибольшим воздействиям.

Это испытание не нужно производить, если оно уже было успешно проведено на другом элементе, имеющем такое же сечение больших размеров, геометрически аналогичное сечению рассматриваемого прототипа элемента, даже если этот элемент имеет внутреннее покрытие.

Это испытание должно показать, что при нормальной эксплуатации прототип элемента обладает коэффициентом запаса при разрыве не менее 7,5.

Должно быть доказано, например расчетным путем, что значения коэффициента прочности на разрыв, указанные в пункте 12 (4), соблюдаются для каждого отсека цистерны.

Разрыв происходит тогда, когда используемая при испытании жидкость вытекает из цистерны в виде струи. Следовательно, до появления такого разрыва допустимо наличие отслаивания и потери жидкости в виде капель, просачивающихся через это отслаивание.

Прототип подвергается гидравлическому давлению.

H = 7,5 × d × h,

где H - высота водяного столба;

h - высота цистерны;

d - плотность подлежащего перевозке вещества.

Если разрыв происходит при высоте водяного столба H1, меньшей, чем H, то должно соблюдаться условие:

H1 ≥ 7,5 × d × (h-h1),

где h1 - высота самой высокой точки, в которой появляется первая течь.

В случае появления очень сильной течи в точке h1, необходимо тут же произвести ремонт и наложить на это место заплату, чтобы продолжить испытание до достижения высоты H.

Контроль цистерн серийного производства на соответствие

14. (1) Контроль соответствия цистерн серийного производства осуществляется путем проведения одного или нескольких испытаний, предусмотренных в пункте 12. Однако вместо степени полимеризации определяется твердость по Барколу.

(2) Твердость по Барколу

Испытание должно проводиться по соответствующей методике5. Твердость по Барколу, определяемая на внутренней стороне готовой цистерны, не должна быть ниже 75% значения, полученного в лаборатории на чистой затвердевшей смоле.

________________

5 Соответствующей методикой считается методика, предусмотренная в стандарте АSTM-D 2583-67.

(3) Содержание стекловолокна должно находиться в пределах, установленных в пункте 12 (2), и не должно, кроме того, отличаться более чем на 10% от значения, установленного для прототипа цистерны.

Испытание всех цистерн и требования к их качеству, предъявляемые до их сдачи в эксплуатацию

Испытание на герметичность

15. Испытание на герметичность проводится в соответствии с приложением № 16; на цистерне должно проставляться клеймо эксперта.

Глава 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЦИСТЕРН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЩЕСТВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ НЕ ВЫШЕ 55°С

16. Цистерна должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать снятие статического электричества с различных составных частей, с тем чтобы избежать накопления опасных электростатических зарядов

17. Все металлические части цистерны и транспортного средства, а также электропроводные покрытия стенок должны быть закольцованы.

18. Сопротивление между каждой проводящей частью и шасси не должно превышать 106 Ом.

Устранение опасности, связанной с зарядами, возникающими в результате трения

19. Поверхностное сопротивление и сопротивление разряду на землю всей наружной поверхности цистерны должны соответствовать предписаниям пункта 20.

20. Поверхностное сопротивление и сопротивление разряду на землю, измеренные в соответствии с положениями пункта 21, должны отвечать следующим требованиям:

(1) Стенки, не оборудованные электропроводными конструкциями:

а) поверхности, по которым можно ходить:

сопротивление разряду на землю не должно превышать 108 Ом;

b) прочие поверхности:

поверхностное сопротивление не должно превышать 109 Ом.

(2) Стенки, оборудованные электропроводными конструкциями:

а) поверхности, по которым можно ходить:

сопротивление разряду на землю не должно превышать 108 Ом;

b) прочие поверхности:

электропроводность считается удовлетворительной, если максимальная толщина неэлектропроводных покрытий на заземленных электропроводных конструкциях, например электропроводного листа, металлической сетки или других соответствующих материалов, не превышает 2 мм и если площадь ячеи металлической сетки не превышает 64 см2.

(3) Все измерения поверхностного сопротивления или сопротивления разряду на землю необходимо осуществлять на самой цистерне и повторять не реже одного раза в год, следя за тем, чтобы установленные значения сопротивлений не превышались.

Методы испытаний

21. - (1) Поверхностное сопротивление (R100) - (изоляционное сопротивление) в омах, электроды из токопроводящей краски в соответствии с рис.3 Рекомендации МЭК 167 1964 года,- измеряемое в атмосфере, соответствующей стандарту 23/50 согласно Рекомендации ИСО R291, пункт 3.1, 1963 года.

(2) Сопротивление разряду на землю в омах представляет собой соотношение между постоянным напряжением, измеряемым между нижеописанным электродом, подсоединенным к поверхности цистерны транспортного средства, и заземленным шасси транспортного средства, и общей силой тока.

Процедура подготовки образцов к испытанию аналогична той, что описана в пункте 12 (1). Электрод представляет собой диск площадью 20 см2 и диаметром 50 мм. Необходимо обеспечить его плотный контакт с поверхностью цистерны путем использования, например, влажной бумаги, или влажного губчатого материала, или какого-либо другого соответствующего материала. Другим электродом служит заземленное шасси транспортного средства. Подается постоянный ток напряжением 100-500 вольт. Замеры производятся после подачи испытательного напряжения в течение одной минуты. Электрод может устанавливаться в любом месте внутренней или наружной стороны стенки цистерны.

Если произвести замеры на цистерне невозможно, это можно сделать при тех же условиях и в лаборатории на образце из того же материала.

Устранение опасности, связанной с зарядами, возникающими при наполнении цистерны

22. Следует использовать заземленные металлические детали и располагать их таким образом, чтобы в любой момент при заполнении или опорожнении поверхность заземленного и находящегося в контакте с перевозимым веществом металла составляла не менее 0,04 м2 на 1 м3 вещества, содержащегося в цистерне на тот момент, при этом ни одна часть вещества не должна находиться на расстоянии более 2,0 м от ближайшей заземленной металлической детали. В качестве металлической детали можно использовать:

а) металлический клапан с педальным управлением, металлический выпускной патрубок или металлическую пластину, при условии, что общая поверхность металла, соприкасающегося с жидкостью, будет не меньше предписанной поверхности; или

b) металлическую решетку с прутьями диаметром не менее 1 мм и площадью ячеи не более 4 см2, при условии, что общая поверхность решетки, соприкасающейся с жидкостью, будет не меньше предписанной.

23. Положения пункта 22 не применяются к цистернам из армированных пластмасс, оборудованным какой-либо другой системой для устранения опасности, связанной с зарядами, возникающими при наполнении, если при практическом сравнительном испытании, проведенном в соответствии с пунктом 24, было установлено, что для снятия заряда, накапливающегося в цистерне при наполнении, нужно столько же времени, что и для металлической цистерны сравнимых размеров.

Сравнительное испытание

24. - (1) Сравнительное испытание на время снятия электростатического заряда в условиях, описанных в пункте (2), должно проводиться на прототипе цистерны из армированных пластмасс и стальной цистерны следующим образом (см.рис.3):

а) цистерна из армированных пластмасс монтируется так же, как во время эксплуатации, - например, на стальной опоре, имитирующей шасси транспортного средства, - и не менее чем на две трети заполняется дизельным моторным маслом, часть которого пропускается через соответствующий фильтр тонкой очистки таким образом, чтобы плотность заряда общего потока составляла около 100 мкКл/м3;

b) напряженность поля в месте скопления паров в цистерне измеряется с помощью соответствующего измерителя поля с непрерывной регистрацией показаний, устанавливаемого с вертикальным расположением его оси и находящегося на расстоянии не менее 20 см от вертикального впускного патрубка;

с) аналогичное испытание проводится на стальной цистерне, ширина, длина и объем которой отличаются не более чем на 15% от аналогичных характеристик цистерны из армированных пластмасс, или на цистерне из армированных пластмасс аналогичных размеров, покрытой изнутри заземленной металлической фольгой.

(2) В ходе испытания должны соблюдаться следующие условия:

а) испытание должно проводиться под навесом при относительной влажности менее 80%;

b) остаточная проводимость используемого при испытании дизельного моторного масла должна составлять при температуре измерения 3-5 пСм/м. Она должна измеряться в баке, в котором

VT

——

d2

менее 2,5 х 106 или равняется этой величине,

где:

V = подаваемое напряжение;

d = расстояние между электродами в метрах;

Т = продолжительность измерения в секундах.

Остаточная проводимость, измеренная на образцах вещества, взятого из прошедшей испытание цистерны после заполнения, не должна отличаться от величин, полученных при последующих испытаниях на пластмассовых и металлических цистернах, более чем на 0,5 пСм/м;

с) скорость наполнения должна быть постоянной, в пределах 1-2 м3/мин и одинаковой как для цистерны из армированных пластмасс, так и для стальной цистерны. Время, необходимое для остановки струи в конце наполнения, должно быть короче времени снятия заряда в стальной цистерне;

d) плотность заряда должна определяться соответствующим прибором для измерения поля с непрерывной регистрацией показателей (например, типа "field mill"), погружаемым в вещество как можно ближе к наливному патрубку;

е) внутренний диаметр подающих трубок вертикального наливного патрубка должен составлять 10 см, и наполняющий патрубок должен заканчиваться Т-образным выводом;

f) подходящий микрофильтр6 с регулируемым выпускным клапаном, позволяющим регулировать проходящую через него струю, устанавливается на расстоянии не более 5 м от отверстия наливного патрубка;

________________

6 Подходящим считается "Rellumit 5"

g) уровень жидкости не должен опускаться ни до нижней части наливного патрубка, ни до прибора измерения поля.

Сравнение времени снятия заряда

(3) Первоначальным значением напряженности поля должно быть значение, зарегистрированное немедленно после перекрытия струи топлива, когда устанавливается плавная кривая ослабления заряда. При обоих испытаниях временем снятия заряда считается время, необходимое для падения напряженности поля до 37% от его первоначального значения.

(4) Время снятия заряда для цистерны из армированных пластмасс не должно превышать время, необходимое в таком случае для стальной цистерны.

| Таблица 1 СОСТАВ СТЕКЛА Стекло Е: Состав в процентах от массы |
| --- |
| Диоксид кремния | (SiO2) | 52 - 55% |
| Окись алюминия | (Al2O3) | 14 - 15,5% |
| Известь | (CaO) | 16,5 - 18% |
| Оксид магния | (MgO) | 4 - 5,5% |
| Оксид бора | (B2O3) | 6,5 - 21% |
| Фтор | (F) | 0,2 - 0,6% |
| Оксид железа | (Fe2O3) | < 1% |
| Оксид титана | (TiO2) | < 1% |
| Оксиды щелочных металлов | (Na2O+K2O) | < 1% |
| Стекло С: состав в процентах от массы |
| Диоксид кремния | (SiO2) | 63,5 - 65% |
| Окись алюминия | (Al2O3) | 4 - 4,5% |
| Известь | (CaO) | 14 - 14,5% |
| Оксид магния | (MgO) | 2,4 - 3% |
| Оксид бора | (B2O3) | 5 - 6,5% |
| Оксид железа | (Fe2O3) | 0,3% |
| Оксид натрия | (Na2O) | 7 - 9% |
| Оксид калия | (K2O) | 0,7 - 1% |

Рисунок 1

Стенд для определения ударопрочности методом

сбрасывания сферического наконечника

Рисунок 2

Прибор для испытания на устойчивость

к воздействию химических веществ

Рисунок 3

Схема установки для проведения сравнительного испытания