Anexa nr. 1

la  Reglementarea tehnică

„„Fertilizanţi minerali.

Cerinţe esenţiale”

TIPURILE DE FERTILIZANŢI  ŞI CERINŢELE

PRIVIND CALITATEA ACESTORA

## A. Fertilizanţi anorganici simpli cu nutrienţi principali

A. 1.   Fertilizanţi cu azot

| Nr. d/o | Denumirea tipului | Date referitoare la modul de fabricaţie şi componentele principale | Concentraţia minimă de nutrient (procente de masă) Date privind exprimarea nutrienţilor Alte cerinţe | Alte date despre denumirea tipului | Conţinutul de nutrient care trebuie declarat Formele şi solubilităţile nutrienţilor Alte criterii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (a) Azotat de calciu (nitrocalcar) | Produs obţinut pe cale chimică; componente principale: azotat de calciu şi, eventual, azotat de amoniu | 15% N Azotul exprimat ca azot total sau ca azot nitric şi azot amoniacal. Conţinutul maxim de azot amoniacal 1,5 % N |  | Azot total Menţiuni opţionale: azot nitric; azot amoniacal |
|  | (b) Azotat de calciu şi magneziu | Produs obţinut pe cale chimică; componente principale: azotat de calciu şi azotat de magneziu | 13 % N Azotul exprimat ca azot nitric. Conţinutul minim de magneziu sub formă de săruri solubile în apă, exprimat ca oxid de magneziu 5 % MgO |  | Azot nitric Oxid de magneziu solubil în apă |
|  | (c) Azotat de magneziu | Produs obţinut pe cale chimică; componentul principal: azotat de magneziu hexahidrat | 10% N Azotul exprimat ca azot nitric 14%MgO Magneziul exprimat ca oxid de magneziu solubil în apă | Atunci cînd este comercializat sub formă de cristale se poate adăuga menţiunea „sub formă cristalizată” | Azot nitric Oxid de magneziu solubil în apă |
| 2. | (a) Azotat de sodiu | Produs obţinut pe cale chimică; componentul principal: azotat de sodium | 15 % N Azotul exprimat ca azot nitric |  | Azot nitric |
|  | (b) Azotat de Chile (salpetru de Chile) | Produs obţinut din calice; componentul principal: azotat de sodiu | 15 % N Azotul exprimat ca azot nitric |  | Azot nitric |
| 3. | (a) Cianamidă de calciu | Produs obţinut pe cale chimică; componente principale: cianamidă de calciu, oxid de calciu şi eventual mici cantităţi de săruri de amoniu şi uree | 18 % N Azotul exprimat ca azot total, minimum 75 % din azotul nitric declarat se găseşte sub formă de cianamidă |  | Azot total |
|  | (b) Cianamidă de calciu azotoasă | Produs obţinut pe cale chimică; componente principale: cianamidă de calciu, oxid de calciu şi, eventual, mici cantităţi de săruri de amoniu şi uree şi un adaos de azotat | 18 % N Azotul exprimat ca azot total, minimum 75 % din azotul nenitric declarat se găseşte sub formă de cianamidă. Conţinutul de azot nitric: - minimum: 1 % N - maximum: 3% N |  | Azot total Azot nitric |
| 4. | Sulfat de amoniu | Produs obţinut pe cale chimică; care conţine ca şi component principal – sulfat de amoniu, eventual cu pînă la 15% azotat de calciu (nitrocalcar) | 19,7 % N Azotul exprimat ca azot total. Conţinutul maxim de azot nitric 2,2% N, dacă se adaugă azotat de calciu (nitrocalcar) | Atunci cind este comercializat sub forma unei combinaţii de sulfat de amoniu şi azotat de calciu (nitrocalcar), denumirea trebuie să includă „cu pînă la 15% azotat de calciu (nitrocalcar)” | Azot amoniacal Azot total, dacă se adaugă azotat de calciu (nitrocalcar) |
| 5. | Azotat de amoniu sau azotat de calciu şi amoniu | Produs obţinut pe cale chimică; component principal: azotat de amoniu; poate conţine umpluturi, cum ar fi, calcar măcinat, sulfat de calciu, dolomită măcinată, sulfat de magneziu, kieserit | 20 % N Azotul exprimat ca azot amoniacal şi azot nitric, fiecare din cele două forme conţinînd circa jumătate din azotul prezent. A se vedea eventual, anexa nr. 3-1 şi 2 la prezenta Reglementare tehnică | Denumirea de ,,azotat de calciu şi amoniu” este rezervată exclusiv unui fertilizant ce conţine, pe lîngă azotatul de amoniu, numai carbonat de calciu (de exemplu, calcar) şi/sau carbonat de magneziu şi carbonat de calciu (de exemplu, dolomită). Concentraţia minimă în carbonaţi a acestor fertilizanţi trebuie să fie de 20 %, iar puritatea lor minimă de 90 % | Azot total Azot nitric Azot amoniacal |
| 6. | Sulfoazotat de amoniu | Produs obţinut pe cale chimică; componente principale: azotat de amoniu şi sulfat de amoniu | 25 % N Azotul exprimat ca azot amoniacal şi azot nitric Conţinutul minim de azot nitric 5 % |  | Azot total Azot nitric Azot amoniacal |
| 7. | Sulfoazotat de magneziu | Produs obţinut pe cale chimică; componente principale: azotat de amoniu, sulfat de amoniu şi sulfat de magneziu | 19 % N Azotul exprimat ca azot amoniacal şi azot nitric Conţinutul minim de azot nitric 6 % N 5 % MgO Conţinutul de magneziu sub formă de săruri solubile în apă, exprimat ca oxid de magneziu |  | Azot total Azot nitric Azot amoniacal Oxid de magneziu solubil în apă |
| 8. | Fertilizant azotat cu magneziu | Produs obţinut pe cale chimică; componente principale: azotat de amoniu şi săruri complexe de magneziu (dolomită carbonat de magneziu şi/sau sulfat de magneziu) | 19 % N Azotul exprimat ca azot amoniacal şi azot nitric Conţinutul minim de azot nitric 6 % N 5 % MgO Oxid de magneziu total şi, eventual, oxid de magneziu solubil în apă |  | Azot total Azot nitric Azot amoniacal Conţinutul de magneziu oxid de magneziu total |
| 9. | Uree | Produs obţinut pe cale chimică; component principal: carbonil diimidă (carbamidă) | 44 % N Azot ureic total (inclusiv biuret) Conţinutul maxim de biuret 1,2 % |  | Azot total, exprimat ca azot ureic |
| 10. | Crotoniliden-diuree | Produs obţinut prin reacţia ureei cu aldehida crotonică Compus monomer | 28 % N Azotul exprimat ca azot total Minimum 25% N din crotoniliden-diuree Conţinutul maxim de azot ureic 3% |  | Azot total Azot ureic dacă există, minimum 1% procente de masă Azot din crotoniliden-diuree |
| 11. | Izobutiliden-diuree | Produs obţinut prin reacţia ureei cu aldehida izobutirică. Compus monomer | 28 % N Azotul exprimat ca azot total. Minimum 25% N din izobutiliden-diuree Conţinutul maxim de azot ureic 3% |  | Azot total Azot ureic dacă există, minimum 1% procente de masă Azot din izobutiliden-diuree |
| 12. | Uree-formaldehidă | Produs obţinut prin reacţia ureei cu formaldehidă; component principal: molecule de uree-formaldehidă | 36% azot total Azotul exprimat ca azot total Minimum 3/5 din conţinutul declarat de azot total trebuie să fie solubil în apă fierbinte |  | Azot total Azot ureic, dacă există, minimum 1% procent de masă Azot din uree-formaldehidă solubil în apă rece Azot din uree-formaldehidă solubil numai în apă fierbinte |
|  |  | Produs polimer | Minimum 31% N din uree-formaldehidă Conţinutul maxim de azot ureic 5% |  |  |
| 13. | Fertilizant azotat conţinînd crotoniliden-diuree | Produs obţinut pe cale chimică, conţinînd crotoniliden-diuree şi un fertilizant simplu cu azot. [Lista A.1, cu excepţia poziţiilor 3 (a), 3 (b) şi 5] | 18 % N exprimat ca azot total Minimum 3 % azot sub formă de azot amoniacal şi/sau azot nitric şi/sau azot ureic Minimum 1/3 din conţinutul declarat de azot total trebuie să fie derivat din crotoniliden-diuree Conţinutul maxim de biuret (azot ureic şi azot din crotoniliden-diuree) x 0,026 |  | Azot total Pentru fiecare formă, în cantitate de minimum 1%: azot nitric azot amoniacal azot ureic Azot din crotoniliden-diuree |
| 14. | Fertilizant azotat conţinînd izobutiliden-diuree | Produs obţinut pe cale chimică, conţinînd izobutiliden-diuree şi un fertilizant simplu cu azot. [Lista A.1, cu excepţia poziţiilor 3 (a), 3 (b) şi 5] | 18 % N exprimat ca azot total Minimum 3 % azot sub formă de azot amoniacal şi/sau azot nitric şi/sau azot ureic Minimum 1/3 din conţinutul declarat de azot total trebuie să fie derivat din izobutiliden-diuree Conţinutul maxim de biuret (azot ureic şi azot din izobutiliden-diuree) x 0,026 |  | Azot total Pentru fiecare formă, în cantitate de minimum 1%: azot nitric azot amoniacal azot ureic Azot din izobutiliden-diuree |
| 15. | Fertilizant azotat conţinînd uree-formaldehidă | Produs obţinut pe cale chimică, conţinînd uree-formaldehidă şi un fertilizant simplu cu azot. [Lista A.1, cu excepţia poziţiilor 3 (a), 3 (b) şi 5] | 18 % N exprimat ca azot total Minimum 3 % azot sub formă de azot amoniacal şi/sau azot nitric şi/sau azot ureic Minimum 1/3 din conţinutul declarat de azot total trebuie să fie derivat din uree-formaldehidă Azotul din uree-formaldehidă trebuie să conţină minimum 3/5 azot solubil în apă caldă Conţinutul maxim de biuret (azot ureic şi azot din uree-formaldehidă) x 0,026 |  | Azot total Pentru fiecare formă, în cantitate de minimum 1%: azot nitric azot amoniacal azot ureic Azot din uree-formaldehidă Azot din uree-formaldehidă solubilă în apă rece Azot din uree-formaldehidă solubilă numai în apă fierbinte |
| 16. | Uree-sulfat de amoniu | Produs obţinut pe cale chimică din uree şi sulfat de amoniu | 30 % N Azot exprimat ca azot amoniacal şi ureic Conţinutul minim de azot amoniacal: 4% Conţinutul minim de sulf exprimat ca trioxid de sulf: 12% Conţinutul maxim de biuret: 0,9% |  | Cantitatea totală de azot Azot amoniacal Azot ureic Trioxid de sulf solubil în apă |

A. 2. Fertilizanţi cu fosfor

(În cazul fertilizanţilor sub formă granulată la care compuşii de bază au un criteriu de fineţe a particulelor (nr. 1, 3, 4, 5, 6, şi 7), acesta va fi stabilit prin metodă analitică 3.3. din anexa nr. 4 la prezeta Relementare tehnică).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgură alcalină: Fosfaţi Thomas Zgură Thomas | Produs obţinut în siderurgie prin prelucrarea fontei fosforoase avînd drept componente principale fosfosilicaţi de calciu | 12 % P2O5 Fosforul se exprimă ca anhidridă fosforică (pentaoxid de fosfor) solubilă în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul declarat de pentaoxid de fosfor este solubil în acid citric 2 % sau 10 % P2O5 |  | Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) din care 75 % (exprimat în procente de masă) este solubil în acid citric 2 % Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) şi pentaoxid de fosfor solubil în acid citric 2 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fosforul se exprimă ca pentaoxid de fosfor solubil în acid citric 2 % Dimensiunea particulelor: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm minimum 96 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm |  | Pentaoxid de fosfor solubil în acid citric 2 % |
| 2. | (a) Superfosfat simplu | Produs obţinut prin reacţia unui fosfat mineral măcinat cu acid sulfuric; componente principale: fosfat monocalcic şi sulfat de calciu | 16 % P2O5 Fosforul este exprimat ca pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat neutru de amoniu, şi minimum 93 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în apă Proba de analiză: 1 g |  | Pentaoxid de fosfor solubil în citrat neutru de amoniu Pentaoxid de fosfor solubil în apă |
|  | (b) Superfosfat concentrat | Produs obţinut prin reacţia unui fosfat mineral măcinat cu acid sulfuric şi acid fosforic; componente principale: fosfat monocalcic şi sulfat de calciu | 25 % P2O5 Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat neutru de amoniu, şi minimum 93 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în apă Proba de analiză: 1 g |  | Pentaoxid de fosfor solubil în citrat neutru de amoniu Pentaoxid de fosfor solubil în apă |
|  | (c) Superfosfat triplu | Produs obţinut prin reacţia unui fosfat mineral măcinat cu acid fosforic, care conţine ca componentul principal fosfat monocalcic | 38 % P2O5 Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat neutru de amoniu, şi cel puţin 85 % din conţinutul declarat de P2O5 fiind solubil în apă Proba de analiză: 3 g |  | Pentaoxid de fosfor solubil în citrat neutru de amoniu Pentaoxid de fosfor solubil în apă |
| 3. | Fosfat natural parţial solubilizat | Produs obţinut prin solubilizarea parţială a rocii fosfatice măcinate cu acid sulfuric sau fosforic; componente principale: fosfatul monocalcic, fosfatul tricalcic şi sulfatul de calciu | 20 % P2O5 Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali şi minimum 40 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în apă Dimensiunea particulelor: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm minimum 98 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm |  | Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) Pentaoxid de fosfor solubil în apă |
|  | (a) Fosfat natural parţial solubilizat cu magneziu | Produs obţinut prin solubilizarea parţială a fosfatului natural cu acid sulfuric sau cu acid fosforic cu adăugare de sulfat de magneziu sau de oxid de magneziu şi avînd drept componente principale fosfat de monocalciu, fosfat de tricalciu şi sulfat de magneziu | 16 % P2O5 6 % MgO Fosfor exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, cel puţin 40 % din conţinutul declarat de P2O5 fiind solubil în apă Granulometrie: cel puţin 90 % să poată trece prin sită cu ochiuri de 0,160 mm cel puţin 98 % să poată trece prin sită cu ochiuri de 0,630 mm |  | Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) Pentaoxid de fosfor solubil în apă Oxid de magneziu total Oxid de magneziu solubil în apă |
| 4. | Fosfat precipitat dicalcic deshidratat | Produs obţinut prin precipitarea acidului fosforic din fosfaţi minerali sau din oase; component principal: fosfat dicalcic dihidrat | 38 % P2O5 Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat bazic de amoniu (Petermann) Dimensiunea particulelor: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm minimum 98 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm |  | Pentaoxid de fosfor solubil în citrat bazic de amoniu |
| 5. | Fosfat calcinat | Produs obţinut prin tratamentul termic al rocii fosfatice măcinate cu compuşi alcalini şi acid silicic; componente principale: fosfat bazic de calciu şi silicat de calciu | 25 % P2O5 Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în citrat bazic de amoniu (Petermann) Dimensiunea particulelor: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm minimum 96 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm |  | Pentaoxid de fosfor solubil în citrat bazic de amoniu |
| 6. | Fosfat de calciu şi aluminiu | Produs obţinut în formă amorfă prin tratament termic şi măcinare, care conţine fosfaţi de calciu şi aluminiu drept componente principale | 30 % P2O5 Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul de P2O5 declarat, fiind solubil în citrat bazic de amoniu (Joulie) Dimensiunea particulelor: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm minimum 98 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm |  | Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) Pentaoxid de fosfor solubil în citrat bazic de amoniu |
| 7. | Fosfat natural moale | Produs obţinut prin măcinarea fosfaţilor minerali moi; componente principale: trifosfat de calciu şi carbonat de calciu | 25 % P2O5 Fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conţinutul de P2O5 declarat este solubil în acid formic 2 % Dimensiunea particulelor: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm minimum 99 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,125 mm |  | Pentaoxid de fosfor total (solubil în acizi minerali) Pentaoxid de fosfor solubil în acid formic 2 % Produsul care poate trece prin sita cu ochiuri de 0,063 mm (procente de masă) |

A. 3. Fertilizanţi cu potasiu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kainit (sare brută de potasiu) | Produs obţinut din săruri de potasiu brute | 10 % K2O Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă; 5 % MgO Magneziul sub formă de săruri solubile în apă, exprimat ca oxid de magneziu | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Oxid de potasiu solubil în apă Oxid de magneziu solubil în apă |
| 2. | Kainit îmbogăţit | Produs obţinut din săruri de potasiu brute îmbogăţit prin amestecare cu clorură de potasiu | 18 % K2O Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Oxid de potasiu solubil în apă Opţional se poate menţiona conţinutul de oxid de magneziu solubil în apă în cazul în care este mai mare de 5 % MgO |
| 3. | Clorură de potasiu | Produs obţinut din săruri de potasiu brute ce conţine clorură de potasiu drept component principal | 37 % K2O Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Oxid de potasiu solubil în apă |
| 4. | Clorură de potasiu cu conţinut de săruri de magneziu | Produs obţinut din săruri de potasiu brute cu adaos de săruri de magneziu ce conţine clorură de potasiu şi săruri de magneziu drept componente principale | 37 % K2O Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă 5 % MgO Magneziul sub formă de săruri solubile în apă este exprimat ca oxid de magneziu |  | Oxid de potasiu solubil în apă Oxid de magneziu solubil în apă |
| 5. | Sulfat de potasiu | Produs obţinut chimic din săruri de potasiu; componente principale: sulfat de potasiu | 47 % K2O Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă. Conţinutul maxim de clor: 3 % Cl |  | Oxid de potasiu solubil în apă Menţionare opţională a conţinutului de clor |
| 6. | Sulfat de potasiu cu conţinut de săruri de magneziu | Produs obţinut chimic din săruri de potasiu, cu adaos posibil de săruri de magneziu; componente principale: sulfat de potasiu şi sulfat de magneziu | 22 % K2O Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă 8 % MgO Magneziul sub formă de săruri solubile în apă este exprimat ca oxid de magneziu. Conţinutul maxim de clor: 3 % Cl | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Oxid de potasiu solubil în apă Oxid de magneziu solubil în apă Menţionare opţională a conţinutului de clor |
| 7. | Kieserit cu sulfat de potasiu | Produs obţinut din kieserit prin adăugare de sulfat de potasiu | 8 % MgO Magneziul exprimat ca oxid de magneziu solubil în apă 6 % K2O Potasiul exprimat ca K2O solubil în apă Total: MgO + K2O: 20% Conţinutul maxim de clor: 3 % Cl | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Oxid de magneziu solubil în apă Oxid de potasiu solubil în apă Menţionare opţională a conţinutului de clor |

# B. Fertilizanţi anorganici complecşi cu nutrienţi principali

B.1. Fertilizanţi NPK

| B.1.1. | Denumirea tipului | Fertilizant NPK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 20% (N+ P2O5 + K2O) Pentru fiecare nutrient 3% N, 5% P2O5 , 5% K2O |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi ce trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total (2) Azot nitric (3) Azot amoniacal (4) Azot ureic (5) Azot cianamidic | (1) P2O5 solubil în apă (2) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru (3) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă (4) P2O5 solubil numai în acizi minerali (5) P2O5 solubil în citrat alcalin de amoniu (Petermann) (6a) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în acid citric 2 % (6 b) P2O5 solubil în acid citric 2% (7) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în citrat alcalin de amoniu (Joulie) (8) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în acid formic 2% | K2O solubil în apă | (1) Azot total (2) În cazul în care o formă de azot (2)-(5) atinge cantitativ minimumul 1 procent de masă, trebuie declarată (3) În cazul în care este mai mare de 28%, a se vedea secţiunea 2 anexa nr. 3 | 1. Un fertilizant NPK fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică parţial solubilizată şi rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanţă cu solubilităţile (1), (2) sau (3): - atunci cînd P2O5 solubil în apă nu atinge 2%, numai solubilitatea (2) trebuie declarată - atunci cînd P2O5 solubil în apă atinge minimum 2%, solubilitatea (3) trebuie declarată şi conţinutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]. - Conţinutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depăşească 2%. Pentru acest tip 1, proba de analiză pentru determinarea solubilităţilor (2) şi (3) este de 1g. 2(a). Un fertilizant NPK care conţine rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parţial solubilizată trebuie să nu conţină zgură Thomas, fosfat calcinat şi fosfat de aluminiu şi calciu. El trebuie să fie declarat în conformitate cu solubilităţile (1), (3) şi (4). Acest tip de fertilizant trebuie să conţină: - minimum 2% P2O5 solubil numai în acizi minerali (solubilitatea (4)); - minimum 5% P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru (solubilitatea (3)); - minimum 2,5% P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]. Acest tip de fertilizant NPK trebuie să fie comercializat sub denumirea „fertilizant NPK cu conţinut de rocă fosfatică moale măcinată” sau „fertilizant NPK cu conţinut de rocă fosfatică parţial solubilizată”. Pentru acest tip 2(a) proba de analiză pentru determinarea solubilităţii (3) trebuie să fie de 3g. | (1) Oxid de potasiu solubil în apă (2) Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl (3) Conţinutul de clor poate fi declarat |
| Dimensiunea particulelor componentelor fosfatice de bază Zgura Thomas: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm Fosfat de aluminiu şi calciu: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm Fosfat calcinat: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160mm Rocă fosfatică moale măcinată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm Rocă fosfatică parţial solubilizată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm | 2 (b). Un fertilizant NPK ce conţine fosfat de calciu şi aluminiu trebuie să nu conţină zgură Thomas, fosfat calcinat, rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parţial solubilizată. El trebuie să fie declarat în conformitate cu solubilităţile (1) şi (7), cea de-a doua aplicîndu-se după deducerea solubilităţii în apă. Acest tip de fertilizant trebuie să conţină: minimum 2% P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]; minimum 5% P2O5 corespunzător solubilităţii (7). Acest tip de fertilizant trebuie să fie comercializat sub denumirea „fertilizant NPK cu conţinut de fosfat de aluminiu şi calciu". 3. În cazul fertilizanţilor NPK ce conţin doar unul dintre fertilizanţii fosfatici: zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică moale măcinată, desemnarea tipului trebuie urmată de indicarea componentului fosfatic. Declararea solubilităţii P2O5 trebuie dată în conformitate cu una dintre solubilităţile: pentru fertilizanţi pe bază de zgură Thomas: solubilitate (6a) sau (6b); pentru fertilizanţi pe bază de fosfat calcinat: solubilitate (5); pentru fertilizanţi pe bază de fosfat de aluminiu şi calciu: solubilitate (7); pentru fertilizanţi pe bază de rocă fosfatică moale măcinată: solubilitate (8) |  |

B.1. Fertilizanţi NPK (continuare)

| B.1.2. | Denumirea tipului | Fertilizant NPK care conţine crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă (după caz) |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală, care conţine crotonidilen diuree sau izobutoliden diuree, sau uree formaldehidă |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 20% (N+ P2O5 + K2O) Pentru fiecare nutrient: - 5% N . Minimum ¼ din concentraţia de azot total declarată trebuie să provină din formele de azot (5) sau (6) sau (7). Minimum 3/5 din concentraţia declarată de azot (7) trebuie să fie solubilă în apă caldă; - 5% P2O5 ; - 5% K2O |
| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Azot total Azot nitric Azot amoniacal Azot ureic Azot din crotoniliden diuree Azot din izobutil diuree Azot din uree formaldehidă Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa caldă Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa rece | P2O5 solubil în apă P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă | K2O solubil în apă | Azot total În cazul în care o formă de azot (2)-(5) atinge cantitativ minimum 1 procent de masă, trebuie declarată Una din formele de azot (5)-(7), după caz. Forma de azot (7) trebuie declarată sub formă de azot (8) şi (9) | Un fertilizant NPK fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică parţial solubilizată şi rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în conformitate cu solubilităţile (1), (2) sau (3): atunci cînd P2O5 solubil în apă nu atinge 2%, numai solubilitatea (2) trebuie declarată atunci cînd P2O5 solubil în apă atinge minimum 2%, solubilitatea (3) trebuie declarată şi conţinutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]. Conţinutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depăşească 2%. Proba de analiză pentru determinarea solubilităţilor (2) şi (3) este de 1g. | Oxid de potasiu solubil în apă Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl Conţinutul de clor poate fi declarat |

B.2. Fertilizanţi NP

| B.2.1. | Denumirea tipului | Fertilizant NP |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 18% (N+ P2O5) Pentru fiecare nutrient 3% N 5% P2O5 |
| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor |
|  | Alte cerinţe |

| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total (2) Azot nitric (3) Azot amoniacal (4) Azot ureic (5) Azot cianamidic | (1) P2O5 solubil în apă (2) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru (3) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă (4) P2O5 solubil numai în acizi minerali (5) P2O5 solubil în citrat alcalin de amoniu (Petermann) (6a) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în acid citric 2 % (6b) P2O5 solubil în acid citric 2% (7) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în citrat alcalin de amoniu (Joulie) (8) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în acid formic 2% |  | (1) Azot total (2) În cazul în care o formă de azot (2)-(5) atinge cantitativ minimum 1 procent de masă, trebuie declarată | 1. Un fertilizant NP fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică parţial solubilizată şi rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanţă cu solubilităţile (1), (2) sau (3): atunci cînd P2O5 solubil în apă nu atinge 2%, numai solubilitatea (2) trebuie declarată atunci cînd P2O5 solubil în apă atinge minimum 2%, solubilitatea (3) trebuie declarată şi conţinutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]. Conţinutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depăşească 2%. Pentru acest tip 1, proba de analiză pentru determinarea solubilităţilor (2) şi (3) este de 1g. 2(a) Un fertilizant NP care conţine rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parţial solubilizată trebuie să nu conţină zgură Thomas, fosfat calcinat şi fosfat de aluminiu şi calciu. El trebuie să fie declarat în concordanţă cu solubilităţile (1), (3) şi (4). Acest tip de fertilizant trebuie să conţină: - minimum 2% P2O5 solubil numai în acizi minerali [solubilitatea (4)]; - minimum 5% P2O5 solubil în apă şi citrat de amoniu neutru [solubilitatea (3)]; - minimum 2,5% P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]. Acest tip de fertilizant NP trebuie să fie comercializat sub denumirea „fertilizant NP cu conţinut de rocă fosfatică moale măcinată” sau „ fertilizant NP cu conţinut de rocă fosfatică parţial solubilizată". Pentru acest tip 2 (a) proba de analiză pentru determinarea solubilităţii (3) este de 3 g. Pentru acest tip 2(a) proba de analiză pentru determinarea solubilităţii (3) este de 3g. |  |
| Dimensiunea particulelor componentelor fosfatice de bază: Zgura Thomas: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm |  | 2. (b) Un fertilizant NP ce conţine fosfat de calciu şi aluminiu trebuie să nu conţină zgură Thomas, fosfat calcinat, rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parţial solubilizată. El trebuie să fie declarat în conformitate cu solubilităţile (1) şi (7), cea de-a doua aplicîndu-se după deducerea solubilităţii în apă. Acest tip de fertilizant trebuie să conţină: - minimum 2% P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]; - minimum 5% P2O5 corespunzător solubilităţii (7). Acest tip de fertilizant NP trebuie să fie comercializat sub denumirea „fertilizant NP cu conţinut de fosfat de aluminiu şi calciu”. 3. În cazul fertilizanţilor NP conţinînd doar unul dintre fertilizanţii fosfatici: zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică moale măcinată, desemnarea tipului trebuie urmată de indicarea componentului fosfatic. Declararea solubilităţii P2O5 trebuie dată în acord cu una dintre solubilităţile: - pentru fertilizanţi pe bază de zgură Thomas: solubilitate (6a) sau (6b) ; - pentru fertilizanţi pe bază de fosfat calcinat: solubilitate (5); - pentru fertilizanţi pe bază de fosfat de aluminiu şi calciu: solubilitate (7); - pentru fertilizanţi pe bază de rocă fosfatică moale măcinată: solubilitate (8) |  |
| Fosfat de aluminiu şi calciu: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm Fosfat calcinat: minimum 75 % trebuie să treacă prin sit a cu ochiuri de 0,160mm Rocă fosfatică moale măcinată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm Rocă fosfatică parţial solubilizată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm |  |  |  |

B.2. Fertilizanţi NP (continuare)

| B.2.2. | Denumire de tip | Fertilizant NP ce conţine crotoniliden-diuree, sau izobutiliden-diuree, sau uree-formaldehidă(după caz) |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală care conţine crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total: 18 % (N + P2O5) Pentru fiecare nutrient: 5 % N Minimum ¼ din concentraţia de azot total declarată trebuie să provină din formele de azot (5) sau (6) sau (7) Minimum 3/5 din concentraţia declarată de azot (7) trebuie să fie solubilă în apă caldă; 5 % P2O5 |
| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azot total Azot nitric Azot amoniacal Azot ureic Azot din crotoniliden-diuree Azot din izobutillen diuree Azot din uree formaldehidă Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa caldă Azot din uree formalde-hidă solubilă numai în apa rece | (1) P2O5 solubil în apă P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă |  | (1) Azot total (2) În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1% procent de masă, trebuie declarată (3) Una din formele de azot (5)-(7), după caz. Forma de azot (7) trebuie declarată sub formă de azot (8) şi (9) | Un fertilizant NP fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică parţial solubilizată şi rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în concordanţă cu solubilităţile (1), (2) sau (3): - atunci cînd P2O5 solubil în apă nu atinge 2%, numai solubilitatea (2) trebuie declarată - atunci cînd P2O5 solubil în apă atinge min. 2%, solubilitatea (3) trebuie declarată şi conţinutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]. Conţinutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depăşească 2%. Proba de analiză pentru determinarea solubilităţilor (2) şi (3) este de 1g. |  |

B.3. Fertilizanţi NK

| B.3.1. | Denumirea tipului | Fertilizant NK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 18% (N + K2O); Pentru fiecare nutrient 3% N; 5% K2O |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azot total Azot nitric Azot amoniacal Azot ureic Azot cianamidic |  | K2O solubil în apă | Azot total În cazul în care o formă de azot (2)- (5) atinge cantitativ minimum 1% procent de masă, trebuie declarată |  | Oxid de potasiu solubil în apă Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maximum de 2% Cl Conţinutul de clor poate fi declarat |

B.3. Fertilizanţi NK (continuare)

| B.3.2. | Denumirea tipului | Fertilizant NK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală, care conţine crotoniliden diuree sau izobutiliden diuree, sau uree formaldehidă |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 18% (N + K2O); Pentru fiecare nutrient 5% N Minimum ¼ din concentraţia de azot total declarată trebuie să provină din formele de azot (5) sau (6) sau (7) Minimum 3/5 din concentraţia declarată de azot (7) trebuie să fie solubilă în apă caldă |
|  |  | 5% K2O |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azot total Azot nitric Azot amoniacal Azot ureic Azot din crotoniliden diuree Azot din izobutil diuree Azot din uree formaldehidă Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apa caldă Azot din uree formaldehidă solubilă numai în apă rece |  | K2O solubil în apă | Azot total În cazul în care o formă de azot (2) - (4) atinge cantitativ minimum 1 procent de masă, trebuie declarată Una din formele de azot (5) – (7), după caz. Forma de azot (7) trebuie declarată sub formă de azot (8) şi (9) |  | Oxid de potasiu solubil în apă Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maximum de 2% Cl Conţinutul de clor poate fi declarat |

B.4. Fertilizanţi PK

| Denumire de tip | Fertilizant PK |
| --- | --- |
| Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică sau prin amestecare fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
| Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 18% (P2O5 + K2O) Pentru fiecare nutrient 5%P2O5; 5% K2O |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrient care trebuie declarat conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) P2O5 solubil în apă (2) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru (3) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă (4) P2O5 solubil numai în acizi minerali (5) P2O5 solubil în citrat alcalin de amoniu (Petermann) (6a) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în acid citric 2 % (6b) P2O5 solubil în acid citric 2% (7) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în citrat alcalin de amoniu (Joulie) (8) P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conţinutul declarat de P2O5 este solubil în acid formic 2% | K2O solubil în apă |  | 1 Un fertilizant PK fără zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică parţial solubilizată şi rocă fosfatică moale măcinată trebuie să fie declarat în conformitate cu solubilităţile (1), (2) sau (3): - atunci cînd P2O5 solubil în apă nu atinge 2%, numai solubilitatea (2) trebuie declarată - atunci cînd P2O5 solubil în apă atinge minimum 2%, solubilitatea (3) trebuie declarată şi conţinutul de P2O5 solubil în apă trebuie indicat [solubilitatea (1)]. Conţinutul P2O5 solubil numai în acizi minerali nu trebuie să depăşească 2%. Pentru acest tip 1, proba de analiză pentru determinarea solubilităţilor (2) şi (3) este de 1g. 2 (a). Un fertilizant PK care conţine rocă fosfatică moale măcinată sau rocă fosfatică parţial solubilizată trebuie să nu conţină zgură Thomas, fosfat calcinat şi fosfat de aluminiu şi calciu. El trebuie să fie declarat în conformitate cu solubilităţile (1), (3) şi (4). Acest tip de fertilizant trebuie să conţină: - minimum 2% P2O5 solubil numai în acizi minerali [solubilitatea (4)]; - minimum 5% P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru [solubilitatea (3)]; - minimum 2,5% P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]. Acest tip de fertilizant PK trebuie să fie comercializat sub denumirea „fertilizant PK cu conţinut de rocă fosfatică moale măcinată” sau „fertilizant PK cu conţinut de rocă fosfatică parţial solubilizată". Pentru acest tip 2(a) proba de analiză pentru determinarea solubilităţii (3) este de 3g | (1) Oxid de potasiu solubil în apă (2) Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl (3) Conţinutul de clor poate fi declarat |
| Dimensiunea particulelor componentelor fosfatice de bază Zgura Thomas: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm Fosfat de aluminiu şi calciu: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm Fosfat calcinat: minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160mm Rocă fosfatică moale măcinată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm Rocă fosfatică parţial solubilizată: minimum 90 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm |  | 2(b). Un fertilizant PK care conţine fosfat de calciu şi aluminiu trebuie să nu conţină zgură Thomas, fosfat calcinat, sau rocă fosfatică parţial solubilizată. El trebuie să fie declarat în conformitate cu solubilităţile (1) şi (7), cea de-a doua aplicîndu-se după deducerea solubilităţii în apă. Acest tip de fertilizant trebuie să conţină: - minimum 2% P2O5 solubil în apă [solubilitatea (1)]. minimum 5% P2O5 corespunzător solubilităţii (7). Acest tip de fertilizant trebuie să fie comercializat sub denumirea „fertilizant PK cu conţinut de fosfat de aluminiu şi calciu". 3. În cazul fertilizanţilor PK conţinînd doar unul dintre fertilizanţii fosfatici: zgură Thomas, fosfat calcinat, fosfat de aluminiu şi calciu, rocă fosfatică moale măcinată, desemnarea tipului trebuie urmată de indicarea componentului fosfatic. Declararea solubilităţii P2O5 trebuie făcută în conformitate cu una dintre solubilităţile: - pentru fertilizanţi pe bază de zgură Thomas: solubilitate (6a), (6b) ; - pentru fertilizanţi pe bază de fosfat calcinat: solubilitate (5); - pentru fertilizanţi pe bază de fosfat de aluminiu şi calciu: solubilitate (7); - pentru fertilizanţi pe bază de rocă fosfatică moale măcinată: solubilitate (8) |  |

## C. Fertilizanţi anorganici lichizi

C. 1 Fertilizanţi lichizi simpli

| Nr.d/o | Denumirea tipului | Date referitoare la modul de fabricaţie şi componentele principale | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) Date privind exprimarea nutrienţilor Alte chestiuni | Alte date despre denumirea tipului | Conţinutul de nutrienţi care trebuie declarat Formele şi solubilităţile nutrienţilor Alte criterii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soluţie de fertilizant azotat | Produs obţinut pe cale chimică prin dizolvare în apă, sub formă stabilă la presiunea atmosferică, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală | 15% N Azotul este exprimat ca azot total sau, în cazul în care există o singură formă, ca azot nitric sau azot amoniacal sau azot ureic Concentraţie maximă în biuret: N ureic x 0,026 |  | Azot total şi/sau, pentru fiecare formă de minimum 1%, azotat amoniacal, azotat nitric şi/sau azotat ureic În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „sărac în biuret” |
| 2. | Soluţie de azotat de amoniu-uree | Produs obţinut pe cale chimică şi prin dizolvarea în apă, conţinînd azotat de amoniu şi uree | 26% N Azotul este exprimat ca azot total, azotul ureic reprezentînd numai circa jumătate din azotul prezent Concentraţie maximă în biuret: 0,5 % |  | Azot total Azotat nitric, azotat amoniacal, azotat ureic În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „cu conţinut redus de biuret” |
| 3. | Soluţie de azotat de calciu | Produs obţinut prin dizolvarea azotatului de calciu în apă | 8% N Azotul este exprimat ca azot nitric, cu maximum 1% de azot sub formă de amoniac Calciu exprimat ca oxid de calciu solubil în apă | Denumirea de tip poate fi urmată, după caz, de una din menţiunile următoare: - pentru aplicare foliară, - pentru fabricarea soluţiilor nutritive, - pentru irigaţii fertilizante | Azot total Oxid de calciu solubil în apă pentru utilizările menţionate în coloana 5 Opţional: - azot sub formă nitrică; - azot sub formă de amoniac |
| 4. | Soluţie de azotat de magneziu | Produs obţinut pe cale chimică prin dizolvarea azotatului de magneziu în apă | 6% N Azotul este exprimat ca azot nitric 9% MgO Magneziul este exprimat ca oxid de magneziu solubil în apă. PH minim: 4 |  | Azot nitric Oxid de magneziu solubil în apă |
| 5. | Azotat de calciu în suspensie | Produs obţinut prin suspensia azotatului de calciu în apă | 8% N Azot exprimat ca azot total sau ca azot nitric şi ca azot amoniacal Concentraţia maximă de azot amoniacal: 1,0% 14% CaO Calciu exprimat ca oxid de calciu solubil în apă | Denumirea de tip poate fi urmată, după caz, de una din menţiunile următoare: - pentru aplicare foliară, - pentru fabricarea soluţiilor nutritive, - pentru irigaţii fertilizante | Azot total Azot nitric Oxid de calciu solubil în apă pentru utilizările menţionate în coloana 5 |
| 6. | Fertilizant cu azot în soluţie, conţinînd uree formaldehidă | Produs obţinut pe cale chimică sau prin dizolvarea în apă a ureei formaldehidă şi a unui fertilizant cu azot menţionat în lista A.1 din prezenta Reglementare tehnică, cu excepţia produselor 3 (a), 3 (b) şi 5 | 18% N exprimat ca azot total Minimum 1/3 din concentraţia declarată de azot total trebuie să provină din ureea formaldehidă Concentraţia maximă în biuret: (N ureic + N uree formaldehidă) x 0,026 |  | Azot total. Pentru minimum 1%: azot nitric; azot amoniacal; azot ureic Azotul din ureea formaldehidă |
| 7. | Fertilizant cu azot în suspensie, conţinînd uree formaldehidă | Produs obţinut pe cale chimică sau prin dizolvarea în apă a ureei formaldehidă şi a unui fertilizant cu azot menţionat în lista A.1 din prezenta Reglementare tehnică, cu excepţia produselor 3 (a), 3 (b) şi 5 | 18% N exprimat ca azot total Minimum 1/3 din concentraţia declarată de azot total trebuie să provină din ureea formaldehidă, din care minimum 3/5 trebuie să fie solubilă în apa caldă Concentraţia maximă în biuret: (N ureic + N uree formaldehidă) x 0,026 |  | Azot total Pentru minimum 1%: azot nitric; azot amoniacal; azot ureic Azotul din ureea formaldehidă Azotul din ureea formaldehidă solubilă în apă rece Azotul din ureea formaldehidă solubilă în apă caldă |

C.2. Fertilizanţi lichizi complecşi

| C.2.1. | Denumirea tipului | Soluţie de fertilizant NPK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică şi prin soluţie în apă, sub formă stabilă la presiunea atmosferică, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) şi alte cerinţe | Total 15% (N + P2O5 + K2O) Pentru fiecare nutrient: 2% N, 3% P2O5, 3% K2O Concentraţie maximă în biuret: N ureic x 0,026 |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total (2) Azot nitric | P2O5 solubil în apă | K2O solubil în apă | Azot total În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1 procent de masă, trebuie declarată | P2O5 solubil în apă | Oxid de potasiu solubil în apă Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de în conţinut maxim de 2% Cl |
| (3) Azot amoniacal |  |  | În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „cu conţinut redus de biuret” |  | Conţinutul de clor poate fi declarat |
| (4) Azot ureic |  |  |  |  |  |

C.2. Fertilizanţi lichizi complecşi (continuare)

| C.2.2. | Denumirea tipului | Suspensie de fertilizant NPK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produsul este sub formă lichidă, nutrienţii provenind din substanţe aflate în suspensie în apă şi în soluţie, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) şi alte cerinţe | Total 20% (N + P2O5 + K2O) Pentru fiecare nutrient: 3% N, 4% P2O5, 4% K2O Concentraţie maximă în biuret: N ureic x 0,026 |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total | P2O5 solubil în apă | K2O solubil în apă | Azot total | Fertilizanţii nu pot conţine nici zgură Thomas, nici fosfat alumino-calcic, nici fosfaţi calcinaţi, nici fosfaţi parţial solubilizaţi şi fosfaţi naturali | (1) Oxid de potasiu solubil în apă |
| (2) Azot nitric (3) Azot amoniacal (4) Azot ureic | P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru (3) P2O5 solubil în citrat de amoniu şi apă |  | În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1 procent de masă, trebuie declarată În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „cu conţinut redus de biuret” | În cazul în care P2O5 solubil în apă se situează sub 2%, se declară numai solubilitatea (2) | Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl |
|  |  |  |  | În cazul în care P2O5 solubil în apă atinge 2%, se declară solubilitatea (3) şi concentraţia în P2O5 solubil în apă | Conţinutul de clor poate fi declarat |

C.2. Fertilizanţi lichizi complecşi (continuare)

| C.2.3. | Denumirea tipului | Soluţie de fertilizant NP |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică şi prin soluţie în apă, sub formă stabilă la presiunea atmosferică, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) şi alte cerinţe | Total 18% (N + P2O5) Pentru fiecare nutrient: 3% N, 5% P2O5 Concentraţie maximă în biuret: N ureic x 0,026 |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total (2) Azot nitric (3) Azot amoniacal (4) Azot ureic | P2O5 solubil în apă |  | (1) Azot total (2) În cazul în care o formă de azot (2) - (4) atinge cantitativ minimum 1% de masă, trebuie declarată (3) În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „cu conţinut redus de biuret” | P2O5 solubil în apă |  |

| C.2.4. | Denumirea tipului | Suspensie de fertilizant NP |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produsul este sub formă lichidă, nutrienţii provenind din substanţe aflate în suspensie în apă şi în soluţie, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) şi alte cerinţe | Total 18% (N + P2O5) Pentru fiecare nutrient: 3% N, 5% P2O5 Concentraţie maximă în biuret: N ureic x 0,026 |
| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 | Date de identificare a fertilizanţilor |
| Dimensiunea particulelor | Alte cerinţe |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total (2) Azot nitric (3) Azot amoniacal (4) Azot ureic | (1) P2O5 solubil în apă (2) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru (3) P2O5 solubil în citrat de amoniu şi apă |  | (1) Azot total (2) În cazul în care o formă de azot (2) - (4) atinge cantitativ minimum 1% de masă, trebuie declarată (3) În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „cu conţinut redus de biuret” | (1) În cazul în care P2O5 solubil în apă se situează sub 2%, se declară numai solubilitatea (2) (2) În cazul în care P2O5 solubil în apă atinge 2%, se declară solubilitatea (3) şi concentraţia în P2O5 solubil în apă Fertilizanţii nu pot conţine nici zgură Thomas, nici fosfat alumino-calcic, nici fosfaţi calcinaţi, nici fosfaţi parţial solubilizaţi şi fosfaţi naturali |  |

C.2. Fertilizanţi lichizi complecşi (continuare)

| C.2.5. | Denumirea tipului | Soluţie de fertilizant NK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică şi prin soluţie în apă, sub formă stabilă la presiunea atmosferică, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) şi alte cerinţe | Total 15% (N + K2O) Pentru fiecare nutrient: 3% N, 5% K2O Concentraţie maximă în biuret: N ureic x 0,026 |
| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total (2) Azot nitric (3) Azot amoniacal (4) Azot ureic |  | K2O solubil în apă | (1) Azot total (2) În cazul în care o formă de azot (2) - (4) atinge cantitativ minimum 1 procent de masă, trebuie declarată (3) În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „cu conţinut redus de biuret” |  | (1) Oxid de potasiu solubil în apă (2) Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl (3) Conţinutul de clor poate fi declarat |

C.2. Fertilizanţi lichizi complecşi (continuare)

| C.2.6. | Denumirea tipului | Suspensie de fertilizant NK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produsul este sub formă lichidă, nutrienţii provenind din substanţe aflate în suspensie în apă şi în soluţie, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 18% (N + K2O) Pentru fiecare nutrient: 3% N, 5% K2O Concentraţie maximă în biuret: N ureic x 0,026 |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Azot total (2) Azot nitric (3) Azot amoniacal (4) Azot ureic |  | K2O solubil în apă | (1) Azot total (2) În cazul în care o formă de azot (2)-(4) atinge cantitativ minimum 1 procent de masă, trebuie declarată (3) În cazul în care concentraţia în biuret este mai mică de 0,2% se poate adăuga menţiunea „cu conţinut redus de biuret” |  | (1) Oxid de potasiu solubil în apă (2) Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl (3) Conţinutul de clor poate fi declarat |

C.2. Fertilizanţi lichizi complecşi (continuare)

| C.2.7. | Denumirea tipului | Soluţie de fertilizant PK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produs obţinut pe cale chimică şi prin soluţie în apă, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală Total 18% (P2O5 + K2O) Pentru fiecare nutrient: 5% P2O5, 5% K2O |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) |  |
| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2O5 solubil în apă | K2O solubil în apă |  | P2O5 solubil în apă | (1) Oxid de potasiu solubil în apă (2) Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl (3) Conţinutul de clor poate fi declarat |

C.2. Fertilizanţi lichizi complecşi (continuare)

| C.2.8. | Denumirea tipului | Suspensie de fertilizant PK |
| --- | --- | --- |
|  | Date referitoare la modul de fabricaţie | Produsul este sub formă lichidă, nutrienţii provenind din substanţe aflate în suspensie în apă şi în soluţie, fără adaos de nutrienţi organici de origine animală sau vegetală |
|  | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) | Total 18% (P2O5 + K2O) Pentru fiecare nutrient: 5% P2O5, 5% K2O |

| Formele, solubilităţile şi conţinutul de nutrienţi care trebuie declaraţi conform coloanelor 4, 5 şi 6 Dimensiunea particulelor | Date de identificare a fertilizanţilor Alte cerinţe |
| --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) P2O5 solubil în apă (2) P2O5 solubil în citrat de amoniu neutru (3) P2O5 solubil în citrat de amoniu şi apă | K2O solubil în apă |  | (1) În cazul în care P2O5 solubil în apă se situează sub 2%, se declară numai solubilitatea (2). (2) În cazul în care P2O5 solubil în apă atinge 2%, se declară solubilitatea (3) şi concentraţia în P2O5 solubil în apă. Fertilizanţii nu pot conţine nici zgură Thomas, nici fosfat alumino-calcic, nici fosfaţi calcinaţi, nici fosfaţi parţial solubilizaţi şi fosfaţi naturali. | (1) Oxid de potasiu solubil în apă (2) Indicaţia ,,cu conţinut redus de clor” se leagă de un conţinut maxim de 2% Cl (3) Conţinutul de clor poate fi declarat |

D. Fertilizanţi anorganici cu nutrienţi secundari

| Nr.d/o | Denumirea tipului | Date referitoare la modul de fabricaţie şi componentele principale | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) Date privind exprimarea nutrienţilor Alte cerinţe | Alte date despre denumirea de tip | Conţinutul de nutrienţi care trebuie declarat Formele şi solubilităţile nutrienţilor Alte criterii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sulfat de calciu | Produs de origine naturală sau industrială, conţinînd sulfat de calciu la diferite grade de hidratare | 25% CaO 35% SO3 Calciu şi sulf exprimate ca CaO + SO3 total Dimensiunile particulelor: - minimum 80 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 2 mm | Se pot adăuga denumiri comerciale curente | Trioxid de sulf total Opţional: CaO total |
|  |  |  | - minimum 99 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 10 mm |  |  |
| 2. | Soluţie de clorură de calciu | Soluţie de clorură de calciu de origine industrială | 12% CaO Calciul exprimat ca oxid de calciu solubil în apă |  | Oxid de calciu. Opţional: pentru pulverizare pe plante |
|  | 2.1. Formiat de calciu | Produs obţinut pe cale chimică avînd drept componentă esenţială formiatul de calciu | 33,6 % CaO Calciu exprimat în CaO solubil în apă Formiat: 56 % |  | Oxid de calciu Formiat |
|  | 2.2. Formiat de calciu lichid | Produs obţinut prin dizolvarea în apă a formiatului de calciu | 21 % CaO Calciu exprimat în CaO solubil în apă Formiat: 35 % |  | Oxid de calciu Formiat |
| 3. | Sulf elementar | Produs de origine naturală sau industrială, relativ rafinat | 98% S (245%: SO3) Sulful exprimat ca SO3 total |  | Trioxid de sulf total |
| 4. | Kieserit | Produs de origine minerală, cu component esenţial sulfatul de magneziu monohidrat | 24% MgO 45% SO3 Magneziul şi sulful exprimate ca oxid de magneziu şi trioxid de sulf solubili în apă | Se pot adăuga denumiri comerciale curente | Oxid de magneziu solubil în apă Opţional: trioxid de sulf solubil în apă |
| 5. | Sulfat de magneziu | Produs a căriu componenţă principală este sulfatul de magneziu heptahidrat | 15% MgO 28% SO3 Cînd se adaugă şi se declară nutrienţi în conformitate cu capitolul IV punctul 10 alineatul 1) şi punctul 11: 10% MgO; 17% SO3 Magneziul şi sulful exprimate ca oxid de magneziu şi trioxid de sulf solubili în apă | Se pot adăuga denumiri comerciale curente | Oxid de magneziu solubil în apă Opţional: trioxid de sulf solubili în apă |
|  | 5.1 Soluţie de sulfat de magneziu | Produs obţinut prin dizolvarea în apă a sulfatului de magneziu de origine industrială | 5% MgO 10 % SO3 Magneziul şi sulful exprimate ca oxid de magneziu şi trioxid de sulf solubili în apă | Se pot adăuga denumiri comerciale curente | Oxid de magneziu solubil în apă Opţional: anhidridă sulfurică solubilă în apă |
|  | 5.2 Hidroxid de magneziu | Produs chimic, cu component esenţial hidroxidul de magneziu | 60% MgO Dimensiunile particulelor minimum 99% trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm |  | Oxid de magneziu total |
|  | 5.3 Suspensie de hidroxid de magneziu | Produs obţinut prin suspensia tipului 5.2 | 24% MgO |  | Oxid de magneziu total |
| 6. | Soluţie de clorură de magneziu | Produs obţinut prin dizolvarea clorurii de magneziu de origine industrială | 13% MgO Magneziul exprimat ca oxid de magneziu Concentraţie maximă de calciu: 3% CaO |  | Oxid de magneziu |

## E. Fertilizanţi anorganici cu microelemente (oligoelemente)

Notă explicativă: Notele de mai jos se aplică întregii părţi E

Nota 1: Un agent chelat poate fi desemnat prin intermediul iniţialelor sale, aşa cum este stabilit în secţiunea E. 3.1.

Nota 2: În cazul în care produsul nu depune un rezidiu solid după dizolvarea în apă el poate fi desemnat ca ,,pentru dizolvare“.

Nota 3: Pentru microelementele sub formă de chelat, trebuie menţionat domeniul de pH ce garantează o stabilitate acceptabilă a fracţiei chelate.

E. 1. Fertilizanţi cu un singur oligoelement declarat

E. 1.1. Bor

| Nr.d/o | Denumirea tipului | Date referitoare la modul de fabricaţie şi componentele principale | Concentraţia minimă de nutrienţi (procente de masă) Date privind exprimarea nutrienţilor Alte chestiuni | Alte date despre denumirea tipului | Conţinutul de nutrienţi care trebuie declarat Formele şi solubilităţile nutrienţilor Alte criterii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (a) Acid boric | Produs obţinut prin acţiunea unui acid asupra unui borat | 14% B solubil în apă | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Bor solubil în apă (B) |
|  | (b) Borat de sodiu | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial un borat de sodiu | 10 % B solubil în apă | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Bor solubil în apă (B) |
|  | (c) Borat de calciu | Produs obţinut din colemanit sau pandermit; componente principale: boraţi de calciu | 7 % bor total Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063mm | Se pot adăuga denumiri comerciale uzuale | Bor total (B) |
|  | (d) Bor-etanolamină | Produs obţinut prin reacţia unui acid boric cu o etanolamină | 8 % B solubil în apă |  | Bor solubil în apă (B) |
|  | (e) Fertilizant cu bor în soluţie | Produs obţinut prin dizolvarea tipurilor 1(a) şi/sau 1(b) şi/sau 1(d) | 2 % B solubil în apă | Denumirea trebuie să includă denumirile compuşilor prezenţi | Bor solubil în apă (B) |
|  | (f) Fertilizant cu bor în suspensie | Produs obţinut prin suspendarea tipurilor 1(a) şi/sau 1(b) şi/sau 1(d) în apă | 2 % B solubil în apă | Denumirea trebuie să includă denumirile componentelor prezente | Bor solubil în apă (B) |

E. 1. 2. Cobalt

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | (a) Sare de cobalt | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial o sare minerală de cobalt | 19 % Co solubil în apă | Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral | Cobalt solubil în apă (Co) |
|  | (b) Chelat de cobalt | Produs solubil în apă care conţine cobalt combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | 5 % cobalt solubil în apă şi cel puţin 80 % din cobaltul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cobaltul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Cobalt (Co) solubil în apă Opţional: Cobalt (Co) total chelat cu agenţi autorizaţi de chelare Cobalt (Co) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cobaltul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |
|  | (c) Soluţie de fertilizant pe bază de cobalt | Soluţie apoasă de tipurile 2(a) şi/sau 2(b) | 2 % cobalt solubil în apă | Denumirea trebuie să includă: (1) numele anionului (anionilor) mineral(i); (2) denumirea oricărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cobaltul solubil în apă, dacă este prezent, şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Cobalt (Co) solubil în apă Opţional: Cobalt (Co) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Cobalt (Co) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cobaltul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |

E. 1. 3. Cupru

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | (a) Sare de cupru | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial o sare minerală de cupru | 20 % Cu solubil în apă | Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral | Cupru solubil în apă (Cu) |
|  | (b) Oxid de cupru | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial oxid de cupru | 70 % Cu total Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063mm |  | Cupru total (Cu) |
|  | (c) Hidroxid de cupru | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial hidroxid de cupru | 45 % Cu total Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063mm |  | Cupru total (Cu) |
|  | (d)Chelat cu cupru | Produs solubil în apă care conţine cupru combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | 5 % cupru solubil în apă şi cel puţin 80 % din cuprul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cuprul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Cupru (Cu) solubil în apă Opţional: Cupru (Cu) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Cupru (Cu) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cuprul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |
|  | (e) Fertilizant pe bază de cupru | Produs obţinut prin amestecarea tipurilor 3 (a) şi/sau 3 (b) şi/sau 3 (c) şi/sau a unui singur tip 3 (d) şi, în cazul în care se cere, material de umplutură care nu este nici nutritiv, nici toxic | 5 % Cu total | Denumirea trebuie să includă: (1) numele componentelor cu cupru ; (2) denumirea agentului de chelare, dacă este prezent | Cupru (Cu) total Cupru (Cu) solubil în apă, în cazul în care justifică cel puţin 1/4 din cuprul total Cupru chelat (Cu), dacă este prezent |
|  | (f) Soluţie de fertilizant pe bază de cupru | Soluţie apoasă de tipurile 3(a) şi/sau 3 (d) | 3 % cupru solubil în apă | Denumirea trebuie să includă: (1) numele anionului (anionilor) mineral(i); (2) denumirea oricărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cuprul solubil în apă, dacă este prezent, şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Cupru (Cu) solubil în apă Opţional: Cupru (Cu) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Cupru (Cu) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din cuprul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |
|  | (g) Oxiclorură de cupru | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial oxiclorură de cupru [Cu2Cl(OH)4] | 50 % Cu total Dimensiunea particulelor: minimum 98 % trec prin sita de 0,063mm |  | Cupru (Cu) total |
|  | (h) Oxiclorură de cupru în suspensie | Produs obţinut prin suspendarea tipului 3(g) | 17 % Cu total |  | Cupru (Cu) total |

E. 1. 4. Fier

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | (a) Sare de fier | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial o sare minerală de fier | 12 % Fe solubil în apă | Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral | Fier solubil în apă (Fe) |
|  | (b) Chelat cu fier | Produs solubil în apă care conţine fier combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | 5 % fier solubil în apă, din care fracţiunea chelată reprezintă cel puţin 80 %, şi cel puţin 50 % din fierul solubil în apă este chelat cu agentul (agenţii) de chelare autorizat (autorizaţi) | Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din fierul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Fier (Fe) solubil în apă Opţional: Fier (Fe) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Fier (Fe) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din fierul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |
|  | (c) Soluţie de fertilizant pe bază de fier | Soluţie apoasă de tipurile 4(a) şi/sau 4(b) | 2 % fier solubil în apă | Denumirea trebuie să includă: (1) numele anionului (anionilor) mineral(i); (2) denumirea oricărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din fierul solubil în apă, dacă este prezent, şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Fier (Fe) solubil în apă Opţional: Fier (Fe) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Fier (Fe) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din fierul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |

E. 1. 5. Mangan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | (a) Sare de mangan | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial o sare minerală de mangan (Mn II) | 17 % Mn solubil în apă | Denumirea trebuie să includă numele anionului combinat | Mangan (Mn) solubil în apă |
|  | (b) Chelat cu mangan | Produs solubil în apă care conţine mangan combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | 5 % Mn solubil în apă şi cel puţin 80 % din manganul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din manganul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Mangan (Mn) solubil în apă Opţional: Mangan (Mn) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Mangan (Mn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din manganul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |
|  | (c) Oxid de mangan | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept componente esenţiale oxizi de mangan | 40 % Mn total Dimensiunea particulelor: minimum 80 % trec prin sita de 0,063mm |  | Mangan (Mn) total |
|  | (d) Fertilizant pe bază de mangan | Produs obţinut prin amestecarea tipurilor 5 (a) şi 5 (c) | 17 % Mn, total | Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu mangan | Mangan (Mn) total Mangan (Mn) solubil în apă, în cazul în care justifică cel puţin ¼ din manganul (Mn) total |
|  | (e) Soluţie de fertilizant pe bază de mangan | Soluţie apoasă de tipurile 5(a) şi/sau 5(b) | 2 % mangan solubil în apă | Denumirea trebuie să includă: (1) numele anionului (anionilor) mineral(i); (2) denumirea oricărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din manganul solubil în apă, dacă este prezent, şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Mangan (Mn) solubil în apă Opţional: Mangan (Mn) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare; Mangan (Mn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din manganul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |

E. 1. 6. Molibden

| 6. | (a) Molibdat de sodiu | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial molibdat de sodiu | 35 % Mo solubil în apă |  | Molibden (Mo) solubil în apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (b) Molibdat de amoniu | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial molibdat de amoniu | 50 % Mo solubil în apă |  | Molibden (Mo) solubil în apă |
|  | (c) Fertilizant pe bază de molibden | Produs obţinut prin amestecarea tipurilor 6 (a) şi 6 (b) | 35 % Mo solubil în apă | Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu molibden | Molibden (Mo) solubil în apă |
|  | (d) Soluţie de fertilizant cu molibden | Produs obţinut prin dizolvarea în apă a tipurilor 6 (a) şi/sau a unuia din tipul 6 (b) | 3 % Mo solubil în apă | Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu molibden | Molibden (Mo) solubil în apă |

E. 1. 7. Zinc

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | (a) Sare de zinc | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial o sare minerală de zinc | 15 % Zn solubil în apă | Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral | Zinc (Zn) solubil în apă |
|  | (b) Chelat cu zinc | Produs solubil în apă care conţine zinc combinat chimic cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | 5 % din zincul solubil în apă şi cel puţin 80 % din zincul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare sau cu agenţi de chelare | Denumirea fiecărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din zincul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Zinc (Zn) solubil în apă Opţional: Zinc (Zn) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Zinc (Zn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din zincul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |
|  | (c) Oxid de zinc | Produs obţinut pe cale chimică ce conţine drept component esenţial oxid de zinc | 70 % Zn total Dimensiunea particulelor: minimum 80 % trec prin sita de 0,063mm |  | Zinc (Zn) total |
|  | (d) Fertilizant pe bază de zinc | Produs obţinut prin amestecarea tipurilor 7 (a) şi 7 (c) | 30 % Zn total | Denumirea trebuie să includă numele componentelor cu zinc | Zinc (Zn) total |
|  |  |  |  |  | Zinc (Zn) solubil în apă, în cazul în care aceasta justifică cel puţin ¼ din zincul (Zn) total |
|  | (e) Soluţie de fertilizant pe bază de zinc | Soluţie apoasă de tipurile 7(a) şi/sau 7(b) | 2 % zinc solubil în apă | Denumirea trebuie să includă: (1) numele anionului (anionilor) mineral(i); (2) denumirea oricărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din zincul solubil în apă, dacă este prezent, şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | Zinc (Zn) solubil în apă Opţional: Zinc (Zn) total chelat cu agenţii autorizaţi de chelare Zinc (Zn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din zincul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |
|  | (f) Suspensie de oxid de zinc | Produs obţinut prin suspendarea tipurilor 7(a) şi/sau 7 (c) şi/sau 7(b) în apă | Total zinc: 20 % | Denumirea trebuie să includă: (1) denumirea (denumirile) anionului (anionilor); (2) denumirea oricărui agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din zincul solubil în apă, dacă este prezent, şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional | ¦ Zinc (Zn) total Zinc (Zn) solubil în apă, dacă este prezent Zinc (Zn) chelat cu fiecare agent autorizat de chelare care chelează cel puţin 1 % din zincul solubil în apă şi care poate fi identificat şi cuantificat de un standard naţional |  | 3 % Zn solubil în apă | Denumirea trebuie să includă: (1) numele anionului (anionilor) mineral (i); (2) denumirea agentului de chelare, dacă este prezent | Zinc (Zn) solubil în apă Zinc (Zn) chelat, dacă este prezent |

E. 2. Concentraţiile minime de microelemente, în procent de masă de fertilizant, tipuri de fertilizanţi constituiţi din amestecuri de microelemente

E.2.1. Concentraţiile minime de microelemente, în amestecuri solide sau lichide de fertilizanţi constituite din microelemente (oligoelemente), în procent de masă de fertilizant

|  | Forma de prezentare a microelementului |
| --- | --- |
|  | exclusiv minerală | chelată sau complexată |
| Pentru un microelement: |  |  |
| Bor (B) | 0,2 | 0,2 |
| Cobalt (Co) | 0,02 | 0,02 |
| Cupru (Cu) | 0,5 | 0,1 |
| Fier (Fe) | 2,0 | 0,3 |
| Mangan (Mn) | 0,5 | 0,1 |
| Molibden (Mo) | 0,02 | – |
| Zinc (Zn) | 0,5 | 0,1 |

E.2.2. Conţinutul minim de microelemente în fertilizanţii cu nutrienţi principali şi/sau secundari cu microelement (e) aplicat(e) pe sol, în procent de masă de fertilizant

|  | Pentru culturi de cîmp şi fîneţe | Pentru uz horticol |
| --- | --- | --- |
| Bor (B) | 0,01 | 0,01 |
| Cobalt (Co) | 0,002 | – |
| Cupru (Cu) | 0,01 | 0,002 |
| Fier (Fe) | 0,5 | 0,02 |
| Mangan (Mn) | 0,1 | 0,01 |
| Molibden (Mo) | 0,001 | 0,001 |
| Zinc (Zn) | 0,01 | 0,002 |

E.2.3. Conţinutul minim de microelemente (oligoelemente) în fertilizanţi cu nutrienţi principali şi/sau secundari cu microelemente pentru pulverizare folială, în procent de masă de fertilizant

| Bor (B) | 0,010 |
| --- | --- |
| Cobalt (Co) | 0,002 |
| Cupru (Cu) | 0,002 |
| Fier (Fe) | 0,020 |
| Mangan (Mn) | 0,010 |
| Molibden (Mo) | 0,001 |
| Zinc (Zn) | 0,002 |

E.2.4. Amestecuri solide sau lichide de fertilizanţi cu microelemente

| Nr. d/o | Denumirea de tip | Date referitoare la modul de fabricaţie şi componentele principale | Conţinutul total minim de microelemente (procent din masă) Date privind exprimarea nutrienţilor Alte cerinţe | Alte date despre denumirea de tip | Conţinutul de nutrienţi care trebuie declarat Formele şi solubilităţile nutrienţilor Alte criterii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Amestec de microelemente | Produs obţinut prin amestecarea a doi sau mai mulţi fertilizanţi de tip E.1. | Total microelemente: 5 % din masa fertilizantului Microelemente individuale în conformitate cu secţiunea E.2.1. | Denumirea trebuie să includă: (1) denumirea fiecărui anion mineral, dacă este prezent (2) denumirea (denumirile) oricărui agent de chelare autorizat, dacă este prezent | Conţinutul total al fiecărui nutrient Conţinutul solubil în apă al fiecărui nutrient, dacă este prezent Microelement chelat cu fiecare agent (agenţi) de chelare autorizat (autorizaţi), dacă este (sînt) prezent (prezenţi) |
| 2. | Amestec lichid de microelemente | Produs obţinut prin dizolvarea şi/sau dispersarea în apă a doi sau mai mulţi fertilizanţi de tip E.1. | Total microelemente: 2 % din masa fertilizantului Microelemente individuale în conformitate cu secţiunea E.2.1. | Denumirea trebuie să includă: (1) denumirea fiecărui anion mineral, dacă este prezent (2) denumirea (denumirile) oricărui agent de chelare autorizat, dacă este prezent | Conţinutul total al fiecărui nutrient Conţinutul solubil în apă al fiecărui nutrient, dacă este prezent Microelemente chelat cu fiecare agent (agenţi) de chelare autorizat (autori-zaţi), dacă este (sînt) prezent (prezenţi)” |

E.3. Lista substanţelor organice autorizate pentru chelarea şi complexarea microelementelor

E.3.1. Agenţi de chelare

Acizi sau săruri de sodiu, potasiu sau amoniu din:

Nr. CAS

al acidului

1. Acid etilendiamino tetracetic 								EDTA  		C10H16O8N2			60-00-4

2. Acid 2-hidroxietiletilen­ diamino triacetic						HEEDTA 		C10H18O7N2			150-39-0

3. Acid dietilentriamino pentacetic								DTPA  		C14H23O10N3 			67-43-6

4. [o,o] Acid etilendiamino-N, N′-di[(o-hidroxifenil) acetic]				EDDHA		C18H20O6N2			1170-02-1

5. [o,p]  Acid etilendiamino-N- [(o-hidroxifenil) acetic] - N’-[(p-hidroxifenil) acetic]	EDDHA		C18H20O6N2			475475-49-1

6. [o,o] Acid etilendiamino-N, N′-di[(o-hidroxi- metilfenil) acetic]			EDDHMA		C20H24O6N2			641632-90-8

7. [o,p]  Acid etilendiamino-N- [(o-hidroxi-metilfenil) acetic]

-N′-[(p-hidroxi- metilfenil) acetic]								EDDHMA		C20H24O6N2			641633-41-2

8. Acid etilendiamino-N, N′-di[(5-carboxi-2-hidro­xifenil) acetic]				EDDCHA 		C20H20O10N2			85120-53-2

9. Acid etilendiamino-N, N′-di[(2-hidroxi-5- sulfofenil) acetic]  şi

produsele sale de condensare									EDDHSA  		C18H20O12N2S2 + 		57368-07-7  şi

n*(C12H14O8N2S)      		642045-40-7

10. Acid iminodisuccinic									 IDHA  		C8H11O8N 			131669-35-7

E.3.2 Agenţi de complexare

Acizi aminocarboxilici şi sărurile lor:

1. Complexon I-acidnitrotriacetic 								NTA			NC6O6H9 (H3X)

2. Complexon II- acidetilendiamino tetraacetic 						ЭDTA                   	N2C10O8H14 (H4Y)

3. Complexon III- sare disodică a acidului etilendiamino tetraacetic						C10H14N2Na2O8 (H2Y2-)

4. Complexon IV- sare de sodiu a acidului 1,2ciclohexandiamino tetraacetic 	CDTA      			Na2TH2

F. Inhibitori de nitrificare şi de urează

Inhibitorii de nitrificare şi de urează menţionaţi în tabelele F.1. şi F.2. pot fi adăugaţi tipurilor de fertilizanţi azotaţi menţionaţi la secţiunile A.1., B.1., B.2., B.3., C.1. şi C.2. din anexa nr. 1, la prezenta Reglementare tehnică sub rezerva următoarelor dispoziţii:

1. Cel puţin 50 % din conţinutul total de azot al fertilizantului este constituit din formele de azot specificate în

coloana 3.

2. Nu fac parte din tipurile de fertilizanţi menţionaţi în coloana 4.

Fertilizanţilor cărora le-a fost adăugat un inhibitor de nitrificare menţionat în tabelul F.1. li se adaugă la denumirea tipului lor menţiunea „cu inhibitor de nitrificare ([desemnarea tipului de inhibitor de nitrificare])”.

Fertilizanţilor cărora le-a fost adăugat un inhibitor de urează menţionat în tabelul F.2. li se adaugă la denumirea tipului lor menţiunea „cu inhibitor de urează ([desemnarea tipului de inhibitor de urează])”.

F.1. Inhibitori de nitrificare

| Nr. d/o | Desemnarea tipului şi a compoziţiei inhibitorului de nitrificare | Conţinutul minim şi maxim de inhibitor ca procentaj din masa azotului total prezent sub formă de azot amoniacal şi azot ureic | Tipuri de fertilizanţi pentru care inhibitorul nu poate fi utilizat | Descrierea inhibitorilor de nitrificare cu care sînt autorizate amestecurile Date despre proporţia permisă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Diciandiamidă Nr. ELINCS 207-312-8 | Minimum 2,25 Maximum 4,5 |  |  |

F.2. Inhibitori de urează

| Nr. d/o | Desemnarea tipului şi a compoziţiei inhibitorului de urează | Conţinutul minim şi maxim de inhibitor ca procentaj din masa azotului total prezent sub formă de azot ureic | Tipuri de fertilizanţi pentru care inhibitorul nu poate fi utilizat | Descrierea inhibitorilor de urează cu care sînt autorizate amestecurile Date despre proporţia permisă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | N-(n-butil)tiofosforic triamidă (NBPT) Nr. ELINCS 435-740-7 | Minimum 0,09 Maximum 0,20 |  |  |