|  | Утверждено |
| --- | --- |
|  | Постановлением Правительства № 1070 от 27 декабря 2013 г. |

ПОЛОЖЕНИЕ

о твердом биотопливе

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Положение о твердом биотопливе (в дальнейшем – Положение) устанавливает понятия, классы и требования к качеству и маркировке, а также условия размещения на рынке и надзора за продукцией из биомассы как отечественного производства, так и импортируемой, для использования в хозяйствах и небольших коммерческих и общественных жилых зданиях.

- Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями объединенного выпуска Директивы 2009/28/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 года о стимулировании использования возобновляемых видов энергии, которая вносит изменения и впоследствии отменяет директивы 2001/77/EC и 2003/30/CE.

- Требования настоящего Положения применяются к твердому биотопливу (в дальнейшем – биотопливо), полученному из следующих источников:

- продукции сельского и лесного хозяйства;

- растительных отходов сельского и лесного хозяйства;

- растительных отходов пищевой промышленности;

- древесных отходов;

- волокнистых растительных отходов, полученных от производства целлюлозы из первичного сырья и производства бумаги из целлюлозной массы, если эти отходы концентрируются в месте производства и если используется произведенная энергия;

- пробковых отходов.

- Требования настоящего Положения не распространяются:

а) на биотопливо, полученное из древесных отходов, которые могут содержать галогенированные органические соединения или тяжелые металлы в результате обработки дерева предохраняющими средствами или покрытиями, включая в особенности древесные отходы, полученные из строительного лома или в результате сноса;

b) биотопливо, полученное из водной биомассы;

c) биотопливо, предназначенное для использования в производственных процессах  на промышленных предприятиях.

II. ПОНЯТИЯ

- В настоящем Положении используемые понятия имеют следующие определения:

добавки – вещество, которое улучшает качество топлива, сокращает выбросы или делает производство более эффективным;

смесь биотоплива – биотопливо, полученное в результате естественного или непреднамеренного смешивания различных видов биотоплива и/или различных видов биомассы;

древесная щепа – колотая древесная биомасса в форме кусков определенного размера, произведенная путем механической обработки острыми инструментами, например, ножами;

биомасса – биоразлагаемая доля продуктов, отходов и остатков от сельского, лесного хозяйства или смежных отраслей производства, в том числе растительных и животных отходов, а также промышленных и бытовых отходов;

травяная биомасса – биомасса, полученная из растений, имеющих недревовидный ствол и отмирающих в конце вегетационного периода;

плодовая биомасса – биомасса, полученная из частей растений, в которых содержатся семена;

древесная биомасса – биомасса, полученная из деревьев и кустарников;

твердое биотопливо – твердое топливо, произведенное прямо или косвенно из биомассы;

кипованное биотопливо, кипа – биотопливо, которое было спрессовано и уплотнено для придания формы и компактности;

биотопливный брикет – уплотненное биотопливо, изготовленное с добавками или без них, в форме куба, многогранника или цилиндра, полученных путем прессования пылевидной биомассы;

биотопливный пеллет – уплотненное биотопливо, изготовленное из пылевидной биомассы с применением или без применения добавок, обычно цилиндрической формы, и с обломленными концами;

пачки биотоплива, пачки – связка единиц твердого биотоплива с продольной ориентацией материала в ней;

бревно – нарезанная топливная древесина;

энергетические зерновые культуры – зерно, выращенное специально для производства энергии;

смешенная биомасса – биотопливо, которое является результатом преднамеренного смешивания различных видов биотоплива;

дробленное топливо – древесное топливо в виде кусков различных размеров и формы, полученное после дробления тупыми инструментами, такими как каток или молот и другими;

деревья с коротким периодом роста – древесная биомасса в виде необработанного материала из лесных деревьев с коротким периодом роста;

энергетическая трава – эндогенные растения, которые имеют простые листья, выращиваемые специально из-за своей энергетической ценности;

дрова – распиленное и расколотое, готовое для отопления древесное топливо, используемое в домашних отопительных устройствах, таких как печи, камины и центральные отопительные системы;

рубленая солома – солома, порезанная на мелкие куски;

топливная пыль, топливная мука – пылевидное биотопливо, размеры частиц которого менее 1 мм;

теплота сгорания – количество энергии, полученной в результате полного сгорания биотоплива, отнесенное к единице его массы;

низшая теплота сгорания – значение вычисленной удельной энергии на единицу массы топлива, сжигаемого при постоянном давлении кислорода, без учета теплоты конденсации водяного пара (0,1 МПа), а остальные продукты находятся при температуре ориентира, как и в случае высшей теплотворной способности;

древесные опилки – мелкие частицы, получаемые при распиловке древесины;

древесная стружка – стружка из древесной биомассы, полученная при строгании/шлифовке древесины;

химическая обработка – обработка химическими веществами, за искючением воздуха, воды или тепла.

III. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Твердое биотопливо классифицируется по:

- происхождению и источникам получения;

- основным торговым формам и свойствам.

- Классификация биотоплива по происхождению и источникам получения осуществляется по четырем уровням: группы, подгруппы, подгруппы III и IV уровня.

- В системе иерархической классификации (таблица 1), в зависимости от происхождения, твердое биотопливо делят на следующие основные группы:

1) древесная биомасса;

2) травяная биомасса;

3) плодовая биомасса;

4) биотопливная смесь и смешанное биотопливо.

Таблица 1

Классификация твердого биотоплива

по происхождению и источникам получения

| Группа | Подгруппа | Подгруппа уровня III | Подгруппа уровня IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Древесная биомасса | 1.1 Лесные деревья, насаждения и другие виды древесины | 1.1.1 Целые деревья без корневой системы | 1.1.1.1 Лиственные |
|  |  |  | 1.1.1.2 Хвойные |
|  |  |  | 1.1.1.3 Насаждения с коротким периодом роста |
|  |  |  | 1.1.1.4 Кустарники |
|  |  |  | 1.1.1.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 1.1.2 Целые деревья с корневой системой | 1.1.2.1 Лиственные |
|  |  |  | 1.1.2.2 Хвойные |
|  |  |  | 1.1.2.3 Насаждения с коротким периодом роста |
|  |  |  | 1.1.2.4 Кустарники |
|  |  |  | 1.1.2.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 1.1.3 Древесина ствола | 1.1.3.1 Лиственные |
|  |  |  | 1.1.3.2 Хвойные |
|  |  |  | 1.1.3.3 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 1.1.4 Лесные отходы | 1.1.4.1 Свежие/зеленые лиственные (с листьями) |
|  |  |  | 1.1.4.2 Свежие/зеленые хвойные (с хвоей) |
|  |  |  | 1.1.4.3 Сухие лиственные |
|  |  |  | 1.1.4.4 Сухие хвойные |
|  |  |  | 1.1 4.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 1.1.5 Пни/корни | 1.1.5.1 Лиственные |
|  |  |  | 1.1.5.2 Хвойные |
|  |  |  | 1.1.5.3 Насаждения с коротким периодом роста |
|  |  |  | 1.1.5.4 Кустарники |
|  |  |  | 1.1.5.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 1.1.6 Кора дерева (от лесохозяй-ственной деятельности) |  |
|  |  | 1.1.7 Древесная биомасса, полученная от ухода за огородами, парками, газонами, виноградниками, садами |  |
|  |  | 1.1.8 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |  |
|  | 1.2. Побочные продукты и отходы лесоперераба- тывающей промышлен- ности | 1.2.1 Химически не обработанные древесные отходы | 1.2.1.1 Лиственные деревья без коры |
|  |  |  | 1.2.1.2 Хвойные деревья без коры |
|  |  |  | 1.2.1.3 Лиственные деревья с корой |
|  |  |  | 1.2.1.4 Хвойные деревья с корой |
|  |  |  | 1.2.1.5 Кора (от промышленной деятельности) |
|  |  | 1.2.2 Химически обработанные древесные отходы, волокна и компоненты древесины | 1.2.2.1 Деревья без коры |
|  |  |  | 1.2.2.2 Деревья с корой |
|  |  |  | 1.2.2.3 Кора (от промышленной деятельности) |
|  |  |  | 1.2.2.4 Волокна и компоненты древесины |
|  |  | 1.2.3 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |  |
|  | 1.3. Использо-ванная древесина | 1.3.1 Химически не обработанная древесина | 1.3.1.1 Деревья без коры |
|  |  |  | 1.3.1.2 Деревья с корой |
|  |  |  | 1.3.1.3 Кора |
|  |  | 1.3.2 Химически обработанная древесина | 1.3.2.1 Деревья без коры |
|  |  |  | 1.3.2.2 Деревья с корой |
|  |  |  | 1.3.2.3 Кора |
|  |  | 1.4 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |  |
| 2. Травяная биомасса | 2.1. Сельско- хозяйственная и садоводчес-кая травянная биомаса | 2.1.1 Зерновые культуры | 2.1.1.1 Целые растения |
|  |  |  | 2.1.1.2 Солома |
|  |  |  | 2.1.1.3 Зерна и семена |
|  |  |  | 2.1.1.4 Шелуха и кожура |
|  |  |  | 2.1.1.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.1.2 Энергети-ческие травы | 2.1.2.1 Целые растения |
|  |  |  | 2.1.2.2 Солома |
|  |  |  | 2.1.2.3 Семена |
|  |  |  | 2.1.2.4 Шелуха |
|  |  |  | 2.1.2.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.1.3 Масличные культуры | 2.1.3.1Целые растения |
|  |  |  | 2.1.3.2 Стебли и листья |
|  |  |  | 2.1.3.3 Семена |
|  |  |  | 2.1.3.4 Шелуха и кожура |
|  |  |  | 2.1.3.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.1.4 Корнеплоды | 2.1.4.1 Целые растения |
|  |  |  | 2.1.4.2 Стебли и листья |
|  |  |  | 2.1.4.3 Корни |
|  |  |  | 2.1.4.4 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.1.5 Зернобобовые культуры | 2.1.5.1 Целые растения |
|  |  |  | 2.1.5.2 Стебли и листья |
|  |  |  | 2.1.5.3 Плоды |
|  |  |  | 2.1.5.4 Шелуха |
|  |  |  | 2.1.5.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.1.6 Цветы | 2.1.6.1 Целые растения |
|  |  |  | 2.1.6.2 Стебли и листья |
|  |  |  | 2.1.6.3 Семена |
|  |  |  | 2.1.6.4 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.1.7 Травяная биомасса, полученная от ухода за огородами, парками, газонами, виноградниками, садами |  |
|  |  | 2.1.8 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |  |
|  | 2.2 Побочные продукты и отходы от переработки травы | 2.2.1 Химически не обработанные травяные отходы | 2.2.1.1 Зерновые культуры и травы |
|  |  |  | 2.2.1.2 Масличные культуры |
|  |  |  | 2.2.1.3 Корнеплоды |
|  |  |  | 2.2.1.4 Зернобобовые культуры |
|  |  |  | 2.2.1.5 Цветы |
|  |  |  | 2.2.1.6 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.2.2 Химически обработанные травяные отходы | 2.2.2.1 Зерновые культуры и травы |
|  |  |  | 2.2.1.2 Масличные культуры |
|  |  |  | 2.2.1.3 Корнеплоды |
|  |  |  | 2.2.1.4 Зернобобовые культуры |
|  |  |  | 2.2.1.5 Цветы |
|  |  |  | 2.2.1.6 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 2.2.3 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |  |
|  | 2.3 Биото-пливные смеси и смешанное биотопливо |  |  |
| 3. Плодовая биомасса | 3.1 Плодовые и ягодные садоводческие культуры | 3.1.1 Ягоды лесные | 3.1.1.1 Целые ягоды |
|  |  |  | 3.1.1.2 Мякоть плода |
|  |  |  | 3.1.1.3 Семена |
|  |  |  | 3.1.1.4 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 3.1.2 F Плоды с косточками/ядрами | 3.1.2.1 Целые плоды |
|  |  |  | 3.1.2.2 Мякоть плода |
|  |  |  | 3.1.2.3 Косточки/ядра |
|  |  |  | 3.1.2.4 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 3.1.3 Орехи и желуди | 3.1.3.1 Целые орехи |
|  |  |  | 3.1.3.2 Шелуха, кожура |
|  |  |  | 3.1.3.3 Ядра |
|  |  |  | 3.1.3.4 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 3.1.4 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |  |
|  | 3.2 Побочные продукты и отходы от переработки плодов | 3.2.1 Химически не обработанные плодовые отходы | 3.2.1.1 Ягоды |
|  |  |  | 3.2.1.2 Плоды с косточками / ядрами |
|  |  |  | 3 2 1.3 Орехи и желуди |
|  |  |  | 3.2.1.4 Оливковый жмых |
|  |  |  | 3.2.1.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 3.2.2 Химически обработанные плодовые отходы | 3.2.2.1 Ягоды |
|  |  |  | 3.2.2.2 Плоды с косточками / ядрами |
|  |  |  | 3 2 2.3 Орехи и желуди |
|  |  |  | 3.2.2.4 Оливковый жмых |
|  |  |  | 3.2.2.5 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
|  |  | 3.2.3 Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |  |
|  | 3.3 Биотоп-ливные смеси и смешанное биотопливо |  |
| 4. Биотоплив-ные смеси и смешанное биотопливо | 4.1 Биотоп-ливные смеси |  |
|  | 4.2 Смешан-ное биотопливо |  |

Отходы коры входят в подгруппу кора (см. 1.2.1.5, 1.2.2.3, 1.3.1.3 и 1.3.2.3).

Отходы и побочные продукты пищевой промышленности относят к подгруппам 2.2 и 3.2

Группа 4 включает биотопливные смеси и смешанное биотопливо из основных групп 1-3, в которых классифицируется биотопливо по его происхождению.

- Твердое биотопливо может быть различных размеров и форм. Эти характеристики влияют на подготовку биотоплива к сжиганию, а также на свойства горения. Торговые формы биотоплива, его размеры и общие процессы по получению этих форм приведены в таблице 2.

Таблица 2

Торговые формы твердого биотоплива

| Название и торговая форма биотоплива | Типичный размер частиц | Общие производственные процессы |
| --- | --- | --- |
| Целое дерево | > 500 мм | Не обработанное дерево, включая ветки и корневую систему |
| Щепа (таблица 3 приложения к настоящему Положению) | от 5 мм до 100 мм | Резка острыми инструментами |
| Дробленое топливо (таблица 4 приложения к настоящему Положению) | Различный | Дробление тупыми инструментами |
| Поленья/дрова (таблица 5 приложения к настоящему Положению) | от 100 мм до 1 000 мм | Резка острыми инструментами |
| Кора (таблица 8 приложения к настоящему Положению) | Различный | Остатки коры после окорки могут быть измельчены или нет |
| Пачки | Различный | Продольная укладка и связывание |
| Пыль, мука | < 1 мм | Помол |
| Опилки (таблица 6 приложения к настоящему Положению) | от 1 мм до 5 мм | Резка острыми инструментами |
| Стружка (таблица 7 приложения к настоящему Положению) | от 1 мм до 30 мм | Резка острыми инструментами |
| Брикеты (таблица 1 приложения к настоящему Положению) | Ø≥ 25 мм | Механическое сжатие (пресс) |
| Пеллеты (таблица 2 приложения к настоящему Положению) | Ø < 25 мм | Механическое сжатие (пресс) |
| Кипы (таблица 9 приложения к настоящему Положению) Кипы малые в форме куба; Кипы большие в форме куба; Кипы круглые в форме цилиндра | 0,1 м3 3,7 м3 2,1 м3 | Сжатие (прессование) и связывание кубами Сжатие (прессование) и связывание в форме цилиндра |
| Рубленая солома или энергетическая трава | от 10 мм до 200 мм | Рубка во время уборки урожая или перед горением |
| Энергетическое зерно или семена (таблица 10 приложения к настоящему Положению) | Различный | Без подготовки или сушки, за исключением операций, необходимых для хранения зерна |
| Косточки или ядра плодов (таблица 12 приложения к настоящему Положению) | от 5 мм до 15 мм | Без производства или пресса и извлечения химических веществ |
| Волокнистый жмых | Различный | Готовится из волокнистых отходов путем осушения |

10. Требования к качеству, технические характеристики и свойства биотоплива указаны в таблицах 1-12 приложения к настоящему Положению.

IV. РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

11. Допускается размещение на рынке биотоплива, которое:

a) идентифицируется в соответствии с критериями, указанными в таблице 1 настоящего Положения;

b) соответствует техническим характеристикам и специфическим свойствам, указанным в таблицах 1-12 приложения к настооящему Положению.

- Экономический агент является ответственным лицом за соблюдение требований, установленных в настоящем Положении.

- Хранение, транспортировка и размещение биотоплива на рынке должны проводиться в условиях, которые обеспечивают сохранение качественных характеристик.

- Хранение твердого биотоплива производится в чистых, сухих помещениях, хорошо вентилированных, темных, вдали от солнечного света, оснащенных техникой и оборудованием, необходимыми для обеспечения условий хранения.

- Срок годности твердого биотоплива определяется производителем или в сотрудничестве с научно-исследовательскими учреждениями, после предварительных испытаний. Срок годности не может быть меньше 12 месяцев.

V. ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

- Информация о качестве твердого биотоплива указывается в виде текста и/или маркировки на упаковке и/или этикетках продукта и должна содержать:

а) страну происхождения твердого биотоплива, произведенного в Республике Молдова, с указанием  «Fabricat în Moldova»;

b) информацию, представленную в таблице 3 настоящего Положения;

c) инструкцию по использованию твердого биотоплива;

d) условия хранения.

- Если упаковка продукта не позволяет применить этикетирование (например, мешки, насыпью), соответствующая информация должна быть напечатана на бумаге и предоставляться вместе с сопровождающей документацией.

- Информация указывается на государственном языке. В процессе сбыта импортированной продукции на внутреннем рынке допускается предоставление информации на других языках, разместив ее рядом с переводом на государственный язык. Для продукции, предназначенной для экспорта, информация предоставляется в соответствии с договором.

- Способы размещения информации должны обеспечить ее сохранность на упаковке на протяжении хранения, транспортировки и сбыта биотоплива.

- Экономический агент несет ответственность за правильность данных, указанных на этикетке.

- По просьбе покупателя, параметры, указанные на этикетке и/или в сопроводительных документах для твердого биотоплива, подтверждаются продавцом/производителем на основании протокола испытаний, выданного аккредитованной испытательной лабораторией в Республике Молдова, или соответствующего протокола испытаний, сопровождающего товары, произведенные за пределами Республики Молдова, которые признаются в соответствии с положениями статьи 31 Закона № 235 от 1 декабря 2011 года о деятельности по аккредитации и оценке соответствия.

Таблица 3

Образец этикетки для твердого биотоплива

| Нормативные требования | Наименования экономического агента, юридический адрес, контактные данные |
| --- | --- |
|  | Происхождение | Согласно таблице 1 настоящего Положения |
|  | Торговая форма | Согласно таблице 2 настоящего Положения |
|  | Дата производства | В формате (день/месяц/год) |
|  | Срок действия | Месяцев с даты производства |
|  | Размеры | (мм) |
|  | Диаметр (D) | Представлен как класс, например, D10, L20, L100 + |
|  | Dx Ly | X= максимальный диаметр Y = максимальная длина |  |
|  | Массовая доля влаги, М (W % –при получении) | Представляют как класс, например, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40,M45, M50, M55, M60, M65, M65+ (указывают максимальное значение) |
|  | M XX | ≤ XX % |  |
|  | Зола, А (W – % в сухом состоянии) | Представляют как класс, например, A0.5, A0.7, A1.0, A1.5, A2.0, A3.0, A5.0, A7.0, A10, A10+ (указывают максимальное значение) |
|  | A XX.X | ≤ XX.X |  |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг принято) или удельная энергоемкость, Е (кВт/м3 насыпью) | Указывают минимальное значение. |
|  | Насыпная плотность (BD) достигнута (кг/м3 насыпью) | Представляют как класс, например, BD200, BD250, BD300, BD300, BD350, BD400, BD450, BD500, BD550, BD600, BD650, BD750 (указывают минимальное значение). |
|  | Механическая прочность, DU (w-% насыпью) DU XX.X | Применяется для брикетов и пеллет. Представлен как класс (минимальное значение) DU 95.5, DU 90.0 |
| Нормативные/информационые требования | Добавки (W - % - в сухом состоянии) | Если добавляется любой вид добавок в биотопливо, необходимо указать количество и вид добавки Максимальное количество добавок должно быть не более 20W % от массы биотоплива, если значение больше, тогда биотопливо считают смесью |
|  | Должны быть указаны состав и количество добавок. |  |
|  | Азот, N (W -% - в сухом состоянии) | Азот нормируется только для химически обработанной биомассы, рекомендуется представлять как класс: N0.5, N1.0, N1.5, N2.0, N3.0, N3.0+ (указывают максимальное значение) |
|  | NX.X | ≤ X.X% |  |
|  | Хлор, Cl (W - % - в сухом состоянии) | Хлор нормируется только для химически обработанной биомассы. Рекомендуется представлять как класс Cl 0.01, Cl 0.02, Cl 0.03, Cl 0.07, Cl 0.10 и Cl 0.10+ (если Cl > 0,10 %, то указывают максимальное значение) |
|  | Cl X.XX | ≤ X.XX % |  |
|  | Сера, S (W % - в сухом состоянии) | Сера нормируется только для химически обработанной биомассы или если были использованы серосодержащие добавки Рекомендуется представлять как класс, например, S 0,03, S 0,05, S 0,1, S 0,2 и S 0,2+ (если S > 0,20 %, то указывают максимальное значение) |
|  | SX.XX | ≤ X.XX % |  |
|  | Характеристика золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы |
|  | Дополнительные характеристики размеров | Рекомендуется указывать максимальное количество частиц мелкой и крупной фракции биотоплива |
|  | Другие макроэлементы и микроэлементы | Характеристики твердого биотоплива, которые рассматриваются как содержащие полезную информацию |
| Дополнительно |
| Страна происхождения, для твердого биотоплива, произведенного в Республике Молдова, указывается «Fabricat în Moldova» Инструкции по применению Условия хранения (согласно решению экономического агента) Применяется надпись «соответствует Положению о твердом биотопливе, утвержденном ПП №. XX.XX.XXXX; Другая информация, которая не введет в заблуждение пользователя в отношении характера, качества, технических характеристик и свойств биотоплива |

VI. НАДЗОР ЗА РЫНКОМ

- Контролирующим органом за соблюдением требований настоящего Положения является Агентство по защите прав потребителей.

- Контроль за продуктами твердого биотоплива осуществляется на стадии производства и распределения в соответствии с положениями действующего законодательства.

- Отбор проб твердого биотоплива Агентством по защите прав потребителей для проверки соблюдения требований настоящего Положения может проводиться как в производственных подразделениях, так и из партий, размещенных на рынке.

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к Положению о твердом биотопливе |

Таблица 1

Технические характеристики и свойства брикетов

|  | Происхождение: (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса Травяная биомасса Плодовая биомасса Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Брикеты |
| Нормативные требования | Размеры (мм) |
|  | Диаметр e-D или эквивалент, мм |
|  | D 40 D 50 D 60 D 80 D 100 D 125 D 125+ | 25≤D≤40 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 80 ≤ 100 ≤ 125 > 125 (указывают максимальное значение) | Примеры брикетов, где L – длина, D – диаметр |
|  | Длина (L) мм |  |
|  | L 50 L 100 L 200 L 300 L 400 L 400 + | ≤ 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 300 ≤ 400 > 400 (указывают максимальное значение) |  |
|  | Массовая доля влаги, M (w-% при получении) |
|  | M 10 M 15 | ≤ 10 % ≤ 15 % |
|  | Зольность, A (w-% в сухом состоянии) |
|  | A 0.5 A 0.7 A 1.0 A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 0.7 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Плотность частиц, DE (г/см3) |
|  | DE 0.8 DE 0.9 DE 1.0 DE 1.1 DE 1.2 DE 1.2 + | ≥ 0.8 ≥ 0.9 ≥ 1.0 ≥ 1.1 ≥ 1.2 > 1.2 (указывают максимальное значение) |
|  | Добавки (w-% спрессованная масса) | Должны быть указаны состав и количество добавок. Максимальное количество добавок должно быть не более 20 % от массы материала. Иначе, сырье, из которого изготовлен брикет, считают смесью. |
|  | Теплота сгорания, Q, (МДж/кг или кВт·ч/./кг | Указывают минимальное значение |
| Нормативные/информационные требования | Механическая прочность, DU (w-% для брикетов после тестирования) |
|  | DU 95.5 DU 90.0 DU 90.0 - | ≥ 95.5 % ≥ 90,0 % < 90.0%(указывают минимальное значение) | Информационные: Только при торговле насыпью |
|  | Азот, N (w-% в сухом состоянии) |
|  | N 0.3 N 0.5 N 1.0 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 0.3 % ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0 % (указывают максимальное значение) | Нормативные: Для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
|  | Сера, S (W-% в сухом состоянии) |
|  | S 0.02 S 0.05 S 0.08 S 0.10 S 0.20 S 0.20 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.05 % ≤ 0.08 % ≤ 0.10 % ≤ 0.20 % > 0.20% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) или при использовании серосодержащих добавок. Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
|  | Хлор, Cl (w-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % > 0.10% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2). Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
| Информационные характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечания:

1. Максимальное количество добавок составляет 20 W - % от прессованной массы. Необходимо указать виды используемых химических веществ (например, крахмал). Если количество больше 20 W - %, сырьем для брикета является смесь.

2. Для некоторых видов биомассы, таких как эвкалипт, тополь с коротким периодом роста, солома, мискантус и оливковые косточки, обязательно должно быть рассмотрено поведение золы при плавлении.

Таблица 2

Технические характеристики и свойства пеллет

|  | Происхождение: (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса, Травяная биомасса, Плодовая биомасса, Биотопливные смеси и смешанное биотопливо |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Пеллеты |
| Нормативные требования | L – длина, D – диаметр |
|  | Размеры (мм) |
|  | Диаметр D и длина L |
|  | D 06 D 08 D 10 D 12 D 25 | 6 мм ± 1,0 мм и 3,15 ≤ L ≤ 40 мм 8 мм ± 1,0 мм и 3,15 ≤ L ≤ 40 мм 10 мм ± 1,0 мм и 3,15 ≤ L ≤ 40 мм 12 мм ± 1,0 мм и 3,15 ≤ L ≤ 50 мм 25 мм ± 1,0 мм и 10 ≤ L ≤ 50 мм |
|  | Массовая доля влаги, M (w-% при получении) |
|  | M 10 M 15 | ≤ 10 % ≤ 15 % |
|  | Зольность, A (w-% в сухом состоянии) |
|  | A 0.5 A 0.7 A 1.0 A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 0.7 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % |
|  | Механическая прочность, DU (w-% из пеллет после испытаний) |
|  | DU 97.5 DU 96.5 DU 95.0 DU 95.0 - | ≥ 97.5 % ≥ 96.5 % ≥ 95.0 % < 95.0 % (указывают минимальное значение) |
|  | Содержание мелкой фракции F (w-% из < 3,15 мм), после производства, погрузки или упаковки |
|  | F 1.0 F 2.0 F 3.0 F 5.0 F 5.0 + | ≤ 1.0 ≤ 2.0 ≤ 3.0 ≤ 5.0 < 5.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Добавки (W-% спрессованная масса) | Должны быть указаны количество и состав добавок. Максимальное количество добавок должно быть не более 20 % от массы материала. Иначе, сырье, из которого изготовлен пеллет, считают смесью. |
|  | Насыпная плотность (BD), кг/м3 |
|  | BD 550 BD 600 BD 650 BD 700 BD 700 + | ≥ BD 550 кг/м3 ≥ BD 600 кг/м3 ≥ BD 650 кг/м3 ≥ BD 700 кг/м3 > BD 700 кг/м3 (указывают минимальное значение) |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг или кВт·ч./кг) | Указывают минимальное значение |
| Нормативные/информационные требования | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 0.3 N 0.5 N 1.0 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 0.3 % ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными. |
|  | Сера, S (W-% в сухом состоянии) |
|  | S 0.02 S 0.05 S 0.08 S 0.10 S 0.20 S 0.20 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.05 % ≤ 0.08 % ≤ 0.10 % ≤ 0.20 % > 0.20 % (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) или при использовании серосодержащих добавок Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % > 0.10 % (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
| Характеристики золы после сжигания | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечания:

1. Пеллеты, длина которых превышает 40 мм (или 50 мм), должна быть не более 5 W-%. Максимальная длина пеллет классов D06, D08 и D10 должна быть <45 мм.

2. Содержание мелкой фракции определяется путем использования метода, описанного в национальных стандартах;

3. Максимально допустимое количество добавки составляет 20 W-% от прессованной массы. Необходимо указывать вид используемого химического вещества (например, крахмал). Если количество больше 20 W-%, сырьем для брикета является смесь.

4. Для некоторых видов биомассы, таких как эвкалипт, тополь с коротким периодом роста, солома, мискантус и оливковые косточки, обязательно должно быть рассмотрено поведение золы при плавлении.

Таблица 3

Технические характеристики и свойства щепы

|  | Происхождение: (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса; |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма: (таблица 2 настоящего Положения) | Щепа |
| Нормативные требования | Размеры мм |
|  |  | Основная фракция (не менее 75 W-% мм) | Содержание мелкой фракции W-% < 3, 1 5 м м ) | Содержание крупной фракции (W-%), максимальный размер частиц, мм |
|  | P16A ² P16B ² P45A ³ P45B ² P63 ² P100 ² | 3,15≤P≤16мм 3,15≤P≤16мм 8≤P≤45мм 8≤P≤45мм² 8≤P≤63мм² 16≤P≤100мм² | ≤ 12 % ≤ 12 % ≤ 8 % ≤ 8 % ≤ 6 % ≤ 4 % | ≤ 3 % > 16 мм и все < 31,5 мм ≤ 3 % > 45 мм и все < 120 мм ≤ 6 % > 63 мм и максимум 3,5 % > 100 мм, все < 120 мм ≤ 6 % > 63 мм и максимум 3,5 % > 100 мм, все < 350 мм ≤ 6 % > 100 мм и все < 350 мм ≤ 6 % > 200 мм и все < 350 мм |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 55 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % > 55 % (указывают максимальное значение) |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 0.5 A 0.7 A 1.0 A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 0.7 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 0.3 N 0.5 N 1.0 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 0.3 % ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информативные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными. |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % > 0.10 % (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |

| ормативные/информационные требования | Теплота сгорания, Q (МДж/кг или кВт·ч/кг) или удельная энергоемкость, Е (м3 насыпью) |
| --- | --- |
|  | Указывают минимальное значение. |  |
|  | Насыпная плотность (BD) кг/м3 |
|  | BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 350 BD 400 BD 450 BD 450 + | ≥ 150 ≥ 200 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 350 ≥ 400 ≥ 450 > 450 ( указывают минимальное значение ) |  |
|  | Характеристики золы после сжигания, (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечания:

1. Численные значения (P-класса) для размера частиц относятся к размеру частиц (не менее 75% W), которые проходят через круглые отверстия сита. Сечение негабаритных частиц должно быть P16 < 1 см2, P45 < 5 см2, P63 < 10 см2 и P100 < 18 см2.

2. Топливо классов P16А, P16B и P45A предназначено для использования в непромышленных сферах, топливо классов P45B, P63 и P100 – в промышленных сферах. В промышленных классах P45B, P63 и P100 количество надбавок могут быть представлены следующими классами F04, F06, F08.

3. Для связи отходов из щепы, которые включают мелкие части, такие как листья и ветки, основной фракцией для P45B является 3,15 < P < 45 мм, для P63 – 3,15  < З < 63 мм и для P100 – 3, 15  < 100 мм, а количество частиц (< 3,15 мм) максимально может быть 25 W, %.

4. Для некоторых видов топлива из биомассы, такой как эвкалипт, тополь, деревья с коротким периодом роста, солома, мискантус и оливковые косточки, обязательно должно быть рассмотрено поведение золы при плавлении.

Таблица 4

Технические характеристики и свойства дробленого топлива

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Дробленое древесное топливо |
| Нормативные требования | Размеры (мм) |
|  | Основная фракция (не менее 75 W-%), мм¹ | Содержание крупной фракции, W-% (максимальный размер частиц, мм²) |
|  | P16 P45 P63 P100 P125 P200 P300 | 3,15≤P≤16мм 3,15≤P≤45мм 8≤P≤63мм 8≤P≤100мм 8≤P≤125мм 16≤P≤200мм 16≤P≤300мм | ≤ 6 % > 45 мм и все < 120 мм ≤ 10 % > 63 мм и все < 350 мм ≤ 10 % > 100 мм и все < 350 мм ≤ 10 % > 125 мм и все < 350 мм ≤ 10 % > 150 мм и все < 350 мм не нормируется не нормируется |
|  | Содержание мелкой фракции (< 3,15 мм), % от массы |
|  | F 06 F 10 F 12 F 15 F 20 F 25 | ≤ 6 % ≤ 10 % ≤ 12 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 55 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % > 55 % (указывают максимальное значение) |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 0.5 A 0.7 A 1.0 A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 0.7 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) или удельная энергоемкость, Е (кВт·ч/м3 – насыпью) | Указывают минимальное значение |
| Нормативные/ информационные требования | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 0.3 N 0.5 N 1.0 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 0.3 % ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными/ |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % > 0.10 % (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информацонные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
|  | Насыпная плотность BD, кг/м3 |
| Информационные требования | BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 350 BD 400 BD 450 BD 450 + | ≥ 150 ≥ 200 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 350 ≥ 400 ≥ 450 > 450 (указывают минимальное значение) | Рекомендуется указывать при торговле на основании объема |
|  | Характеристики золы после сжигания ° C | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечания:

1. Количество (P-класса) для размеров относятся к размерам частей (не менее 75% W), способных пройти через круглые отверстия в сите. Сечение негабаритных частиц должно быть: P16 < 1 см2, P45 < 5 см2, P63 < 10 см2 и P100 < 18 см2.

2. Для некоторых видов топлива из биомассы, таких как эвкалипт, тополь, деревья с коротким периодом роста, солома, мискантус и оливковые косточки, обязательно должно быть рассмотрено поведение золы при плавлении.

Таблица 5

Технические характеристики и свойства кругляка, поленьев (дров)

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Кругляки, поленья |
| Нормативные требования | Размеры (мм) |
|  | Длина (L) (максимальная длина, см) |
|  | L 20 - L 20 L 25 L 30 L 33 L 40 L 50 L 100 L 100 + | < 20 см 20 см ± 2 см 25 см ± 2 см 30 см ± 2 см 33 см ± 2 см 40 см ± 2 см 50 см ± 4 см 100 см ± 5 см указывают максимальное значение | где L – длина, D – диаметр |
|  | Диаметр (D), (максимальный диаметр ствола, см) |  |
|  | D 2- D 10 D 12 D 15 D 20 D 25 D 35 D 35+ | D < 2 см 2 см ≤ D ≤ 10 см 4 см ≤ D ≤ 12 см 10 см ≤ D ≤ 15 см 10 см ≤ D ≤ 20 см 10 см ≤ D ≤ 25 см 20 см ≤ D ≤ 35 см D > 35, указывают максимальное значение |  |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 55 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % > 55 % (указывают максимальное значение) |
|  | Объем или масса, м3 штабелированные или насыпью или полученные, кг | Для розничной торговли указывают по объему или массе поставки |

| Информационные требования | Удельная энергоемкость, Е (кВт·ч/кг (или кВт·ч/м3 насыпью или штабелированная) | Рекомендуется указывать при розничной торговле |
| --- | --- | --- |
|  | Доля кругляка и поленьев | Кругляк (в основном круглая нерасколотая древесина); Поленья: более 85% объема расколото; Смесь: кругляк и поленья (смешение расколотой и круглой древесины) |
|  | Поверхность среза | Указывают если гладкая или неровная поверхность |
|  | Плесень и гниль | Если значительная часть (более 10 % от веса) с плесенью или с гнилью, то это должно быть указано. |

Примечание: Поверхность среза считается гладкой и ровной, если для распила используется бензопила.

Таблица 6

Технические характеристики и свойства древесных опилок

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Опилки |
| Нормативные требования | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 65 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % ≤ 60 % ≤ 65 % > 65 % (указывают максимальное значение) |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 0.5 A 0.7 A 1.0 A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 0.7 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) или удельная энергоемкость, Е (кВт·ч м3 – насыпью) | Указывают минимальное значение |
| Нормативные/ информационные требования | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 0.3 N 0.5 N 1.0 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 0.3 % ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % >0.10% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
| Информационные требования | Насыпная плотность (BD) (кг/м3) |
|  | BD 100 BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 350 BD 350 + | ≥ 100 кг/м3 ≥ 150 кг/м3 ≥ 200 кг/м3 ≥ 250 кг/м3 ≥ 300 кг/м3 ≥ 350 кг/м3 >350 кг/м3 (указывают минимальное значение) | Указывается при торговле на основании объема |
|  | Характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечание: Размер частиц опилок считается одинаковым.

Таблица 7

Технические характеристики и свойства древесной стружки

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Cтружка |
| Нормативные требования | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 30 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % > 30 % (указывают максимальное значение) |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 0.5 A 0.7 A 1.0 A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 0.7 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) удельная энергоемкость, Е (кВт.ч./м3 – насыпью) | Указывают минимальное значение. |
| Нормативные/ информационные требования | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 0.3 N 0.5 N 1.0 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 0.3 % ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % > 0.10 % (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
| Информационные требования | Насыпная плотность (BD) кг/м3 |
|  | BD 100 BD 150 BD 200 BD 250 BD 300 BD 300 + | ≥ 100 кг/м3 ≥ 150 кг/м3 ≥ 200 кг/м3≥ 250 кг/м3 ≥ 300 кг/м3 > 300 кг/м3 (указывают максимальное значение) | Указывается при торговле на основании объема |
|  | Характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечание: Размер частиц стружки считается одинаковым.

Таблица 8

Технические характеристики и свойства коры

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Древесная биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Кора |
| Нормативные требования | Размеры (мм) |
|  |  | Номинальный диаметр, ммb | Крупная фракция, максимальный размер одной частицы, мм < 5/W-% |
|  | P16 P45 P63 P100 P200 | P<16 мм P<45 мм P<63 мм P<100 мм P<200 мм | > 45 мм и все < 90 мм > 63 мм > 100 мм > 125 мм > 250 мм |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |  |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 35 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 65 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % ≤ 35 % ≤ 40 % ≤ 45 % ≤ 50 % ≤ 55 % ≤ 60 % ≤ 65 % > 65 % (указывают максимальное значение) |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 0.5 A 0.7 A 1.0 A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 0.7 % ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Измельчение | Указывают, что кора измельчена на куски или перетерта |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) или удельная энергоемкость, Е (кВт·ч/м3 насыпью или кВт·ч/м3 насыпью) | Указывают минимальное значение |
| Нормативно-информационные требования | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 0.5 N 1.0 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 0.5 % ≤ 1.0 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0% (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % > 0.10 % (указывают максимальное значение) | Нормативные: Только для химически обработанной биомассы (1.2.2; 1.3.2) Информационные: Для всех видов биомассы, которые не являются химически обработанными |
| Информационные требования | Насыпная плотность (BD) (кг/м3) |
|  | BD 250 BD 300 BD 350 BD 400 BD 450 | ≥ 250 кг/м3 ≥ 300 кг/м3 ≥ 350 кг/м3 ≥ 400 кг/м3 ≥ 450 кг/м3 |  |
|  | Характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечание: В понятие «кора» входит и «пробка».

Таблица 9

Технические характеристики и свойства кип из соломы,

двукисточника и мискантуса

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Солома из зерновых культур Целая трава (двукисточник и мискантус) Солома из травы Стебли и листья масличных культур |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Круглые и прямоугольные кипы |
| Нормативные требования | L1 – высота; L2 – ширина; L3 – длина; D – диаметр; размеры (м) |
|  | Круглые кипы | Диаметр (D) м | Длина (L3) м |
|  | D 1 D 2 | 1,2 – 1,5 1,6 – 1,8 | 1,2 1,5 |
|  | Прямоугольные кипы | Высота (L1), м Ширина (L2), м Длина (L3), м |
|  | P 1 P 2 P 3 P 3 + | ≤ 0,35 ≤ 0,4 ≤ 0,5 ≤ 0,9 ≤ 1,2 1,5-2,8 ≤ 1,3 ≤ 1,2 1,0-3,0 (указывают максимальное значение) |
|  | Насыпная плотность, BD (кг/м3) |
|  | BD 100 BD 120 BD 160 BD 180 BD 220 BD 220 + | ≥ 100 ≥ 120 ≥ 160 ≥ 180 ≥ 220 ≥ 220 (указывают минимальное значение) |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |
|  | M 10 M 15 M 20 M 25 M 30 M 30 + | ≤ 10 % ≤ 15 % ≤ 20 % ≤ 25 % ≤ 30 % > 30 % (указывают максимальное значение) |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 5 % ≤ 7 % ≤ 10 % > 10 % (указывают максимальное значение) |
|  | Вид биомассы | Должно быть указано |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) или удельная энергоемкость, Е (кВт·ч/м3 насыпью или МВт·ч/м3 насыпью) | Указывают минимальное значение |
| Информационые требования | Процесс производства | Рекомендуется указывать те процессы, которые могут повлиять на размер частиц соломы в кипе |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.02 Cl 0.03 Cl 0.07 Cl 0.10 Cl 0.10 + | ≤ 0.02 % ≤ 0.03 % ≤ 0.07 % ≤ 0.10 % > 0.10 % (указывают максимальное значение) |
|  | Скрепляющий материал | Рекомендуется указывать, чем скреплены кипы (сетями, шпагатом, пластиком) |
|  | Характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Таблица 10

Технические характеристики и свойства энергетических культур

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Травяная биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Энергетическое зерно |
| Нормативные требования | Размеры (мм) |
|  | Диаметр (D) |
|  | D 05 D 10 | 1мм ≤ D ≤ 5 мм 3,15 мм ≤ D ≤ 10 мм |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |  |
|  | M 10 M 15 | M ≤ 10 % M ≤ 15 % |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 5.0 + | ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % > 5.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) | Указывают минимальное значение |
|  | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 2.0 N 2.0 + | ≤ 2.0 % > 2.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Сера, S (W-% в сухом состоянии) |
|  | S 0.20 S 0.20 + | ≤ 0,20 % > 0,20 % (указывают максимальное значение) |
| Информационные требования | Содержание мелкой фракции, F (W-% < 1 мм для Д 0,5 и < 3,15 мм для Д 10 мм) |
|  | F 1.0 F 1.0 + | ≤ 1.0 % > 1.0 % (без добавок) |
|  | Насыпная плотность (BD) (кг/м3) |
|  | BD 550 BD 550 + | ≥ 550 кг/м3 > 550 кг/м3 (указывают минимальное значение) |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.10 Cl 0.15 Cl 0.15 + | ≤ 0.10 % ≤ 0.15 % > 0.15 % (указывают максимальное значение) |
|  | Характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечание: При сжигании зерна должно быть уделено особое внимание риску, связанному с возникновением коррозии малых и средних котлов и выхлопных систем. Следует отметить, что различные виды и сорта сельскохозяйственных культур, выращенных в различных условиях на различных типах почв, могут иметь различные составы золы.

Таблица 11

Технические характеристики и свойства оливковых плодов

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Плодовая биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Зерна или семена, ядра |
| Нормативные требования | Размеры (мм) |
|  | Диаметр (D) |
|  | D 03 D 05 D 10 D 10 + | 1 мм ≤ D ≤ 3,15 мм 1 мм ≤ D ≤ 5 мм 1 мм ≤ D ≤ 10 мм D > 10 мм (указывают максимальное значение) |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |  |
|  | M 10 M 15 | M ≤ 10 % M ≤ 15 % |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Добавки (W-%) | Должны быть указаны состав и количество добавок |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) | Указывают минимальное значение |
|  | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 1.0 N 1.5 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0 % (указывают максимальное значение) |
| Информационные требования | Содержание мелкой фракции, F (W-% < 1 мм для Д 0,5 и W-%,<3,15 мм для Д 10 мм) |
|  | F 1.0 F 1.0 + | ≤ 1.0 % > 1.0 % (без добавок) |
|  | Насыпная плотность (BD) (кг/м3 насыпью) |  |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.10 Cl 0.15 Cl 0.15 + | ≤ 0.10 % ≤ 0.15 % > 0.15 % (указывают максимальное значение) |
|  | Сера, S (W-% в сухом состоянии) |
|  | S 0.15 S 0.20 S 0.20 + | ≤ 0,15 % ≤ 0,20 % > 0,20 % (указывают максимальное значение) |
|  | Характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечание: Использование добавок может уменьшить стоимость отопления.

Таблица 12

Технические характеристики и свойства семян или ядра плодов

|  | Происхождение (таблица 1 настоящего Положения) | Плодовая биомасса |
| --- | --- | --- |
|  | Торговая форма (таблица 2 настоящего Положения) | Семена или ядра плодов |
| Нормативные требования | Размеры (мм) |
|  | Диаметр (D) |
|  | D 03 D 05 D 10 D 10 + | 1 мм ≤ D ≤ 3,15 мм 1 мм ≤ D ≤ 5 мм 1 мм ≤ D ≤ 10 мм D > 10 мм (указывают максимальное значение) |
|  | Массовая доля влаги, М (W-% при получении) |  |
|  | M 10 M 15 | M ≤ 10 % M ≤ 15 % |
|  | Зольность, А (W-% в сухом состоянии) |
|  | A 1.5 A 2.0 A 3.0 A 5.0 A 7.0 A 10.0 A 10.0 + | ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % ≤ 5.0 % ≤ 7.0 % ≤ 10.0 % > 10.0 % (указывают максимальное значение) |
|  | Добавки (W-%) | Должны быть указаны состав и количество добавок |
|  | Теплота сгорания, Q (МДж/кг) | Указывают минимальное значение |
|  | Азот, N (W-% в сухом состоянии) |
|  | N 1.0 N 1.5 N 2.0 N 3.0 N 3.0 + | ≤ 1.0 % ≤ 1.5 % ≤ 2.0 % ≤ 3.0 % > 3.0 % (указывают максимальное значение) |
| Информационые требования | Содержание мелкой фракции, F (W-% < 1 мм для 0,5 и D W-% < 3,15 мм для Д 10 мм) |
|  | F 1.0 F 1.0 + | ≤ 1.0 % > 1.0 % (без добавок) |
|  | Насыпная плотность (BD) (кг/м3 насыпью) |  |
|  | Хлор, Cl (W-% в сухом состоянии) |
|  | Cl 0.10 Cl 0.15 Cl 0.15 + | ≤ 0.10 % ≤ 0.15 % > 0.15 % (указывают максимальное значение) |
|  | Сера, S (W-% в сухом состоянии) |
|  | S 0.15 S 0.20 S 0.20 + | ≤ 0,15 % ≤ 0,20 % > 0,20 % (указывают максимальное значение) |
|  | Характеристики золы после сжигания (° C) | Указывают температуру деформации золы, DT |

Примечания:

1. Использование добавок может уменьшить стоимость отопления.

2. К семенам плодов также относятся орехи и желуди.