Anexa nr.1

la Regulamentul sanitar privind materialele

şi obiectele din plastic destinate să vină

în contact cu produsele alimentare

LISTA

substanţelor admise pentru utilizare la fabricarea

materialelor şi obiectelor din plastic

| Tabelul 1 1. Substanţele, monomerii autorizaţi, alte materii prime, macromoleculele obţinute din fermentaţie microbiană, aditivii şi auxiliarii de producţie a polimerilor |
| --- |
| Numărul unic de identi- ficare a sub- stanţei (MCA) | Numărul de referinţă CEE al materialului pentru ambalaje | Numărul de înregistrare Chemical Abstracts Service (CAS) | Denumirea chimică a substanţei1) | Utilizare ca aditiv sau auxiliar de producţie a polimerilor (PPA) (da/nu)2) | Utilizare ca monomer sau altă materie primă sau macro moleculă obţinută din fermentarea microbiană (da/nu)3) | Coeficientul aplicabil de reducere a grăsimii (CRG)-da sau privind imposibilitatea corectării cu CRG-nu | Limita de migrare specifică aplicabilă substanţei (LMS) [mg/kg] Se indică ND dacă substanţa nu migrează în cantităţi detectabile4) | Restricţia de grup nr.(LMS(T) [mg/kg] conţine numărul de identificare al grupului de substanţe pentru care se aplică restricţia de grup conform tabelului 2 coloana 1 din prezenta anexă | Restricţii şi specificaţii (conţine alte restricţii decît limita de migrare specifică menţionată şi conţine specificaţii referitoare la substanţă. În cazul în care se stabilesc specificaţii detaliate, se include o referinţă la tabelul 4 | Observaţii privind verificarea conformităţii (cuprinde numărul observaţiilor care se referă la normele detaliate aplicabile pentru verificarea conformităţii pentru această substanţă inclusă în tabelul 3 coloana 1 din prezenta anexă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Note: 1) Dacă o substanţă care apare în listă sub forma unui compus individual este inclusă şi într-un termen general restricţiile care se aplică substanţei respective sînt cele indicate pentru compusul individual. 2) o indicaţie privind admiterea utilizării substanţei în calitate de aditiv sau auxiliar de producţie a polimerilor (da) sau privind neautorizarea utilizării substanţei în calitate de aditiv sau auxiliar de producţie a polimerilor (nu). Dacă substanţa se autorizează numai în calitate de PPA se indică (da) şi se restricţionează în specificaţii utilizarea numai în calitate de PPA. 3) o indicaţie privind admiterea utilizării substanţei în calitate de monomer sau altă materie primă sau macromoleculă obţinută din fermentarea microbiană (da) sau neadmiterea utilizării substanţei în calitate de monomer sau altă materie primă sau macromoleculă obţinută din fermentarea microbiană (nu). Dacă se admite utilizarea substanţei în calitate de macromoleculă obţinută din fermentarea microbiană, se indică (da) şi se indică în specificaţii că substanţa este o macromoleculă obţinută din fermentarea microbiană; 4) Dacă în coloana 8 limita de migrare specifică este nedetectabilă (ND), se aplică o limită de detectare de 0,01 mg de substanţă per kg de aliment, cu condiţia să nu existe specificaţii contrare pentru o anumită substanţă. |
| 1 | 12310 | 0266309-43-7 | albumină | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 2 | 12340 | – | albumină, coagulată cu formaldehidă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 3 | 12375 | – | monoalcooli alifatici saturaţi liniari primari (C4-C22) | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 4 | 22332 | – | amestec de (40% g/g) 2,2,4-trimetilhexan-1,6-diizocianat şi (60% g/g) 2,4,4-trimetilhexan-1,6-diizocianat | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produs final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 5 | 25360 | – | trialchil (C5-C15) acetat de 2,3-epoxipropil | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produs final exprimat ca grupare epoxi Greutatea moleculară este 43 Da |  |
| 6 | 25380 | – | trialchil (C7-C17) acetat de vinil | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 7 | 30370 | – | acid acetilacetic, săruri | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 8 | 30401 | – | mono- şi digliceride acetilate ale acizilor graşi | da | nu | nu |  | (32) |  |  |
| 9 | 30610 | – | acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici, provenind din uleiuri şi grăsimi naturale şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerină (inclusiv acizii graşi ramificaţi prezenţi în cantităţi naturale) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 10 | 30612 | – | acizi, C2-C24, alifatici lineari monocarboxilici sintetici şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 11 | 30960 | – | esteri ai acizilor alifatici, monocarboxilici (C6-C22) cu poliglicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 12 | 31328 | – | acizi graşi obţinuţi din uleiuri şi grăsimi alimentare animale sau vegetale | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 13 | 33120 | – | monoalcooli alifatici saturaţi liniari primari (C4-C24) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 14 | 33801 | – | acid n-alchil (C10-C13) benzensulfonic | da | nu | nu | 30 |  |  |  |
| 15 | 34130 | – | alchil, dimetilamine liniare cu număr par de atomi de carbon (C12- C20) | da | nu | da | 30 |  |  |  |
| 16 | 34230 | – | acizi alchil (C8-C22) sulfonici | da | nu | nu | 6 |  |  |  |
| 17 | 34281 | – | acizi alchil (C8-C22) sulfurici lineari primari cu număr par de atomi de carbon | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 18 | 34475 | – | fosfit bazic de aluminiu şi calciu, hidratat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 19 | 39090 | – | N,N-bis(2-hidroxietil)alchil(C8-C18) amină | da | nu | nu |  | (7) |  |  |
| 20 | 39120 | – | N,N-bis(2-hidroxietil)alchil(C8-C18) amină hidroclorurată | da | nu | nu |  | (7) | LMS(T) exprimat excluzînd HCl |  |
| 21 | 42500 | – | acid carbonic, săruri | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 22 | 43200 | – | mono- şi digliceride ale uleiului de ricin | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 23 | 43515 | – | esterii acizilor graşi de ulei de cocos cu clorurile de colină | da | nu | nu | 0,9 |  |  | (1) |
| 24 | 45280 | – | fibre de bumbac | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 25 | 45440 | – | crezoli, butilaţi, stirenaţi | da | nu | nu | 12 |  |  |  |
| 26 | 46700 | – | 5,7-di-terţ-butil-3-(3,4- şi 2,3-dime tilfenil)-3H-benzofuran-2-onă conţinînd: a) 5,7-di-terţ-butil-3- (3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2- onă (80-100% g/g) şi b) 5,7-di-terţ- butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H- benzofuran-2-onă (0-20% g/g) | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 27 | 48960 | – | 9,10-dihidroxi acid stearic şi oligomerii acestuia | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 28 | 50160 | – | di-n-octilstaniu bis (n-alchil (C10- C16) mercapto acetat) | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 29. | 50360 | – | di-n-octilstaniu bis (etil maleat) | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 30 | 50560 | – | di-n-octilstaniu 1,4 - butandiol bis (mercaptoacetat) | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 31 | 50800 | – | di-n-octilstaniu dimaleat esterificat | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 32 | 50880 | – | polimer (n = 2-4) de di-n-octilstaniu dimaleat | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 33 | 51120 | – | di-n-octilstaniu tiobenzoat 2- etilhexil mercaptoacetat | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 34 | 54270 | – | etilhidroximetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 35 | 54280 | – | etilhidroxipropilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 36 | 54450 | – | grăsimi şi uleiuri alimentare de origine animală sau vegetală | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 37 | 54480 | – | grăsimi şi uleiuri alimentare, hidrogenate de origine animală sau vegetală | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 38 | 55520 | – | fibre de sticlă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 39 | 55600 | – | microsfere de sticlă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 40 | 56360 | – | esteri ai glicerinei cu acidul acetic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 41 | 56486 | – | esteri ai glicerinei cu acizi alifatici saturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon (C14-C18) şi cu acizi alifatici nesaturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon (C16- C18) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 42 | 56487 | – | esteri ai glicerinei cu acid butiric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 43 | 56490 | – | esteri ai glicerinei cu acid erucic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 44 | 56495 | – | esteri ai glicerinei cu acid 12-hidroxistearic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 45 | 56500 | – | esteri ai glicerinei cu acid lauric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 46 | 56510 | – | esteri ai glicerinei cu acid linoleic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 47 | 56520 | – | esteri ai glicerinei cu acid miristic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 48 | 56535 | – | esteri ai glicerinei cu acid nonanoic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 49 | 56540 | – | esteri ai glicerinei cu acid oleic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 50 | 56550 | – | esteri ai glicerinei cu acid palmitic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 51 | 56570 | – | esteri ai glicerinei cu acid propionic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 52 | 56580 | – | esteri ai glicerinei cu acid ricinoleic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 53 | 56585 | – | esteri ai glicerinei cu acid stearic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 54 | 57040 | – | monooleat de glicerină, ester cu acid ascorbic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 55 | 57120 | – | monooleat de glicerină, ester cu acid citric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 56 | 57200 | – | monopalmitat de glicerină, ester cu acid ascorbic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 57 | 57280 | – | monopalmitat de glicerină, ester cu acid citric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 58 | 57600 | – | monostearat de glicerină, ester cu acid ascorbic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 59 | 57680 | – | monostearat de glicerină, ester cu acid citric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 60 | 58300 | – | glicină, săruri | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 62 | 64500 | – | lizină, săruri | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 63 | 65440 | – | pirofosfit de mangan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 64 | 66695 | – | metilhidroximetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 65 | 67155 | – | amestec de 4-(2-benzoxazolil)-4′-(5- metil-2-benzoxazolil) stilben, 4,4′- bis(2-benzoxazolil) stilben şi 4,4′- bis(5-metil-2-benzoxazolil) stilben | da | nu | nu |  |  | Cel mult 0,05% (g/g) (cantitatea de substanţă utilizată/cantitatea de preparat) Amestec obţinut din procesul de fabricaţie în raportul tipic de (58-62%):(23-27%):(13-17%) |  |
| 66 | 67600 | – | tris(alchil (C10-C16) marcaptoacetat) de mono-n-octilstaniu | da | nu | nu |  | (11) |  |  |
| 67 | 67840 | – | acizi montanici şi/sau esterii acestora cu etilenglicol şi/sau 1,3- butandiol şi/sau cu glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 68 | 73160 | – | fosforat de mono- şi di-n-alchil (C16 şi C18) | da | nu | da | 0,05 |  |  |  |
| 69 | 74400 | – | ester al acidului fosforos cu tris (nonil- şi/sau dinonilfenil) | da | nu | da | 30 |  |  |  |
| 70 | 76463 | – | acid poliacrilic, săruri | da | nu | nu |  | (22) |  |  |
| 71 | 76730 | – | polidimetilsiloxan γ-hidroxipropilat | da | nu | nu | 6 |  |  |  |
| 72 | 76815 | – | poliester al acidului adipic cu glicerol sau pentaeritrol, cu acizi graşi liniari cu un număr par de atomi de carbon C12-C22 | da | nu | nu |  | (32) | Fracţiunea cu greutate moleculară sub 1000 Da nu trebuie să depăşească 5% (g/g) |  |
| 73 | 76866 | – | poliesteri ai 1,2-propandiolului şi/sau ai 1,3- şi/sau 1,4-butaniolului şi/sau ai polipropilenglicolului cu acidul adipic, care poate fi acoperit la sfîrşit cu acid acetic sau acizi graşi C12-C18 sau cu n-octanol şi/sau n-decanol | da | nu | da |  | (31) (32) |  |  |
| 74 | 77440 | – | diricinoleat de polietilenglicol | da | nu | da | 42 |  |  |  |
| 75 | 77702 | – | esteri de polietilenglicol cu acizi alifatici monocarboxilici (C6-C22) şi sulfaţii de amoniu şi sodiu ai acestora | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 76 | 77732 | – | polietilen glicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butil 2-ciano 3-(4- hidroxi-3-metoxifenil) acrilat | da | nu | nu | 0,05 |  | A se utiliza numai în polietilentereftalat (în continuare – PET) |  |
| 77 | 77733 | – | polietilenglicol (EO = 1-30, de obicei 5) eter de butil-2-ciano-3-(4- hidroxifenil) acrilat | da | nu | nu | 0,05 |  | A se utiliza numai în PET |  |
| 78 | 77897 | – | polietilenglicol (EO = 1-50) monoalchileter (liniar şi ramificat, C8-C20) sulfat, săruri | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 79 | 80640 | – | polioxialchil (C2-C4) dimetilpolisiloxan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 80 | 81760 | – | pulberi, solzi şi fibre din alamă, bronz, cupru, oţel inoxidabil, cositor, fier şi aliaje de cupru, cositor şi fier | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 81 | 83320 | – | propilhidroxietilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 82 | 83325 | – | propilhidroximetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 83 | 83330 | – | propilhidroxipropilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 84 | 85601 | – | silicaţi, naturali (cu excepţia azbestului) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 85 | 85610 | – | silicaţi naturali silanaţi (cu excepţia azbestului) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 86 | 86000 | – | acid silicic sililat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 87 | 86285 | – | bioxid de siliciu silanatat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 88 | 86880 | – | monoalchil dialchilfenoxibenzen disulfonat de sodiu | da | nu | nu | 9 |  |  |  |
| 89 | 89440 | – | esteri ai acidului stearic cu etilenglicol | da | nu | nu |  | (2) |  |  |
| 90 | 92195 | – | taurină, săruri | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 91 | 92320 | – | eter tetradecil-polietilenglicol (EO = 3-8) al acidului glicolic | da | nu | da | 15 |  |  |  |
| 92 | 93970 | – | triciclodecanedimetanol bis(hexahidroftalat) | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 93 | 95858 | – | ceruri, parafinice, rafinate, derivate din materii prime pe bază de petrol sau hidrocarburi sintetice, vîscozitate scăzută | da | nu | nu | 0,05 |  | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit Greutate moleculară medie cel puţin egală cu 350 Da Vîscozitate la 100°C cel puţin egală cu 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s) Conţinutul de hidrocarburi avînd un număr de atomi de carbon sub 25 să nu fie mai mare de 40% (g/g) |  |
| 94 | 95859 | – | ceruri rafinate, derivate din materii prime din petrol sau hidrocarburi sintetice, vîscozitate ridicată | da | nu | nu |  |  | Greutate moleculară medie cel puţin egală cu 500 Da Vîscozitate la 100°C cel puţin egală cu 11 cSt (11 × 10-6 m2/s) Conţinutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25; maximum 5% (g/g) |  |
| 95 | 95883 | – | uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din materii prime hidrocarbonate din petrol | da | nu | nu |  |  | Greutate moleculară medie cel puţin egală cu 480 Da Vîscozitate la 100°C cel puţin egală cu 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s) Conţinutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25; maximum 5% (g/g) |  |
| 96 | 95920 | – | rumeguş şi fibre din lemn, netratate | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 97 | 72081/10 | – | răşini de hidrocarburi din petrol (hidrogenate) | da | nu | nu |  |  | Răşinile de hidrocarburi din petrol hidrogenate sînt produse prin polimerizarea catalitică sau termicăa dienelor şi a olefinelor din tipurile de alchene de aril alipatice, aliciclice şi/sau mono benzenoidedin distilate de petrol descompuse, cu un punct de fierbere mai mic de 220°C, precum şi monomerii puri din distilatele respective, urmate de distilare, hidrogenare şi prelucrare ulterioară. Proprietăţi: vîscozitate la 120°C: 3 Pa.s punct de înmuiere: > 95°C, astfel cum este determinat prin Metoda ASTM E 28-67 indice de brom: < 40 (ASTM D1159) culoarea unei soluţii de 50% în toluen < 11 pe scara Gardner monomeri aromatici reziduali ≤ 50 ppm |  |
| 98 | 17260 | 0000050-00-0 | formaldehidă | da | da | nu |  | (15) |  |  |
|  | 54880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 19460 | 0000050-21-5 | acid lactic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 62960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 24490 | 0000050-70-4 | sorbitol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 88320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 36000 | 0000050-81-7 | acid ascorbic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 102 | 17530 | 0000050-99-7 | glucoză | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 103 | 18100 | 0000056-81-5 | glicerină | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 55920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 58960 | 0000057-09-0 | bromură de hexadeciltrimetilamoniu | da | nu | nu | 6 |  |  |  |
| 105 | 22780 | 0000057-10-3 | acid palmitic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 70400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 24550 | 0000057-11-4 | acid stearic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 89040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 25960 | 0000057-13-6 | uree | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 108 | 24880 | 0000057-50-1 | zaharoză | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 109 | 23740 | 0000057-55-6 | 1,2-propandiol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 81840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 93520 | 0000059-02-9 0010191-41-0 | alfa-tocoferol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 111 | 53600 | 0000060-00-4 | acid etilendiamintetraacetic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 112 | 64015 | 0000060-33-3 | acid linoleic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 113 | 16780 | 0000064-17-5 | etanol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 52800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 55040 | 0000064-18-6 | acid formic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 115 | 10090 | 0000064-19-7 | acid acetic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 13090 | 0000065-85-0 | acid benzoic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 37600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 21550 | 0000067-56-1 | metanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 118 | 23830 | 0000067-63-0 | 2-propanol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 81882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 30295 | 0000067-64-1 | acetonă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 120 | 49540 | 0000067-68-5 | dimetilsulfoxid | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 121 | 24270 | 0000069-72-7 | acid salicilic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 84640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 23800 | 0000071-23-8 | 1-propanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 123 | 13840 | 0000071-36-3 | 1-butanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 124 | 22870 | 0000071-41-0 | 1-pentanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 125 | 16950 | 0000074-85-1 | etilenă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 126 | 10210 | 0000074-86-2 | acetilenă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 127 | 26050 | 0000075-01-4 | clorură de vinil | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit |  |
| 128 | 10060 | 0000075-07-0 | acetaldehidă | nu | da | nu |  | (1) |  |  |
| 128 | 17020 | 0000075-21-8 | oxid de etilenă | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit | (10) |
| 130 | 26110 | 0000075-35-4 | clorură de viniliden | nu | da | nu | ND |  |  | (1) |
| 131 | 48460 | 0000075-37-6 | 1,1-difluoretan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 132 | 26140 | 0000075-38-7 | fluorură de viniliden | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 133 | 14380 | 0000075-44-5 | clorură de carbonil | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit | (10) |
|  | 23155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 43680 | 0000075-45-6 | clordifluormetan | da | nu | nu | 6 |  | Conţinutul de clorfluormetan mai mic de 1 mg/kg de substanţă |  |
| 135 | 24010 | 0000075-56-9 | oxid de propilenă | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit |  |
| 136 | 41680 | 0000076-22-2 | camfor | da | nu | nu |  |  |  | (3) |
| 137 | 66580 | 0000077-62-3 | 2,2′-metilenbis[4-metil-6-(1-metilci clohexil)fenol] | da | nu | da |  | (5) |  |  |
| 138 | 93760 | 0000077-90-7 | tri-n-butil acetil citrat | da | nu | nu |  | (32) |  |  |
| 139 | 14680 | 0000077-92-9 | acid citric | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 44160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 44640 | 0000077-93-0 | citrat de trietil | da | nu | nu |  | (32) |  |  |
| 141 | 13380 | 0000077-99-6 | 1,1,1-trimetilolpropan | da | da | nu | 6 |  |  |  |
|  | 25600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 26305 | 0000078-08-0 | viniltrietoxisilan | nu | da | nu | 0,05 |  | A se utiliza numai în calitate de agent de tratare a suprafeţelor | (1) |
| 143 | 62450 | 0000078-78-4 | izopentan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 144 | 19243 | 0000078-79-5 | 2-metil-1,3-butadienă | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit |  |
|  | 21640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 10630 | 0000079-06-1 | acrilamidă | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 146 | 23890 | 0000079-09-4 | acid propionic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 10690 | 0000079-10-7 | acid acrilic | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 148 | 14650 | 0000079-38-9 | clortrifluoretilenă | nu | da | nu | ND |  |  | (1) |
| 149 | 19990 | 0000079-39-0 | metacrilamidă | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 150 | 20020 | 0000079-41-4 | acid metacrilic | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 151 | 13480 | 0000080-05-7 | 2,2-bis(4-hidroxifenil)propan | nu | da | nu | 0,6 |  | ►M1 A nu se utiliza la fabricarea biberoanelor din policarbonat pentru sugari (6) (7)◄ |  |
|  | 13607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 15610 | 0000080-07-9 | 4,4′-diclorodifenil-sulfonă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 153 | 15267 | 0000080-08-0 | sulfonat de 4,4′-diaminodifenil | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 154 | 13617 | 0000080-09-1 | 4,4′-dihidroxidifenilsulfonă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
|  | 16090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 23470 | 0000080-56-8 | alfa-pinen | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 156 | 21130 | 0000080-62-6 | metacrilat de metil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 157 | 74880 | 0000084-74-2 | ester dibutil al acidului ftalic | da | nu | nu | 0,3 | (32) | A se utiliza numai ca: a) plastifiant în materiale şi obiecte reutilizabile care intră în contact cu alimente fără grăsime; b) agent tehnic de suport în poliolefine în concentraţii de pînă la 0,05% din produsul finit | (7) |
| 158 | 23380 | 0000085-44-9 | anhidridă ftalică | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 76320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 74560 | 0000085-68-7 | ester benzil butil al acidului ftalic | da | nu | nu | 30 | (32) | A se utiliza numai ca: a) plastifiant în materiale şi obiecte reutilizabile; b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia preparatelor pentru sugari şi a preparatelor de continuare, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/141/CE sau a preparatelor pe bază de cereale şi a alimentelor pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vîrstă mică, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/125/CE; c) agent tehnic de suport în concentraţii de pînă la 0,1% din produsul finit | (7) |
| 160 | 84800 | 0000087-18-3 | salicilat de 4 -terţ - butilfenil | da | nu | da | 12 |  |  |  |
| 161 | 92160 | 0000087-69-4 | acid tartaric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 162 | 65520 | 0000087-78-5 | manitol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 163 | 66400 | 0000088-24-4 | 2,2′-metilen bis(4-etil-6-terţ- butilfenol) | da | nu | da |  | (13) |  |  |
| 164 | 34895 | 0000088-68-6 | 2-aminobenzamidă | da | nu | nu | 0,05 |  | A se utiliza doar în PET pentru apă şi băuturi |  |
| 165 | 23200 | 0000088-99-3 | acid o-ftalic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 74480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 24057 | 0000089-32-7 | anhidridă piromelitică | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 167 | 25240 | 0000091-08-7 | 2,6-diizocianat de toluen | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produs final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 168 | 13075 | 0000091-76-9 | 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazină | nu | da | nu | 5 |  |  | (1) |
|  | 15310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 16240 | 0000091-97-4 | 4,4′-diizocianat de 3,3′-dimetil bifenil | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produs final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 170 | 16000 | 0000092-88-6 | 4,4′-dihidroxidifenil | nu | da | nu | 6 |  |  |  |
| 171 | 38080 | 0000093-58-3 | benzoat de metil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 172 | 37840 | 0000093-89-0 | benzoat de etil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 173 | 60240 | 0000094-13-3 | 4-hidroxibenzoat de propil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 174 | 14740 | 0000095-48-7 | o-cresol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 175 | 20050 | 0000096-05-9 | metacrilat de alil | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 176 | 11710 | 0000096-33-3 | acrilat de metil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 177 | 16955 | 0000096-49-1 | carbonat de etilenă | nu | da | nu | 30 |  | LMS exprimat ca etilenglicol Conţinut rezidual de 5 mg de carbonat de etilenă per kg de hidrogel cu maximum 10 g de hidrogel în contact cu 1 kg de aliment |  |
| 178 | 92800 | 0000096-69-5 | 4,4′-tiobis(6-terţ-butil-3-metilfenol) | da | nu | da | 0,48 |  |  |  |
| 179 | 48800 | 0000097-23-4 | 2,2′-dihidroxi-5,5′-diclorodife nilmetan | da | nu | da | 12 |  |  |  |
| 180 | 17160 | 0000097-53-0 | eugenol | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 181 | 20890 | 0000097-63-2 | metacrilat de etil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 182 | 19270 | 0000097-65-4 | acid itaconic | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 183 | 21010 | 0000097-86-9 | metacrilat de izobutil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 184 | 20110 | 0000097-88-1 | metacrilat de butil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 185 | 20440 | 0000097-90-5 | diester al acidului metacrilic cu etilenglicol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 186 | 14020 | 0000098-54-4 | 4-terţ-butilfenol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 187 | 22210 | 0000098-83-9 | alfa-metilstiren | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 188 | 19180 | 0000099-63-8 | diclorură de acid izoftalic | nu | da | nu |  | (27) |  |  |
| 189 | 60200 | 0000099-76-3 | 4-hidroxibenzoat de metil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 190 | 18880 | 0000099-96-7 | acid p-hidroxibenzoic | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 191 | 24940 | 0000100-20-9 | diclorură de acid tereftalic | nu | da | nu |  | (28) |  |  |
| 192 | 23187 | – | acid ftalic | nu | da | nu |  | (28) |  |  |
| 193 | 24610 | 0000100-42-5 | stiren | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 194 | 13150 | 0000100-51-6 | alcool benzilic | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 195 | 37360 | 0000100-52-7 | benzaldehidă | da | nu | nu |  |  |  | (3) |
| 196 | 18670 | 0000100-97-0 | hexametilentetramină | da | da | nu |  | (15) |  |  |
|  | 59280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 20260 | 0000101-43-9 | metacrilat de ciclohexil | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 198 | 16630 | 0000101-68-8 | 4,4′-diizocianat de difenilmetan | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produs final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 199 | 24073 | 0000101-90-6 | rezorcinol-diglicidil-eter | nu | da | nu | ND |  | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit Poate intra în contact cu produsele alimentare doar în mod indirect, în spatele unui strat de polietilen tereftalat (PET) | (8) |
| 200 | 51680 | 0000102-08-9 | N,N′-difeniltiouree | da | nu | da | 3 |  |  |  |
| 201 | 16540 | 0000102-09-0 | difenil carbonat | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 202 | 23070 | 0000102-39-6 | acid (1,3-fenilendioxi) diacetic | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 203 | 13323 | 0000102-40-9 | 1,3-bis(2-hidroxietoxi)benzen | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 204 | 25180 | 0000102-60-3 | N, N, N′, N′-tetracis(2-hidroxi propil)etilenediamină | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 92640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 25385 | 0000102-70-5 | trialilamină | nu | da | nu |  |  | 40 mg/kg hidrogel într-o proporţie de 1 kg de alimente la maximum 1,5 grame de hidrogel Se utilizează numai în hidrogeluri pentru utilizări în contact indirect cu alimentele |  |
| 206 | 11500 | 0000103-11-7 | acrilat de 2-etilhexil | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 207 | 31920 | 0000103-23-1 | adipat de bis (2- etilhexil) | da | nu | da | 18 | (32) |  | (2) |
| 208 | 18898 | 0000103-90-2 | n-(4-hidroxifenil)acetamidă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 209 | 17050 | 0000104-76-7 | 2-etil-1-hexanol | nu | da | nu | 30 |  |  |  |
| 210 | 13390 | 0000105-08-8 | 1,4-bis(hidroximetil)ciclohexan | nu | da | nu |  |  |  |  |
|  | 14880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 23920 | 0000105-38-4 | propionat de vinil | nu | da | nu |  | (1) |  |  |
| 212 | 14200 | 0000105-60-2 | caprolactamă | da | da | nu |  | (4) |  |  |
|  | 41840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 82400 | 0000105-62-4 | dioleat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 214 | 61840 | 0000106-14-9 | acid 12-hidroxistearic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 215 | 14170 | 0000106-31-0 | anhidridă butirică | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 216 | 14770 | 0000106-44-5 | p-crezol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 217 | 15565 | 0000106-46-7 | 1,4-diclorbenzen | nu | da | nu | 12 |  |  |  |
| 218 | 11590 | 0000106-63-8 | acrilat de izobutil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 219 | 14570 | 0000106-89-8 | epiclorhidrină | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit | (10) |
|  | 16750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 20590 | 0000106-91-2 | metacrilat de 2,3-epoxipropil | nu | da | nu | 0,02 |  |  | (10) |
| 221 | 40570 | 0000106-97-8 | butan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 222 | 13870 | 0000106-98-9 | 1-butenă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 223 | 13630 | 0000106-99-0 | butadienă | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit |  |
| 224 | 13900 | 0000107-01-7 | 2-butenă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 225 | 12100 | 0000107-13-1 | acrilonitril | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 226 | 15272 | 0000107-15-3 | etilendiamină | nu | da | nu | 12 |  |  |  |
|  | 16960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 16990 | 0000107-21-1 | etilenglicol | da | da | nu |  | (2) |  |  |
|  | 53650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 13690 | 0000107-88-0 | 1,3-butandiol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 229 | 14140 | 0000107-92-6 | acid butiric | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 230 | 16150 | 0000108-01-0 | dimetilaminoetanol | nu | da | nu | 18 |  |  |  |
| 231 | 10120 | 0000108-05-4 | acetat de vinil | nu | da | nu | 12 |  |  |  |
| 232 | 10150 | 0000108-24-7 | anhidridă acetică | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 30280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 24850 | 0000108-30-5 | anhidridă succinică | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 234 | 19960 | 0000108-31-6 | anhidridă maleică | nu | da | nu |  | (3) |  |  |
| 235 | 14710 | 0000108-39-4 | m-crezol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 236 | 23050 | 0000108-45-2 | 1,3- fenilendiamină | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 237 | 15910 | 0000108-46-3 | 1,3-dihidroxibenzen | nu | da | nu | 2,4 |  |  |  |
|  | 24072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 18070 | 0000108-55-4 | anhidridă glutarică | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 239 | 19975 | 0000108-78-1 | 2,4,6-triamino-1,3,5-triazină | da | da | nu | 2,5 |  |  |  |
|  | 25420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 45760 | 0000108-91-8 | ciclohexilamină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 241 | 22960 | 0000108-95-2 | fenol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 242 | 85360 | 0000109-43-3 | sebacat de dibutil | da | nu | nu |  | (32) |  |  |
| 243 | 19060 | 0000109-53-5 | eter izobutil vinilic | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (10) |
| 244 | 71720 | 0000109-66-0 | pentan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 245 | 22900 | 0000109-67-1 | 1-pentenă | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 246 | 25150 | 0000109-99-9 | tetrahidrofuran | nu | da | nu | 0,6 |  |  |  |
| 247 | 24820 | 0000110-15-6 | acid succinic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 90960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 19540 | 0000110-16-7 | acid maleic | da | da | nu |  | (3) |  |  |
|  | 64800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 17290 | 0000110-17-8 | acid fumaric | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 55120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 53520 | 0000110-30-5 | N,N′-etilenbisstearamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 251 | 53360 | 0000110-31-6 | N,N′-etilenbisoleamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 252 | 87200 | 0000110-44-1 | acid sorbic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 253 | 15250 | 0000110-60-1 | 1,4-diaminobutan | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 254 | 13720 | 0000110-63-4 | 1,4-butandiol | da | da | nu |  | (30) |  |  |
|  | 40580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 25900 | 0000110-88-3 | trioxan | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 256 | 18010 | 0000110-94-1 | acid glutaric | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 55680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 13550 | 0000110-98-5 | dipropilenglicol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 16660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 70480 | 0000111-06-8 | acid palmitic, ester butilic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 259 | 58720 | 0000111-14-8 | acid heptanoic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 260 | 24280 | 0000111-20-6 | acid sebacic | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 261 | 15790 | 0000111-40-0 | dietilentriamină | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 262 | 35284 | 0000111-41-1 | N-(2-aminoetil)etanolamină | da | nu | nu | 0,05 |  | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit Poate intra în contact cu produsele alimentare doar în mod indirect, în spatele unui strat de polietilen tereftalat (PET) |  |
| 263 | 13326 | 0000111-46-6 | dietilenglicol | da | da | nu |  | (2) |  |  |
|  | 15760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 22660 | 0000111-66-0 | 1-octenă | nu | da | nu | 15 |  |  |  |
| 265 | 22600 | 0000111-87-5 | 1-octanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 266 | 25510 | 0000112-27-6 | trietilenglicol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 94320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 15100 | 0000112-30-1 | 1-decanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 268 | 16704 | 0000112-41-4 | 1-dodecenă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 269 | 25090 | 0000112-60-7 | tetraetilenglicol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 92350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 22763 | 0000112-80-1 | acid oleic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 69040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 52720 | 0000112-84-5 | erucamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 272 | 37040 | 0000112-85-6 | acid behenic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 273 | 52730 | 0000112-86-7 | acid erucic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 274 | 22570 | 0000112-96-9 | octadecil izocianat | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 275 | 23980 | 0000115-07-1 | propilenă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 276 | 19000 | 0000115-11-7 | izobutenă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 277 | 18280 | 0000115-27-5 | anhidridă hexacloroendometilentet rahidroftalică | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 278 | 18250 | 0000115-28-6 | acid hexacloroendometilentetrahi droftalic | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 279 | 22840 | 0000115-77-5 | pentaeritritol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 71600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 73720 | 0000115-96-8 | fosfat de tricloretil | da | nu | nu | ND |  |  |  |
| 281 | 25120 | 0000116-14-3 | tetrafluoroetilenă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 282 | 18430 | 0000116-15-4 | hexafluorpropilenă | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 283 | 74640 | 0000117-81-7 | ester bis(2-etilhexil) al acidului ftalic | da | nu | nu | 1,5 | (32) | A se utiliza numai ca: a) plastifiant în materiale şi obiecte reutilizabile care intră în contact cu alimente fără grăsime; b) agent tehnic de suport în concentraţii de pînă la 0,1% din produsul finit | (7) |
| 284 | 84880 | 0000119-36-8 | salicilat de metil | da | nu | nu | 30 |  |  |  |
| 285 | 66480 | 0000119-47-1 | 2,2′-metilen bis(4-metil-6-terţ- butilfenol) | da | nu | da |  | (13) |  |  |
| 286 | 38240 | 0000119-61-9 | benzofenonă | da | nu | da | 0,6 |  |  |  |
| 287 | 60160 | 0000120-47-8 | 4-hidroxibenzoat de etil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 288 | 24970 | 0000120-61-6 | tereftalat de dimetil | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 289 | 15880 | 0000120-80-9 | 1,2-dihidroxibenzen | nu | da | nu | 6 |  |  |  |
|  | 24051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 55360 | 0000121-79-9 | ester al acidului galic cu propil | da | nu | nu |  | (20) |  |  |
| 291 | 19150 | 0000121-91-5 | acid izoftalic | nu | da | nu |  | (27) |  |  |
| 292 | 94560 | 0000122-20-3 | triizopropanolamină | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 293 | 23175 | 0000122-52-1 | fosfit de trietil | nu | da | nu | ND |  | 1 mg/kg în produsul finit | (1) |
| 294 | 93120 | 0000123-28-4 | tiodipropionat de didodecil | da | nu | da |  | (14) |  |  |
| 295 | 15940 | 0000123-31-9 | 1,4-dihidroxibenzen | da | da | nu | 0,6 |  |  |  |
|  | 18867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 23860 | 0000123-38-6 | propionaldehidă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 297 | 23950 | 0000123-62-6 | anhidridă propionică | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 298 | 14110 | 0000123-72-8 | butiraldehidă | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 299 | 63840 | 0000123-76-2 | acid levulinic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 300 | 30045 | 0000123-86-4 | acetat de butil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 301 | 89120 | 0000123-95-5 | acid stearic, ester butilic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 302 | 12820 | 0000123-99-9 | acid azelaic | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 303 | 12130 | 0000124-04-9 | acid adipic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 31730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 14320 | 0000124-07-2 | acid caprilic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 41960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 15274 | 0000124-09-4 | hexametilendiamină | nu | da | nu | 2,4 |  |  |  |
|  | 18460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 88960 | 0000124-26-5 | stearamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 307 | 42160 | 0000124-38-9 | dioxid de carbon | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 308 | 91200 | 0000126-13-6 | acetoizobutirat de zaharoză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 309 | 91360 | 0000126-14-7 | octaacetat de zaharoză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 310 | 16390 | 0000126-30-7 | 2,2′-dimetil-1,3-propandiol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
|  | 22437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 16480 | 0000126-58-9 | dipentaeritritol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 51200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 21490 | 0000126-98-7 | metacrilonitril | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 313 | 16650 | 0000127-63-9 | difenilsulfonă | da | da | nu | 3 |  |  |  |
|  | 51570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 23500 | 0000127-91-3 | beta-pinen | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 315 | 46640 | 0000128-37-0 | 2,6-di-terţ-butil-p-cresol | da | nu | nu | 3 |  |  |  |
| 316 | 23230 | 0000131-17-9 | ftalat de dialil | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 317 | 48880 | 0000131-53-3 | 2,2′-dihidroxi-4-metoxibenzofenonă | da | nu | da |  | (8) |  |  |
| 318 | 48640 | 0000131-56-6 | 2,4-dihidroxibenzofenonă | da | nu | nu |  | (8) |  |  |
| 319 | 61360 | 0000131-57-7 | 2-hidroxi-4-metoxibenzofenonă | da | nu | da |  | (8) |  |  |
| 320 | 37680 | 0000136-60-7 | benzoat de butil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 321 | 36080 | 0000137-66-6 | palmitat de ascorbil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 322 | 63040 | 0000138-22-7 | lactat de butil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 323 | 11470 | 0000140-88-5 | acrilat de etil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 324 | 83700 | 0000141-22-0 | acid ricinoleic | da | nu | da | 42 |  |  |  |
| 325 | 10780 | 0000141-32-2 | acrilat de n-butil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 326 | 12763 | 0000141-43-5 | 2-aminoetanol | da | da | nu | 0,05 |  | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit Poate intra în contact cu produsele alimentare doar în mod indirect, în spatele unui strat de polietilen tereftalat (PET) |  |
|  | 35170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 30140 | 0000141-78-6 | acetat de etil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 328 | 65040 | 0000141-82-2 | acid malonic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 329 | 59360 | 0000142-62-1 | acid hexanoic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 330 | 19470 | 0000143-07-7 | acid lauric | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 63280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 22480 | 0000143-08-8 | 1-nonanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 332 | 69760 | 0000143-28-2 | alcool oleilic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 333 | 22775 | 0000144-62-7 | acid oxalic | da | da | nu | 6 |  |  |  |
|  | 69920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 17005 | 0000151-56-4 | etilenimină | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 335 | 68960 | 0000301-02-0 | oleamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 336 | 15095 | 0000334-48-5 | acid n-decanoic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 45940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 15820 | 0000345-92-6 | 4,4′-difluorbenzofenonă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 338 | 71020 | 0000373-49-9 | acid palmitoleic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 339 | 86160 | 0000409-21-2 | carbură de siliciu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 340 | 47440 | 0000461-58-5 | dicianodiamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 341 | 13180 | 0000498-66-8 | biciclo[2.2.1]2-heptenă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
|  | 22550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 14260 | 0000502-44-3 | caprolactonă | nu | da | nu |  | (29) |  |  |
| 343 | 23770 | 0000504-63-2 | 1,3-propandiol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 344 | 13810 | 0000505-65-7 | 1,4-butandiolformol | nu | da | nu | ND |  |  | (10) |
|  | 21821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 35840 | 0000506-30-9 | acid arahidic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 346 | 10030 | 0000514-10-3 | acid abietic | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 347 | 13050 | 0000528-44-9 | acid trimelitic | nu | da | nu |  | (21) |  |  |
|  | 25540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 22350 | 0000544-63-8 | acid miristic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 67891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 25550 | 0000552-30-7 | anhidridă trimelitică | nu | da | nu |  | (21) |  |  |
| 350 | 63920 | 0000557-59-5 | acid lignoceric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 351 | 21730 | 0000563-45-1 | 3-metil-1-butenă | nu | da | nu | ND |  | A se utiliza numai în polipropilenă | (1) |
| 352 | 16360 | 0000576-26-1 | 2,6-dimetilfenol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 353 | 42480 | 0000584-09-8 | sare de rubidiu a acidului carbonic | da | nu | nu | 12 |  |  |  |
| 354 | 25210 | 0000584-84-9 | 2,4-diizocianat de toluen | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 355 | 20170 | 0000585-07-9 | metacrilat de terţbutil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 356 | 18820 | 0000592-41-6 | 1-hexenă | nu | da | nu | 3 |  |  |  |
| 357 | 13932 | 0000598-32-3 | 3-buten-2-ol | nu | da | nu | ND |  | A se utiliza numai în calitate de comonomer pentru prepararea aditivilor polimerici | (1) |
| 358 | 14841 | 0000599-64-4 | 4-cumilfenol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 359 | 15970 | 0000611-99-4 | 4,4′-dihidroxibenzofenonă | da | da | nu |  | (8) |  |  |
|  | 48720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 57920 | 0000620-67-7 | triheptanoat de glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 361 | 18700 | 0000629-11-8 | 1,6-hexandiol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 362 | 14350 | 0000630-08-0 | monoxid de carbon | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 363 | 16450 | 0000646-06-0 | 1,3-dioxolan | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 364 | 15404 | 0000652-67-5 | 1,4:3,6-dianhidrosorbitol | nu | da | nu | 5 |  | A se utiliza numai în calitate de comonomer în poli(etilen-coizosorbid tereftalat) |  |
| 365 | 11680 | 0000689-12-3 | acrilat de izopropil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 366 | 22150 | 0000691-37-2 | 4-metil-1-pentenă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 367 | 16697 | 0000693-23-2 | acid n-dodecandionic | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 368 | 93280 | 0000693-36-7 | tiodipropionat de dioctadecil | da | nu | da |  | (14) |  |  |
| 369 | 12761 | 0000693-57-2 | acid 12-aminododecanoic | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 370 | 21460 | 0000760-93-0 | anhidridă metacrilică | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 371 | 11510 | 0000818-61-1 | monoacrilat de etilenglicol | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
|  | 11830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 18640 | 0000822-06-0 | diizocianat de hexametilenă | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 373 | 22390 | 0000840-65-3 | 2,6 -naftalendicarboxilat de dimetil | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 374 | 21190 | 0000868-77-9 | monometacrilat de etilenglicol | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 375 | 15130 | 0000872-05-9 | 1-decenă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 376 | 66905 | 0000872-50-4 | N-metilpirolidonă | da | nu | nu | 60 |  |  |  |
| 377 | 12786 | 0000919-30-2 | 3-aminopropiltrietoxisilan | nu | da | nu | 0,05 |  | Conţinutul rezidual extractibil de 3-aminopropiltrietoxisilan trebuie să fie mai mic de 3 mg/kg agent de umplere atunci cînd se utilizează pentru tratarea suprafeţelor reactive ale agenţilor de umplere anorganici LMS = 0,05 mg/kg atunci cînd se foloseşte pentru tratarea suprafeţelor materialelor şi obiectelor |  |
| 378 | 21970 | 0000923-02-4 | N-metilolmetacrilamidă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 379 | 21940 | 0000924-42-5 | N-metilolacrilamidă | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 380 | 11980 | 0000925-60-0 | acrilat de propil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 381 | 15030 | 0000931-88-4 | ciclooctenă | nu | da | nu | 0,05 |  | Se utilizează numai în polimeri care vin în contact cu alimentele, pentru care este prevăzut simulantul A |  |
| 382 | 19490 | 0000947-04-6 | laurolactamă | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 383 | 72160 | 0000948-65-2 | 2-fenilindol | da | nu | da | 15 |  |  |  |
| 384 | 40000 | 0000991-84-4 | 2,4-bis(octilmercapto)-6-(4-hidroxi- 3,5-di-terţ-butilanilino)-1,3,5-triazină | da | nu | da | 30 |  |  |  |
| 385 | 11530 | 0000999-61-1 | acrilat de 2-hidroxipropil | nu | da | nu | 0,05 |  | LMS exprimat ca sumă de acrilat de 2-hidroxipropil şi acrilat de 2-hidroxipropil Poate să conţină pînă la 25% (g/g) acrilat de 2-hidroxipropil (nr.CAS 0002918-23-2) | (1) |
| 386 | 55280 | 0001034-01-1 | ester al acidului galic cu octil | da | nu | nu |  | (20) |  |  |
| 387 | 26155 | 0001072-63-5 | 1-vinilimidazol | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 388 | 25080 | 0001120-36-1 | 1-tetradecenă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 389 | 22360 | 0001141-38-4 | acid 2,6-naftalendicarboxilic | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 390 | 55200 | 0001166-52-5 | ester al acidului galic cu dodecil | da | nu | nu |  | (20) |  |  |
| 391 | 22932 | 0001187-93-5 | eter de perfluorometil perfluorovinil | nu | da | nu | 0,05 |  | A se utiliza doar pentru straturi de acoperire antiaderente |  |
| 392 | 72800 | 0001241-94-7 | ester al acidului fosforic cu difenil 2-etilhexil | da | nu | da | 2,4 |  |  |  |
| 393 | 37280 | 0001302-78-9 | bentonită | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 394 | 41280 | 0001305-62-0 | hidroxid de calciu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 395 | 41520 | 0001305-78-8 | oxid de calciu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 396 | 64640 | 0001309-42-8 | hidroxid de magneziu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 397 | 64720 | 0001309-48-4 | oxid de magneziu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 398 | 35760 | 0001309-64-4 | trioxid de antimoniu | da | nu | nu | 0,04 |  | LMS exprimat ca antimoniu | (6) |
| 399 | 81600 | 0001310-58-3 | hidroxid de potasiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 400 | 86720 | 0001310-73-2 | hidroxid de sodiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 401 | 24475 | 0001313-82-2 | sulfură de sodiu | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 402 | 96240 | 0001314-13-2 | oxid de zinc | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 403 | 96320 | 0001314-98-3 | sulfură de zinc | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 404 | 67200 | 0001317-33-5 | disulfură de molibden | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 405 | 16690 | 0001321-74-0 | divinilbenzen | nu | da | nu | ND |  | LMS exprimat ca sumă de divinilbenzen şi etilvinilbenzen Poate să conţină pînă la 45% (g/g) etilvinilbenzen | (1) |
| 406 | 83300 | 0001323-39-3 | monostearat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 407 | 87040 | 0001330-43-4 | tetraborat de sodiu | da | nu | nu |  | (16) |  |  |
| 408 | 82960 | 0001330-80-9 | monooleat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 409 | 62240 | 0001332-37-2 | oxid de fier | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 410 | 62720 | 0001332-58-7 | kaolin | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 411 | 42080 | 0001333-86-4 | negru de fum | da | nu | nu |  |  | Particule primare de 10-300 nm care sînt agregate la o dimensiune de 100-1 200 nm care pot forma aglomerate în cadrul dimensiunii de distribuţie de 300nm-mm Substanţe extractibile cu toluen: maximum 0,1%, determinate în conformitate cu metoda ISO 6209 Absorbţia UV a extractului de ciclohexan la 386 nm: < 0,02 AU pentru o celulă de 1 cm sau < 0,1 AU pentru o celulă de 5 cm, determinat în conformitate cu o metodă recunoscută de analiză Conţinutul de benzo(a)piren: maximum 0,25 mg/kg de negru de fum Nivelul maxim de utilizare a negrului de fum în polimer: 2,5% g/g |  |
| 412 | 45200 | 0001335-23-5 | iodură de cupru | da | nu | nu |  | (6) |  |  |
| 413 | 35600 | 0001336-21-6 | hidroxid de amoniu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 414 | 87600 | 0001338-39-2 | monolaurat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 415 | 87840 | 0001338-41-6 | monostearat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 416 | 87680 | 0001338-43-8 | monooleat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 417 | 85680 | 0001343-98-2 | acid silicic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 418 | 34720 | 0001344-28-1 | oxid de aluminiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 419 | 92150 | 0001401-55-4 | acizi tanici | da | nu | nu |  |  | Conform specificaţiilor JECFA |  |
| 420 | 19210 | 0001459-93-4 | izoftalat de dimetil | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 421 | 13000 | 0001477-55-0 | 1,3-benzendimetanamină | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 422 | 38515 | 0001533-45-5 | 4,4′-bis(2-benzoxazolil)stilben | da | nu | da | 0,05 |  |  | (2) |
| 423 | 22937 | 0001623-05-8 | eter perfluoropropilperfluorovinilic | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 424 | 15070 | 0001647-16-1 | 1,9-decadienă | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 425 | 10840 | 0001663-39-4 | acrilat de terţ-butil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 426 | 13510 | 0001675-54-3 | 2,2-bis(4-hidroxifenil)propan bis (2,3-epoxipropil)eter | nu | da | nu |  |  | În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1895/2005 al Comisiei |  |
|  | 13610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 18896 | 0001679-51-2 | 4-(hidroximetil)-1-ciclohexan | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 428 | 95200 | 0001709-70-2 | 1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terţ- butil-4-hidroxibenzil)benzen | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 429 | 13210 | 0001761-71-3 | bis(4-aminociclohexil)metan | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 430 | 95600 | 0001843-03-4 | 1,1,3-tris(2-metil-4-hidroxi-5-terţ-butilfenil)butan | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 431 | 61600 | 0001843-05-6 | 2-hidroxi-4-n-octiloxibenzofenonă | da | nu | da |  | (8) |  |  |
| 432 | 12280 | 0002035-75-8 | anhidridă adipică | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 433 | 68320 | 0002082-79-3 | octadecil-3-(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxifenil)propionat | da | nu | da | 6 |  |  |  |
| 434 | 20410 | 0002082-81-7 | diester al acidului metacrilic cu 1,4 -butandiol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 435 | 14230 | 0002123-24-2 | caprolactamă, sare de sodiu | nu | da | nu |  | (4) |  |  |
| 436 | 19480 | 0002146-71-6 | laurat de vinil | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 437 | 11245 | 0002156-97-0 | acrilat de dodecil | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (2) |
| 438 | 13303 | 0002162-74-5 | bis(2,6-diizopropilfenil) carbodiimidă | nu | nu | nu | 0,05 |  | Exprimat ca suma dintre bis(2,6-diizopropilfenil) carbodiimidă şi produsul ei de hidroliză 2,6-diizopropilanilină |  |
| 439 | 21280 | 0002177-70-0 | metacrilat de fenil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 440 | 21340 | 0002210-28-8 | metacrilat de propil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 441 | 38160 | 0002315-68-6 | benzoat de propil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 442 | 13780 | 0002425-79-8 | 1,4-butandiol bis(2,3-epoxipropil) eter | nu | da | nu | ND |  | Conţinut rezidual = 1 mg/kg în produs final exprimat ca grupare epoxi Greutatea moleculară este 43 Da (Dalton) | (10) |
| 443 | 12788 | 0002432-99-7 | acid 11-aminoundecanoic | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 444 | 61440 | 0002440-22-4 | 2-(2′-hidroxi-5′-metilfenil)benzo triazol | da | nu | nu |  | (12) |  |  |
| 445 | 83440 | 0002466-09-3 | acid pirofosforic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 446 | 10750 | 0002495-35-4 | acrilat de benzil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 447 | 20080 | 0002495-37-6 | metacrilat de benzil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 448 | 11890 | 0002499-59-4 | acrilat de n-octil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 449 | 49840 | 0002500-88-1 | disulfură de dioctadecil | da | nu | da | 3 |  |  |  |
| 450 | 24430 | 0002561-88-8 | anhidridă sebacică | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 451 | 66755 | 0002682-20-4 | 2-metil-4-izotiazolin-3-onă | da | nu | nu | 0,5 |  | A se utiliza numai în dispersii şi emulsii apoase de polimeri |  |
| 452 | 38885 | 0002725-22-6 | 2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2- hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5-triazină | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 453 | 26320 | 0002768-02-7 | viniltrimetoxisilan | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (10) |
| 454 | 12670 | 0002855-13-2 | 1-amino-3-aminometil-3,5,5 trimetilciclohexan | nu | da | nu | 6 |  |  |  |
| 455 | 20530 | 0002867-47-2 | metacrilat de 2-(dimetilamino)-etil | nu | da | nu | ND |  |  |  |
| 456 | 10810 | 0002998-08-5 | acrilat de secbutil | nu | da | nu |  | (22) |  |  |
| 457 | 20140 | 0002998-18-7 | metacrilat de secbutil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 458 | 36960 | 0003061-75-4 | behenamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 459 | 46870 | 0003135-18-0 | 3,5-di-terţ-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de dioctadecil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 460 | 14950 | 0003173-53-3 | izocianat de ciclohexil | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 461 | 22420 | 0003173-72-6 | diizocianat de 1,5-naftalină | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 462 | 26170 | 0003195-78-6 | N-vinil-N-metilacetamidă | nu | da | nu | 0,02 |  |  | (1) |
| 463 | 25840 | 0003290-92-4 | trimetacrilat de 1,1,1-trimetilolpropan | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 464 | 61280 | 0003293-97-8 | 2-hidroxi-4-n-hexiloxifenonă | da | nu | da |  | (8) |  |  |
| 465 | 68040 | 0003333-62-8 | 7-[2H-nafto(1,2-D)triazol-2-il]-3- fenilcumarină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 466 | 50640 | 0003648-18-8 | dilaurat de di-n-octilstaniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 467 | 14800 | 0003724-65-0 | acid crotonic | da | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
|  | 45600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 71960 | 0003825-26-1 | acid perfluorooctanoic, sare de amoniu | da | nu | nu |  |  | Se utilizează numai în obiecte reutilizabile, sinterizate la temperaturi înalte |  |
| 469 | 60480 | 0003864-99-1 | 2-(2′-hidroxi-3,5′-di-terţ-butilfenil)- 5-clorobenzotriazol | da | nu | da |  | (12) |  |  |
| 470 | 60400 | 0003896-11-5 | 2-(2′-hidroxi-3′-terţ-butil-5′- metilfenil)-5-clorobenzotriazol | da | nu | da |  | (12) |  |  |
| 471 | 24888 | 0003965-55-7 | 5-sulfoizoftalat de dimetil, sare monosodică | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 472 | 66560 | 0004066-02-8 | 2,2′-metilenbis(4-metil-6-ciclohex ilfenol) | da | nu | da |  | (5) |  |  |
| 473 | 12265 | 0004074-90-2 | adipat de divinil | nu | da | nu | ND |  | 5 mg/kg în produsul finit A se utiliza numai în calitate de comonomer | (1) |
| 474 | 43600 | 0004080-31-3 | clorură de 1-(3-cloroalil)-3,5,7- triaza-1-azoniaadamantan | da | nu | nu | 0,3 |  |  |  |
| 475 | 19110 | 0004098-71-9 | 1-izocianat-3-izocianatometil -3,5,5 -trimetilciclohexan | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 476 | 16570 | 0004128-73-8 | 4,4′-diizocianat difenil eter | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 477 | 46720 | 0004130-42-1 | 2,6-di-terţ-butil-4-etilfenol | da | nu | da | 4,8 |  |  | (1) |
| 478 | 60180 | 0004191-73-5 | 4-hidroxibenzoat de izopropil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 479 | 12970 | 0004196-95-6 | anhidridă azelaică | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 480 | 46790 | 0004221-80-1 | 3,5-di-terţ-butil-4-hidroxibenzoat de 2,4-di-terţ-butilfenil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 481 | 13060 | 0004422-95-1 | triclorura acidului 1,3,5-benzentricarboxilic | nu | da | nu | 0,05 |  | LMS exprimat ca acid 1,3,5- benzentricarboxilic | (1) |
| 482 | 21100 | 0004655-34-9 | metacrilat de izopropil | nu | da | nu |  | (23) |  |  |
| 483 | 68860 | 0004724-48-5 | acid n-octilfosfonic | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 484 | 13395 | 0004767-03-7 | acid 2,2-bis(hidroximetil)propionic | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 485 | 13560 | 0005124-30-1 | 4,4′-diizocianat de diciclohexilmetan | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produs final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
|  | 15700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 54005 | 0005136-44-7 | etilen-N-palmitamidă-N′-stearamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 487 | 45640 | 0005232-99-5 | ester al etilului cu acid 2 - ciano-3,3 - difenilacrilic | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 488 | 53440 | 0005518-18-3 | N,N′-etilenbispalmitamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 489 | 41040 | 0005743-36-2 | butirat de calciu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 490 | 16600 | 0005873-54-1 | 2,4′-diizocianat de difenilmetan | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produs final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 491 | 82720 | 0006182-11-2 | distearat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 492 | 45650 | 0006197-30-4 | ester al acidului 2-ciano-3,3 difenilacrilic cu 2-etilhexil | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 493 | 39200 | 0006200-40-4 | clorură de bis (2-hidroxietil)-2- hidroxipropil-3-(dodeciloxi)metilamoniu | da | nu | nu | 1,8 |  |  |  |
| 494 | 62140 | 0006303-21-5 | acid hipofosforos | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 495 | 35160 | 0006642-31-5 | 6-amino-1,3-dimetiluracil | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 496 | 71680 | 0006683-19-8 | pentaeritritol tetracis[3-(3,5-di-terţ- butil-4-hidroxifenil)-propionat] | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 497 | 95020 | 0006846-50-0 | 2,2,4-trimetil-1,3-pentanediol diisobutirat | da | nu | nu | 5 |  | A se utiliza numai în mănuşile de unică folosinţă |  |
| 498 | 16210 | 0006864-37-5 | 3,3′-dimetil-4,4′-diaminodiciclohexilmetan | nu | da | nu | 0,05 |  | A se utiliza numai în poliamide | (5) |
| 499 | 19965 | 0006915-15-7 | acid malic | da | da | nu |  |  | În cazul utilizării ca monomer, a se utiliza doar în calitate de comonomer în poliesterii alifatici, pînă la un nivel maxim de 1% pe o bază molară |  |
|  | 65020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 38560 | 0007128-64-5 | 2,5-bis(5-terţ-butil-2-benzoxazolil) tiofen | da | nu | da | 0,6 |  |  |  |
| 501 | 34480 | – | fibre, pilitură şi pulbere de aluminiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 502 | 22778 | 0007456-68-0 | 4,4′-oxibis(benzensulfonilazidă) | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 503 | 46080 | 0007585-39-9 | betadextrină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 504 | 86240 | 0007631-86-9 | dioxid de siliciu | da | nu | nu |  |  | Pentru dioxidul de siliciu sintetic amorf: particule primare de 1- 100 nm care sînt agregate la o dimensiune de 0,1-1 μm care pot forma aglomerate în cadrul dimensiunii de distribuţie de 0,3μm - mm |  |
| 505 | 86480 | 0007631-90-5 | bisulfit de sodiu | da | nu | nu |  | (19) |  |  |
| 506 | 86920 | 0007632-00-0 | nitrit de sodiu | da | nu | nu | 0,6 |  |  |  |
| 507 | 59990 | 0007647-01-0 | acid clorhidric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 508 | 86560 | 0007647-15-6 | bromură de sodiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 509 | 23170 | 0007664-38-2 | acid fosforic | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 72640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 12789 | 0007664-41-7 | amoniac | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 35320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 91920 | 0007664-93-9 | acid sulfuric | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 512 | 81680 | 0007681-11-0 | iodură de potasiu | da | nu | nu |  | (6) |  |  |
| 513 | 86800 | 0007681-82-5 | iodură de sodiu | da | nu | nu |  | (6) |  |  |
| 514 | 91840 | 0007704-34-9 | sulf | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 515 | 26360 | 0007732-18-5 | apă | da | da | nu |  |  | În conformitate cu Directiva 98/83/CE |  |
|  | 95855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 86960 | 0007757-83-7 | sulfit de sodiu | da | nu | nu |  | (19) |  |  |
| 517 | 81520 | 0007758-02-3 | bromură de potasiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 518 | 35845 | 0007771-44-0 | acid arahidonic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 519 | 87120 | 0007772-98-7 | tiosulfat de sodiu | da | nu | nu |  | (19) |  |  |
| 520 | 65120 | 0007773-01-5 | clorură de mangan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 521 | 58320 | 0007782-42-5 | grafit | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 522 | 14530 | 0007782-50-5 | clor | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 523 | 45195 | 0007787-70-4 | bromură de cupru | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 524 | 24520 | 0008001-22-7 | ulei de soia | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 525 | 62640 | 0008001-39-6 | ceară japoneză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 526 | 43440 | 0008001-75-0 | cerezină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 527 | 14411 | 0008001-79-4 | ulei de ricin | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 42880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 63760 | 0008002-43-5 | lecitină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 529 | 67850 | 0008002-53-7 | ceară montană | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 530 | 41760 | 0008006-44-8 | ceară candelilla | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 531 | 36880 | 0008012-89-3 | ceară de albine | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 532 | 88640 | 0008013-07-8 | ulei de soia, epoxidat | da | nu | nu | 60 30 (*) | (32) | *) În cazul garniturilor de etanşare din PVC utilizate la sigilarea borcanelor din sticlă care conţin preparate pentru sugari şi preparate de continuare, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/141/CE sau preparate pe bază de cereale şi alimente pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vîrstă mică, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/125/CE, LMS scade la 30 mg/kg Oxiran < 8%, indice de iod < 6 |  |
| 533 | 42720 | 0008015-86-9 | ceară de carnauba | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 534 | 80720 | 0008017-16-1 | acizi polifosforici | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 535 | 24100 | 0008050-09-7 | colofoniu | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 24130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 84320 | 0008050-15-5 | ester de colofoniu hidrogenat cu metanol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 537 | 84080 | 0008050-26-8 | ester de colofoniu cu pentaeritritol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 538 | 84000 | 0008050-31-5 | ester de colofoniu cu glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 539 | 24160 | 0008052-10-6 | răşină de ulei de tal | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 540 | 63940 | 0008062-15-5 | acid lignosulfonic | da | nu | nu | 0,24 |  | A se utiliza doar ca agent de dispersie în dispersiile de materiale plastice |  |
| 541 | 58480 | 0009000-01-5 | gumă arabică | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 542 | 42640 | 0009000-11-7 | carboximetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 543 | 45920 | 0009000-16-2 | dammar | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 544 | 58400 | 0009000-30-0 | gumă de guar | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 545 | 93680 | 0009000-65-1 | gumă tragacanth | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 546 | 71440 | 0009000-69-5 | pectină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 547 | 55440 | 0009000-70-8 | gelatină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 548 | 42800 | 0009000-71-9 | cazeină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 549 | 80000 | 0009002-88-4 | ceară de polietilenă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 550 | 81060 | 0009003-07-0 | ceară de polipropilenă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 551 | 79920 | 0009003-11-6 0106392-12-5 | poli(etilen propilen)glicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 552 | 81500 | 0009003-39-8 | polivinilpirolidonă | da | nu | nu |  |  | Substanţa respectă criteriile de puritate stabilite în Directiva 2008/84/CE a Comisiei |  |
| 553 | 14500 | 0009004-34-6 | celuloză | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 43280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 43300 | 0009004-36-8 | acetobutirat de celuloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 555 | 53280 | 0009004-57-3 | etilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 556 | 54260 | 0009004-58-4 | etilhidroxietilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 557 | 66640 | 0009004-59-5 | metiletilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 558 | 60560 | 0009004-62-0 | hidroxietilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 559 | 61680 | 0009004-64-2 | hidroxipropilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 560 | 66700 | 0009004-65-3 | metilhidroxipropilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 561 | 66240 | 0009004-67-5 | metilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 562 | 22450 | 0009004-70-0 | nitroceluloză | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 563 | 78320 | 0009004-97-1 | polietilenglicol monoricinoleat | da | nu | da | 42 |  |  |  |
| 564 | 24540 | 0009005-25-8 | amidon alimentar | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 88800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 61120 | 0009005-27-0 | hidroxietilamidon | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 566 | 33350 | 0009005-32-7 | acid alginic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 567 | 82080 | 0009005-37-2 | alginat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 568 | 79040 | 0009005-64-5 | monolaurat de polietileneglicol sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 569 | 79120 | 0009005-65-6 | monooleat de polietilenglicol sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 570 | 79200 | 0009005-66-7 | monopalmitat de polietilenglicol sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 571 | 79280 | 0009005-67-8 | monostearat de polietilenglicol sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 572 | 79360 | 0009005-70-3 | trioleat de polietilenglicol sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 573 | 79440 | 0009005-71-4 | tristearat de polietilenglicol sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 574 | 24250 | 0009006-04-6 | cauciuc natural | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 84560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 76721 | 0063148-62-9 | polidimetilsiloxan (Gm > 6 800 Da) | da | nu | nu |  |  | Vîscozitate la 25°C cel puţin egală cu 100 cSt (100 × 10- 6 m2/s) |  |
| 576 | 60880 | 0009032-42-2 | hidroxietilmetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 577 | 62280 | 0009044-17-1 | copolimer de izobutilenăbutenă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 578 | 79600 | 0009046-01-9 | eterul tridecilului polietilenglicol cu fosfatul | da | nu | nu | 5 |  | Pentru materiale şi articole destinate să vină în contact doar cu alimente apoase Eterul tridecilului polietilenglicol cu fosfatul (EO ≤ 11) (ester mono- şi dialchil) cu un conţinut de maximum 10% polietilenglicol (EO ≤ 11) tridecileter |  |
| 579 | 61800 | 0009049-76-7 | hidroxipropilamidon | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 580 | 46070 | 0010016-20-3 | alfa-dextrină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 581 | 36800 | 0010022-31-8 | azotat de bariu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 582 | 50240 | 0010039-33-5 | bis(2-etilhexil maleat) de di-n-octil staniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 583 | 40400 | 0010043-11-5 | nitrură de bor | da | nu | nu |  | (16) |  |  |
| 584 | 13620 | 0010043-35-3 | acid boric | da | da | nu |  | (16) |  |  |
|  | 40320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 41120 | 0010043-52-4 | clorură de calciu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 586 | 65280 | 0010043-84-2 | hipofosfit de mangan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 587 | 68400 | 0010094-45-8 | octadecilerucamidă | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 588 | 64320 | 0010377-51-2 | iodură de litiu | da | nu | nu |  | (6) |  |  |
| 589 | 52645 | 0010436-08-5 | cis-11-eicosenamidă | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 590 | 21370 | 0010595-80-9 | metacrilat de 2-sulfoetil | nu | da | nu | ND |  |  | (1) |
| 591 | 36160 | 0010605-09-1 | stearat de ascorbil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 592 | 34690 | 0011097-59-9 | hidroxicarbonat de aluminiu şi magneziu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 593 | 44960 | 0011104-61-3 | oxid de cobalt | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 594 | 65360 | 0011129-60-5 | oxid de mangan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 595 | 19510 | 0011132-73-3 | lignoceluloză | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 596 | 95935 | 0011138-66-2 | gumă xantan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 597 | 67120 | 0012001-26-2 | mica | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 598 | 41600 | 0012004-14-7 0037293-22-4 | sulfoaluminat de calciu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 599 | 36840 | 0012007-55-5 | tetraborat de bariu | da | nu | nu |  | (16) |  |  |
| 600 | 60030 | 0012072-90-1 | hidromagnezit | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 601 | 35440 | 0012124-97-9 | bromură de amoniu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 602 | 70240 | 0012198-93-5 | ozocherită | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 603 | 83460 | 0012269-78-2 | pirofilită | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 604 | 60080 | 0012304-65-3 | hidrotalcit | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 605 | 11005 | 0012542-30-2 | acrilat de diciclopentenil | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 606 | 65200 | 0012626-88-9 | hidroxid de mangan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 607 | 62245 | 0012751-22-3 | fosfură de fier | da | nu | nu |  |  | A se utiliza numai în polimerii şi copolimerii PET |  |
| 608 | 40800 | 0013003-12-8 | 4,4′-butiliden-bis(6-terţ-butil-3- metilfenil-ditridecil fosfit) | da | nu | da | 6 |  |  |  |
| 609 | 83455 | 0013445-56-2 | acid pirofosforos | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 610 | 93440 | 0013463-67-7 | producătoare de dioxid de titan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 611 | 35120 | 0013560-49-1 | diesterul acidului 3-aminocrotonic cu eter tiobis (2-hidroxietilic) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 612 | 16694 | 0013811-50-2 | N,N′-divinil-2-imidazolidonă | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (10) |
| 613 | 95905 | 0013983-17-0 | wolastonit | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 614 | 45560 | 0014464-46-1 | cristobalit | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 615 | 92080 | 0014807-96-6 | talc | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 616 | 83470 | 0014808-60-7 | cuarţ | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 617 | 10660 | 0015214-89-8 | acid 2-acrilamido-2-metilpropan sulfonic | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 618 | 51040 | 0015535-79-2 | mercaptoacetat de din octilstaniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 619 | 50320 | 0015571-58-1 | bis(2-etilhexil mercaptoacetat) de di-n-octilstaniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 620 | 50720 | 0015571-60-5 | dimaleat de din octilstaniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 621 | 17110 | 0016219-75-3 | setilidenbiciclo[2,2,1]2heptenă | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (9) |
| 622 | 69840 | 0016260-09-6 | oleilpalmitamidă | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 623 | 52640 | 0016389-88-1 | dolomită | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 624 | 18897 | 0016712-64-4 | acid 6-hidroxi-2-naftalencarboxilic | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 625 | 36720 | 0017194-00-2 | hidroxid de bariu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 626 | 57800 | 0018641-57-1 | tribehenat de glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 627 | 59760 | 0019569-21-2 | huntit | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 628 | 96190 | 0020427-58-1 | hidroxid de zinc | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 629 | 34560 | 0021645-51-2 | hidroxid de aluminiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 630 | 82240 | 0022788-19-8 | dilaurat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 631 | 59120 | 0023128-74-7 | 1,6-hexametilen-bis[3-(3,5-di-terţ- butil-4-hidroxifenil) propionamidă] | da | nu | da | 45 |  |  |  |
| 632 | 52880 | 0023676-09-7 | 4-etoxibenzoat de etil | da | nu | nu | 3,6 |  |  |  |
| 633 | 53200 | 0023949-66-8 | 2-etoxi-2′-etiloxanilidă | da | nu | da | 30 |  |  |  |
| 634 | 25910 | 0024800-44-0 | tripropilenglicol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 635 | 40720 | 0025013-16-5 | terţbutil-4-hidroxianisol | da | nu | nu | 30 |  |  |  |
| 636 | 31500 | 0025134-51-4 | copolimer al acidului acrilic cu acrilat de 2-etilhexil | da | nu | nu | 0,05 | (22) | LMS exprimat ca acrilat de 2-etilhexil |  |
| 637 | 71635 | 0025151-96-6 | dioleat de pentaeritritol | da | nu | nu | 0,05 |  | A nu se utiliza pentru produse în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit |  |
| 638 | 23590 | 0025322-68-3 | polietilenglicol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 76960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 23651 | 0025322-69-4 | polipropilenglicol | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 80800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | 54930 | 0025359-91-5 | copolimerul formaldehidă-1-naftol | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 641 | 22331 | 0025513-64-8 | amestec de 1,6-diamino-2,2,4- trimetilhexan (35-45% g/g) şi 1,6- diamino-2,2,4- trimetilhexan (55- 65% g/g) | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (10) |
| 642 | 64990 | 0025736-61-2 | copolimerul sării de sodiu a anhi dridei stiren-maleice | da | nu | nu |  |  | Fracţiunea cu greutate moleculară sub 1000 Da nu trebuie să depăşească 0,05% (g/g) |  |
| 643 | 87760 | 0026266-57-9 | monopalmitat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 644 | 88080 | 0026266-58-0 | trioleat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 645 | 67760 | 0026401-86-5 | tris(izooctil marcaptoacetat) de mono-n-octilstaniu | da | nu | nu |  | (11) |  |  |
| 646 | 50480 | 0026401-97-8 | bis(izooctil mercaptoacetat) de di-n- octilstaniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 647 | 56720 | 0026402-23-3 | monohexanoat de glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 648 | 56880 | 0026402-26-6 | monooctanoat de glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 649 | 47210 | 0026427-07-6 | polimer de acid dibutiltiostanoic | da | nu | nu |  |  | Unitatea moleculară = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2) |  |
| 650 | 49600 | 0026636-01-1 | bis(izooctil mercaptoacetat) de dimetilstaniu | da | nu | nu |  | (9) |  |  |
| 651 | 88240 | 0026658-19-5 | tristearat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 652 | 38820 | 0026741-53-7 | bis (2,4-di-terţ-butilfenil)pentaer itritol difosfit | da | nu | da | 0,6 |  |  |  |
| 653 | 25270 | 0026747-90-0 | 2,4-diizocianat de toluen, dimer | nu | da | nu |  | (17) | 1 mg/kg în produsul final exprimat drept conţinut de izocianat | (10) |
| 654 | 88600 | 0026836-47-5 | monostearat de sorbitol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 655 | 25450 | 0026896-48-0 | triciclodecandimetanol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 656 | 24760 | 0026914-43-2 | acid stirensulfonic | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 657 | 67680 | 0027107-89-7 | tris(2-etilhexil marcaptoacetat) de mono-n-octilstaniu | da | nu | nu |  | (11) |  |  |
| 658 | 52000 | 0027176-87-0 | acid dodecilbenzensulfonic | da | nu | nu | 30 |  |  |  |
| 659 | 82800 | 0027194-74-7 | monolaurat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 660 | 47540 | 0027458-90-8 | disulfură de di-terţ-dodecil | da | nu | da | 0,05 |  |  |  |
| 661 | 95360 | 0027676-62-6 | 1,3,5-tris(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxibenzil)-1,3,5-triazină-2,4,6 (1H,3H,5H)-trionă | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 662 | 25927 | 0027955-94-8 | 1,1,1-tris(4-hidroxifenol)etan | nu | da | nu | 0,005 |  | A se utiliza numai în policarbonaţi | (1) |
| 663 | 64150 | 0028290-79-1 | acid linolenic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 664 | 95000 | 0028931-67-1 | trimetilpropan trimetacrilatmetil metacrilat, copolimer | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 665 | 83120 | 0029013-28-3 | monopalmitat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 666 | 87280 | 0029116-98-1 | dioleat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 667 | 55190 | 0029204-02-2 | acid gadoleic | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 668 | 80240 | 0029894-35-7 | ricinoleat de poliglicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 669 | 56610 | 0030233-64-8 | monobehenat de glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 670 | 56800 | 0030899-62-8 | monolaurat diacetat de glicerină | da | nu | nu |  | (32) |  |  |
| 671 | 74240 | 0031570-04-4 | fosfat de tris(2,4-di-terţ-butilfenil) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 672 | 76845 | 0031831-53-5 | poliester al 1,4-butandiol cu caprolactonă | da | nu | nu |  | (29) (30) | Fracţiunea cu greutate moleculară sub 1000 Da nu trebuie să depăşească 0,5% (g/g) |  |
| 673 | 53670 | 0032509-66-3 | etilen glicol bis[3,3-bis(3-terţ-butil- 4-hidroxifenil)butirat] | da | nu | da | 6 |  |  |  |
| 674 | 46480 | 0032647-67-9 | dibenziliden sorbitol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 675 | 38800 | 0032687-78-8 | N,N′-bis([3-(3,5-di-terţ-butil-4- hidroxifenil)propionil] hidrazidă | da | nu | da | 15 |  |  |  |
| 676 | 50400 | 0033568-99-9 | bis(izooctil maleat) de di-n-octilstaniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 677 | 82560 | 0033587-20-1 | dipalmitat de 1,2-propilenglicol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 678 | 59200 | 0035074-77-2 | 1,6-hexametilen-bis[3-(3,5-di-terţ- butil-4-hidroxifenil) propionat] | da | nu | da | 6 |  |  |  |
| 679 | 39060 | 0035958-30-6 | 1,1-bis(2-hidroxi-3,5-di-terţ- butilfenil)etan | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 680 | 94400 | 0036443-68-2 | trietilenglicol bis[3-(3-terţ-butil-4- hidroxi-5-metilfenil) propionat] | da | nu | nu | 9 |  |  |  |
| 681 | 18310 | 0036653-82-4 | 1-hexadecanol | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 682 | 53270 | 0037205-99-5 | etilcarboximetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 683 | 66200 | 0037206-01-2 | metilcarboximetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 684 | 68125 | 0037244-96-5 | nefelin sienit | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 685 | 85950 | 0037296-97-2 | acid silicic, sare de fluorură de magneziu-sodiu | da | nu | nu | 0,15 |  | LMS exprimat ca fluorură. A se utiliza doar în straturile materialelor multistrat care nu vin în contact direct cu alimentele |  |
| 686 | 61390 | 0037353-59-6 | hidroximetilceluloză | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 687 | 13530 | 0038103-06-9 | bis (anhidridă ftalică) de 2,2-bis (4- hidroxifenil)propan | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
|  | 13614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | 92560 | 0038613-77-3 | difosfonit de tetracis(2,4-di-terţ- butil-fenil)-4,4′-bifenililen | da | nu | da | 18 |  |  |  |
| 689 | 95280 | 0040601-76-1 | 1,3,5-tris(4-terţ-butil-3-hidroxi-2,6- dimetilbenzil)-1,3,5-triazină-2,4,6 (1H,3H,5H)-trionă | da | nu | da | 6 |  |  |  |
| 690 | 92880 | 0041484-35-9 | tiodietanol bis[3-(3,5-di-terţ-butil-4- hidroxifenil) propionat] | da | nu | da | 2,4 |  |  |  |
| 691 | 13600 | 0047465-97-4 | 3,3-bis(3-metil-4-hidroxifenil)2- indolinonă | nu | da | nu | 1,8 |  |  |  |
| 692 | 52320 | 0052047-59-3 | 2-(4-dodecilfenil)indol | da | nu | da | 0,06 |  |  |  |
| 693 | 88160 | 0054140-20-4 | tripalmitat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 694 | 21400 | 0054276-35-6 | metacrilat de sulfopropil | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 695 | 67520 | 0054849-38-6 | tris(izooctil marcaptoacetat) de monometilstaniu | da | nu | nu |  | (9) |  |  |
| 696 | 92205 | 0057569-40-1 | diester al acidului tereftalic cu 2,2′- metilenbis(4-metil-6-terţ-butilfenol) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 697 | 67515 | 0057583-34-3 | tris (etilhexil mercaptoacetat) de monometilstaniu | da | nu | nu |  | (9) |  |  |
| 698 | 49595 | 0057583-35-4 | bis (etilhexil mercaptoacetat) de dimetilstaniu | da | nu | nu |  | (9) |  |  |
| 699 | 90720 | 0058446-52-9 | stearoilbenzoilmetan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 700 | 31520 | 0061167-58-6 | ester al acidului acrilic cu 2-terţ-butil-6-(3-terţ-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenilic | da | nu | da | 6 |  |  |  |
| 701 | 40160 | 0061269-61-2 | copolimer de N, N′-bis (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) hexametilen-diamină-1,2-dibromoetan | da | nu | nu | 2,4 |  |  |  |
| 702 | 87920 | 0061752-68-9 | tetrastearat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 703 | 17170 | 0061788-47-4 | acizi graşi din ulei de cocos | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 704 | 77600 | 0061788-85-0 | ester de polietilenglicol cu ulei de ricin hidrogenat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 705 | 10599/90A | 0061788-89-4 | dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), nehidrogenaţi, distilaţi şi nedistilaţi | nu | da | nu |  | (18) |  | (1) |
|  | 10599/91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 17230 | 0061790-12-3 | acizi graşi din ulei de tal | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 707 | 46375 | 0061790-53-2 | diatomită | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 708 | 77520 | 0061791-12-6 | ester al acidului polietilenglicol cu ulei de ricin | da | nu | nu | 42 |  |  |  |
| 709 | 87520 | 0062568-11-0 | monobehenat de sorbitan | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 710 | 38700 | 0063397-60-4 | bis(2-carbobutoxietil)staniu-bis (izooctil mercaptoacetat) | da | nu | da | 18 |  |  |  |
| 711 | 42000 | 0063438-80-2 | (2-carbobutoxietil) staniu-tris (izooctil mercaptoacetat) | da | nu | da | 30 |  |  |  |
| 712 | 42960 | 0064147-40-6 | ulei de ricin deshidratat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 713 | 43480 | 0064365-11-3 | cărbune activ | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în PET în proporţie de maximum 10 mg/kg de polimer Aceleaşi cerinţe de puritate ca şi cele pentru cărbunele vegetal (E 153), prevăzute în Directiva 95/45/CE a Comisiei, cu excepţia conţinutului de cenuşă care poate fi de pînă la 10% (g/g) |  |
| 714 | 84400 | 0064365-17-9 | ester de colofoniu hidrogenat cu pentaeritritol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 715 | 46880 | 0065140-91-2 | 3,5-di-terţ-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de monoetil, sare de calciu | da | nu | nu | 6 |  |  |  |
| 716 | 60800 | 0065447-77-0 | copolimer al esterului de dimetil cu acidul 1-(2-hidroxietil)-4-hidroxi- 2,2,6,6-tetrametil piperidin-succinic | da | nu | nu | 30 |  |  |  |
| 717 | 84210 | 0065997-06-0 | colofoniu hidrogenat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 718 | 84240 | 0065997-13-9 | ester de colofoniu hidrogenat cu glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 719 | 65920 | 0066822-60-4 | copolimer al clorurii de N-metacriloiloxietil-N,N-dimetil-N-carboximetilamoniu cu sarea de sodiu-octadecil metacrilat-etil metacrilat-ciclohexil metacrilat-N-vinil-2-pirolidina | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 720 | 67360 | 0067649-65-4 | tris(izooctil mercaptoacetat) de mono-n-dodecilstaniu | da | nu | nu |  | (25) |  |  |
| 721 | 46800 | 0067845-93-6 | 3,5-di-terţ-butil-4-hidroxibenzoat de hexadecil | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 722 | 17200 | 0068308-53-2 | acizi graşi din ulei de soia | nu | da | nu |  |  |  |  |
| 723 | 88880 | 0068412-29-3 | amidon hidrolizat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 724 | 24903 | 0068425-17-2 | siropuri hidrogenate, pe bază de amidon hidrolizat | nu | da | nu |  |  | În conformitate cu criteriile de puritate pentru siropul de maltitol E 965 (ii) stabilite în Directiva 2008/60/CE a Comisiei |  |
| 725 | 77895 | 0068439-49-6 | polietilenglicol (EO = 2-6) monoalchil (C16-C18) eter | da | nu | nu | 0,05 |  | Compoziţia amestecului este următoarea: polietilenglicol (E0 = 2-6) monoalchil (C16-C18) eter (aproximativ 28%) alcooli graşi (C16-C18) (aproximativ 48%) etilenglicol monoalchil (C16-C18) eter (aproximativ 24%) |  |
| 726 | 83599 | 0068442-12-6 | produsele de reacţie ale esterului 2-mercaptoetil al acidului oleic cu diclorodimetilstaniu, sulfură de sodiu şi triclorometilstaniu | da | nu | da |  | (9) |  |  |
| 727 | 43360 | 0068442-85-3 | celuloză regenerată | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 728 | 75100 | 0068515-48-0 0028553-12-0 | diesteri cu alcooli primari saturaţi cu catene ramificate C8-C10, cu mai mult de 60% C9 ai acidului ftalic | da | nu | nu |  | (26) (32) | A se utiliza numai ca: a) plastifiant în materiale şi obiecte reutilizabile; b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia preparatelor pentru sugari şi a preparatelor de continuare, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/141/CE sau a preparatelor pe bază de cereale şi a alimentelor pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vîrstă mică, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/125/CE; c) agent tehnic de suport în concentraţii de pînă la 0,1% din produsul final | (7) |
| 729 | 75105 | 0068515-49-1 0026761-40-0 | diesteri cu alcooli primari saturaţi cu catene ramificate C9-C11, cu mai mult de 90% C10 ai acidului ftalic | da | nu | nu |  | (26) (32) | A se utiliza numai ca: a) plastifiant în materiale şi obiecte reutilizabile; b) plastifiant în materiale şi obiecte de unică folosinţă care intră în contact cu alimente fără grăsime, cu excepţia preparatelor pentru sugari şi a preparatelor de continuare, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/141/CE sau a preparatelor pe bază de cereale şi a alimentelor pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vîrstă mică, astfel cum sînt definite în Directiva 2006/125/CE; c) agent tehnic de suport în concentraţii de pînă la 0,1% din produsul finit. | (7) |
| 730 | 66930 | 0068554-70-1 | metilsilsesquioxan | da | nu | nu |  |  | Monomer rezidual în metilsilsesquioxan: < 1 mg metiltrimetoxisilan/kg de metilsilsesquioxan |  |
| 731 | 18220 | 0068564-88-5 | acid N-heptilaminoundecanoic | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (2) |
| 732 | 45450 | 0068610-51-5 | copolimer de p-crezol-diciclopentadienă-izobutilenă | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 733 | 10599/92A | 0068783-41-5 | dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), hidrogenaţi, distilaţi şi nedistilaţi | nu | da | nu |  | (18) |  | (1) |
|  | 10599/93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | 46380 | 0068855-54-9 | diatomită calcinată în flux cu var | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 735 | 40120 | 0068951-50-8 | bis(polietilenglicol)hidroximetilfosfonat | da | nu | nu | 0,6 |  |  |  |
| 736 | 50960 | 0069226-44-4 | etilenglicol bis(mercaptoacetat) de di-n-octilstaniu | da | nu | nu |  | (10) |  |  |
| 737 | 77370 | 0070142-34-6 | polietilenglicol-30 dipolihidroxistearat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 738 | 60320 | 0070321-86-7 | 2-[2-hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazol | da | nu | da | 1,5 |  |  |  |
| 739 | 70000 | 0070331-94-1 | 2,2′-oxamidobis[etil-3-(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxifenil)-propionat] | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 740 | 81200 | 0071878-19-8 | poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazină-2,4-diil [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]hexametilen[2,2,6,6- tetrametil-4-piperidil)imino] | da | nu | da | 3 |  |  |  |
| 741 | 24070 | 0073138-82-6 | acizi rezinici | da | da | nu |  |  |  |  |
|  | 83610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | 92700 | 0078301-43-6 | polimerul 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]-heneicosan-21-onă | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 743 | 38950 | 0079072-96-1 | bis(4-etilbenziliden)sorbitol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 744 | 18888 | 0080181-31-3 | copolimerul acidului 3-hidroxibutanoic cu acidul 3-hidroxipentanoic | nu | da | nu |  |  | Substanţa este utilizată ca produs obţinut prin fermentaţie bacteriană. În conformitate cu specificaţiile menţionate în tabelul 4 din prezenta anexă |  |
| 745 | 68145 | 0080410-33-9 | 2,2′,2”-nitrilo[fosfit de trietil-tris (3,3′,5,5′-tetra-terţ-butil-1,1′-bifenil-2,2′-diil)] | da | nu | da | 5 |  | LMS exprimat ca sumă de fosfit şi fosfat |  |
| 746 | 38810 | 0080693-00-1 | difosfit de bis (2,6-di-terţ-butil-4-metilfenil)pentaeritritol | da | nu | da | 5 |  | LMS exprimat ca sumă de fosfit şi fosfat |  |
| 747 | 47600 | 0084030-61-5 | bis(izooctil mercaproacetat) de di-n-dodecilstaniu | da | nu | da |  | (25) |  |  |
| 748 | 12765 | 0084434-12-8 | N-(2-aminoetil)-beta-alanină, sare de sodiu | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 749 | 66360 | 0085209-91-2 | 2,2′-metilen bis (4,6-di-terţ-butilfenil) fosfat de sodiu | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 750 | 66350 | 0085209-93-4 | 2,2′-metilenbis (4,6-di-terţ-butilfenil) fosfat de litiu | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 751 | 81515 | 0087189-25-1 | poli(glicerinat de zinc) | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 752 | 39890 | 0087826-41- 30069158-41- 40054686-97- 40081541-12-0 | bis(metilbenziliden)sorbitol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 753 | 62800 | 0092704-41-1 | caolin calcinat | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 754 | 56020 | 0099880-64-5 | dibehenat de glicerină | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 755 | 21765 | 0106246-33-7 | 4,4′-metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilină) | nu | da | nu | 0,05 |  |  | (1) |
| 756 | 40020 | 0110553-27-0 | 2,4-bis(octiltiometil)-6-metilfenol | da | nu | da |  | (24) |  |  |
| 757 | 95725 | 0110638-71-6 | vermiculit, produs de reacţie cu citrat de litiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 758 | 38940 | 0110675-26-8 | 2,4-bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol | da | nu | da |  | (24) |  |  |
| 759 | 54300 | 0118337-09-0 | 2,2′-etilidenbis (4,6-di-terţ-butilfenil) fluorfosfonit | da | nu | da | 6 |  |  |  |
| 760 | 83595 | 0119345-01-6 | produs de reacţie al di-terţ-butilfosfonit cu bifenil, obţinut prin condensarea a 2,4-di-terţ-butilfenol cu produsul de reacţie Friedel Craft al triclorurii de fosfor şi bifenil | da | nu | nu | 18 |  | Compoziţie: -4,4′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terţ-butilfenil)fosfonit] (nr.CAS 0038613-77-3) [36-46% g/g (*)], -4,3′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terţ-butilfenil)fosfonit] (nr.CAS 0118421-00-4) [17-23% g/g (*)], -3,3′-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terţ-butilfenil)fosfonit] (nr.CAS 0118421-01-5) [1-5% g/g (*)], -4-bifenilen-0,0-bis (2,4-di-terţ-butilfenil)fosfonit (nr.CAS 0091362-37-7) [11-19% g/g (*)], tris(2,4-di-terţ-butil-fenil) fosfit (nr.CAS 0031570-04-4) [9-18% g/g (*)], -4,4′-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terţ-butilfenil)fosfonat-0,0-bis (2,4-di-terţ-butilfenil) fosfonit (nr.CAS 0112949-97-0) [< 5% g/g (*)]. Alte specificaţii: (*) Cantitatea de substanţă utilizată/cantitatea de preparat Alte specificaţii: conţinut de fosfor minimum 5,4% pînă la maximum 5,9% indicele de aciditate: maximum 10 mg KOH per gram intervalul de topire: 85-110°C |  |
| 761 | 92930 | 0120218-34-0 | tiodietanolbis(5-metoxicarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridină-3-carboxilat) | da | nu | nu | 6 |  |  |  |
| 762 | 31530 | 0123968-25-2 | acrilat de 2,4-di-terţ-pentil-6-[1-(3,5-di-terţ-pentil-2-hidroxifenil)-etil]fenil | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 763 | 39925 | 0129228-21-3 | 3,3-bis(metoximetil)-2,5-dimetilhexan | da | nu | da | 0,05 |  |  |  |
| 764 | 13317 | 0132459-54-2 | N,N′-bis[4-(etoxicarbonil)-fenil]-1,4,5,8-tetracarboxiimidă de naftalină | nu | da | nu | 0,05 |  | Puritate >98,1% (g/g) A se utiliza doar în calitate de comonomer (maximum 4%) pentru poliesteri (PET, PBT) |  |
| 765 | 49485 | 0134701-20-5 | 2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol | da | nu | da | 1 |  |  |  |
| 766 | 38879 | 0135861-56-2 | bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 767 | 38510 | 0136504-96-6 | 1,2-bis(3-aminopropil)etilendiamină, polimer cu N-butil-2,2- 6,6-tetrametil-4-piperidinamină şi 2,4,6-triclor-1,3,5-triazină | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 768 | 34850 | 0143925-92-2 | amine, bis oxidate (alchil gras-hidrogenate) | da | nu | nu |  |  | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit A se utiliza numai în: a) poliolefine la o concentraţie de 0,1% (g/g), şi în b) PET la o concentraţie de 0,25% (g/g) | (1) |
| 769 | 74010 | 0145650-60-8 | fosfit de bis(2,4-di-tert-butil-6-metilfenil) etil | da | nu | da | 5 |  | LMS exprimat ca sumă de fosfit şi fosfat |  |
| 770 | 51700 | 0147315-50-2 | 2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexiloxi)fenol | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 771 | 34650 | 0151841-65-5 | hidroxibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-terţ-butilfenil)fosfat] de aluminiu | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 772 | 47500 | 0153250-52-3 | N,N′-diciclohexil-2,6-naftalină dicarboxamid | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 773 | 38840 | 0154862-43-8 | difosfit de bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritrol | da | nu | da | 5 |  | LMS exprimat ca sumă a substanţei cu forma oxidată a acesteia bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritrolfosfat şi produsul de hidroliză al acesteia (2,4-dicumilfenol) |  |
| 774 | 95270 | 0161717-32-4 | fosfit de 2,4,6-tris(terţ-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propandiol | da | nu | da | 2 |  | LMS exprimat ca sumă de fosfit, fosfat şi produsul de hidroliză = TTBP (Tri-Tert-Butylphenol) |  |
| 775 | 45705 | 0166412-78-8 | acid 1,2-ciclohexanedicarboxilic, ester de diisononil | da | nu | nu |  | (32) |  |  |
| 776 | 76723 | 0167883-16-1 | polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu diciclohexilmetan-4,4′-diizocianat | da | nu | nu |  |  | Fracţiunea cu greutate moleculară sub 1000 Da nu trebuie să depăşească 1,5% (g/g) |  |
| 777 | 31542 | 0174254-23-0 | acrilat de metil telomer cu ester al 1-dodecanetiol cu C16-C18 alchil | da | nu | nu |  |  | 0,5% în produsul final | (1) |
| 778 | 71670 | 0178671-58-4 | pentaeritritol tetracis (2-ciano-3,3-difenilacrilat) | da | nu | da | 0,05 |  |  |  |
| 779 | 39815 | 0182121-12-6 | 9,9-bis(metoximetil)fluoren | da | nu | da | 0,05 |  |  | (1) |
| 780 | 81220 | 0192268-64-7 | poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamino]-1,3,5-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-hexandiil-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]]-alfa-[N,N,N′,N′-tetrabutil-N″-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N″-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilamino)-hexil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-omega-N,N,N′,N′- tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diamină] | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 781 | 95265 | 0227099-60-7 | 1,3,5-tris(4-benzoilfenil) benzen | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 782 | 76725 | 0661476-41-1 | polidimetilsiloxan, 3-aminopropil saturat, polimer cu 1-izocianato-3- izocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexan | da | nu | nu |  |  | Fracţiunea cu greutate moleculară sub 1000 Da nu trebuie să depăşească 1% (g/g) |  |
| 783 | 55910 | 0736150-63-3 | gliceride, ulei de ricin mono-, hidrogenate, acetaţi | da | nu | nu |  | (32) |  |  |
| 784 | 95420 | 0745070-61-5 | 1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido) benzen | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 785 | 24910 | 0000100-21-0 | acid tereftalic | nu | da | nu |  | (28) |  |  |
| 786 | 14627 | 0000117-21-5 | anhidridă 3-cloroftalică | nu | da | nu | 0,05 |  | LMS exprimat ca acid 3-cloroftalic |  |
| 787 | 14628 | 0000118-45-6 | anhidridă 4-cloroftalică | nu | da | nu | 0,05 |  | LMS exprimat ca acid 4-cloroftalic |  |
| 788 | 21498 | 0002530-85-0 | [3-(metacriloxi)propil]trimetoxisilan | nu | da | nu | 0,05 |  | A se utiliza numai în calitate de agent de tratare a suprafeţelor aditivilor anorganici | (1) (11) |
| 789 | 60027 | – | homopolimeri hidrogenaţi şi/sau copolimeri obţinuţi din 1-hexenă şi/sau 1-octenă şi/sau 1-decenă şi/sau 1-dodecenă şi/sau 1-Tetradecenă (Masă moleculară: 440- 12 000) | da | nu | nu |  |  | Greutate moleculară medie cel puţin egală cu 440 Da Vîscozitate la 100°C cel puţin egală cu 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s) | (2) |
| 790 | 80480 | 0090751-07-8 0082451-48-7 | poli(6-morfolino-1,3,5-triazină-2,4-dil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) imino)]-hexametilenă-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)] | da | nu | nu | 5 |  | Greutate moleculară medie cel puţin egală cu 2400 Da Conţinutul rezidual de morfolină ≤ 30 mg/kg, de N,N′-bis(2,2,6,6- tetrametilpiperidin-4-il)hexan-1,6-diamin < 15000 mg/kg, şi de 2,4- dicloro-6-morfolino-1,3,5-triazin ≤ 20 mg/kg | (16) |
| 791 | 92470 | 0106990-43-6 | N,N′,N″,N″-tetracis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin- 4-il)amino)triazin-2-il)-4,7- diazadecan-1,10-diamin | da | nu | nu | 0,05 |  |  |  |
| 792 | 92475 | 0203255-81-6 | 3,3′,5,5′-tetracis(terţ-butil)-2,2′-dihidroxibifenil, ester ciclic cu acid [3- (3-terţ-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) propil] oxifosfonic | da | nu | da | 5 |  | LMS exprimată ca sumă a formelor fosfit şi fosfat ale substanţei şi ale produselor de hidroliză |  |
| 793 | 94000 | 0000102-71-6 | trietanolamină | da | nu | nu | 0,05 |  | LMS exprimată ca sumă a trietanolaminei şi aductul de hidroclorură exprimat ca trietanolamină |  |
| 794 | 18117 | 0000079-14-1 | acid glicolic | nu | da | nu |  |  | A se utiliza doar în fabricarea acidului poliglicolic (PGA) pentru contact indirect cu alimentele în spatele unor poliesteri precum tereftalat de polietilenă (PET) sau acid polilactic (PLA) şi contact direct cu alimentele unui amestec de PGA în concentraţie de pînă la 3% g/g în PET sau PLA |  |
| 795 | 40155 | 0124172-53-8 | N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4- piperidil)-N,N′-diformilhexametilen diamină | da | nu | nu | 0,05 |  |  | (2) (12) |
| 796 | 72141 | 0018600-59-4 | 2,2′-(1,4-fenilen)bis[4H-3,1-benz oxazin-4-ona] | da | nu | da | 0,05 |  | LMS inclusiv suma produselor sale de hidroliză |  |
| 797 | 76807 | 0073018-26-5 | poliester al acidului adipic cu 1,3-butandiol, 1,2-propandiol şi 2-etil-1-hexanol | da | nu | da |  | (31) (32) |  |  |
| 798 | 92200 | 0006422-86-2 | ester al acidului tereftalic cu bis(2-etilhexil) | da | nu | nu | 60 | (32) |  |  |
| 799 | 77708 | – | eteri de polietilenglicol (EO = 1-50) cu alcoolii primari liniari şi ramificaţi (C8-C22) | da | nu | nu | 1,8 |  | În conformitate cu criteriile de puritate pentru oxidul de etilenă stabilite în Directiva 2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decît coloranţii şi îndulcitorii (JO L 253, 20.9.2008, p.1) |  |
| 800 | 94425 | 0000867-13-0 | fosfonoacetat de trietil | da | nu | nu |  |  | A se utiliza numai în PET. |  |
| 801 | 30607 | – | acizi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarboxilici, provenind din uleiuri şi grăsimi naturale, sare de litiu | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 802 | 33105 | 0146340-15-0 | alcooli, C12-14 secundari, β-(2-hidroxietoxi), etoxilaţi | da | nu | nu | 5 |  |  | (12) |
| 803 | 33535 | 0152261-33-1 | α-alchene(C20-C24) copolimer cu anhidridă maleică, produs de reacţie cu 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidină | da | nu | nu |  |  | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit A nu se utiliza în contact cu alimente alcoolice | (13) |
| 804 | 80510 | 1010121-89-7 | poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropan- 1,3-diil)-bloc-poli(x-oleil-7-hidroxi- 1,5-diiminooctan-1,8-diil), amestec de proces cu x = 1 şi/sau 5, neutralizat cu acid dodecilbenzensulfonic | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar ca auxiliar de producţie a polimerilor la polietilenă (PE), polipropilenă (PP) şi polistiren (PS) |  |
| 805 | 93450 | – | dioxid de titan, acoperit cu un copolimer de n-octiltriclorsilan şi [aminotris(acid metilenfosfonic), sare de pentasodiu] | da | nu | nu |  |  | Conţinutul de copolimer de tratare a suprafeţei dioxidului de titan acoperit este mai mic de 1% g/g |  |
| 806 | 14876 | 0001076-97-7 | acid cicloxehan -1,4-dicarboxilic | nu | da | nu | 5 |  | A se utiliza doar pentru fabricarea poliesterilor |  |
| 807 | 93485 | – | nitrură de titan, nanoparticule | da | nu | nu |  |  | Absenţa migrării nanoparticulelor de nitrură de titan A se utiliza doar în sticlele PET pînă la 20 mg/kg |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | În PET, aglomeratele au un diametru de 100-500 nm şi constau din nanoparticule primare de nitrură de titan; particulele primare au un diametru de aproximativ 20 nm |  |
| 808 | 38550 | 0882073-43-0 | bis(4-propilbenziliden)propilsorbitol | da | nu | nu | 5 |  | LMS inclusiv suma produselor sale de hidroliză |  |
| 809 | 49080 | 0852282-89-4 | N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo[de]izochinolin-1,3(2H)-dionă | da | nu | da | 0,05 |  | A se utiliza numai în PET | (6) (14) (15) |
| 810 | 68119 |  | neopentil glicol, diesteri şi monoesteri cu acid benzoic şi acid 2-etilhexanoic | da | nu | nu | 5 | (32) | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit |  |
| 811 | 80077 | 0068441-17-8 | ceruri de polietilenă, oxidate | da | nu | nu | 60 |  |  |  |
| 812 | 80350 | 0124578-12-7 | copolimer de poli(acid 12-hidroxistearic) şi de polietileneimină | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în materiale plastice în concentraţie pînă la 0,1% g/g. Preparat prin reacţia dintre poli(acid 12-hidroxistearic) şi polietilenimină |  |
| 813 | 91530 | – | diesteri alchilici (C4-C20) sau ciclohexilici de acid sulfosuccinic, săruri | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 814 | 91815 | – | esteri de polietilenglicol monoalchilici (C10-C16) de acid sulfosuccinic, săruri | da | nu | nu | 2 |  |  |  |
| 815 | 94985 | – | trimetilolpropan, amestec de triesteri şi diesteri cu acid benzoic şi acid 2-etilhexanoic | da | nu | nu | 5 | (32) | A nu se utiliza pentru produse în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit |  |
| 816 | 45704 | – | acid cis-1,2-ciclohexandicarboxilic, săruri | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 817 | 38507 | – | acid cis-endo-biciclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarboxilic, săruri | da | nu | nu | 5 |  | A nu se utiliza cu polietilena în contact cu alimente acide Puritate ≥ 96% |  |
| 818 | 21530 | – | acid metalilsulfonic, săruri | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 819 | 68110 | – | acid neodecanoic, săruri | da | nu | nu | 0,05 |  | A nu se utiliza în polimerii care vin în contact cu alimente grase A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit LMS exprimat ca acid neodecanoic |  |
| 820 | 76420 | – | acid pimelic, săruri | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 821 | 90810 | – | acid stearoil-2-lactilic, săruri | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 822 | 71938 | – | acid percloric, săruri | da | nu | nu | 0,05 |  |  | (4) |
| 823 | 24889 | – | acid 5-sulfoizoftalic, săruri | nu | da | nu | 5 |  |  |  |
| 854 | 71943 | 0329238-24-6 | acid perfluoroacetic, substituit în poziţia α cu copolimerul de perfluoro-1,2-propilenglicol şi perfluoro-1,1-etilenglicol, cu grupări terminale clorohexafluoropropiloxilice | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar la concentraţii de pînă la 0,5% g/g în polimerizarea fluoropolimerilor prelucraţi la o temperatură minimă de 340°C şi destinaţi utilizării în obiecte reutilizabile |  |
| 855 | 40560 |  | copolimer (butadien, stiren, metil metacrilat) legat cu 1,3-butandiol dimetacrilat | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în poli(clorură de vinil) (PVC) rigidă la un nivel maxim de 12% la temperatura camerei sau mai mică |  |
| 856 | 40563 |  | copolimer (butadien, stiren, metil metacrilat, butil acrilat) legat cu divinilbenzen sau 1,3-butandiol dimetacrilat | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în poli(clorură de vinil) (PVC) rigidă la un nivel maxim de 12% la temperatura camerei sau mai mică |  |
| 857 | 66765 | 0037953-21-2 | copolimer (metil metacrilat, butil acrilat, stiren, glicidil metacrilat) | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în poli(clorură de vinil) (PVC) rigidă la un nivel maxim de 2% la temperatura camerei sau mai mică |  |
| 860 | 71980 | 0051798-33-5 | perfluoro[acid 2-(poli(n-propoxi)] propanoic] | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în polimerizarea fluoropolimerilor prelucraţi la o temperatură minimă de 265°C şi destinaţi utilizării în obiecte reutilizabile |  |
| 861 | 71990 | 0013252-13-6 | perfluoro[acid 2-(n-propoxi) propanoic] | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în polimerizarea fluoropolimerilor prelucraţi la o temperatură minimă de 265°C şi destinaţi utilizării în obiecte reutilizabile |  |
| 862 | 15180 | 0018085-02-4 | 3,4-diacetoxi-1-butenă | nu | da | nu | 0,05 |  | LMS incluzînd produsul de hidroliză 3,4-dihidroxi-1-butenă. A se utiliza doar în calitate de comonomer pentru copolimeri de alcool etilvinilic (EVOH) şi alcool polivinilic (PVOH) |  |
| 863 | 15260 | 0000646-25-3 | 1,10-decandiamină | nu | da | nu | 0,05 |  | A se utiliza doar în calitate de comonomer în fabricarea articolelor de poliamidă pentru uz repetat în contact cu alimente apoase, acide şi lactate la temperatura camerei sau pentru contact scurt pînă la 150°C |  |
| 864 | 46330 | 0000056-06-4 | 2,4-diamino-6-hidroxipirimidină | da | nu | nu | 5 |  | A se utiliza doar în clorura de polivinil (PVC) rigidă în contact cu produse alimentare apoase neacide şi nealcoolice |  |
| 865 | 40619 | 0025322-99-0 | copolimer de acrilat de butil, metacrilat de metil şi metacrilat de butil | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în clorura de polivinil (PVC) rigidă la o concentraţie maximă de 1% |  |
| 866 | 40620 | – | copolimer de acrilat de butil şi de metacrilat de metil, reticulat cu metacrilat de alil | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în clorura de polivinil (PVC) rigidă la o concentraţie maximă de 7% |  |
| 867 | 40815 | 0040471-03-2 | copolimer de metacrilat de butil, acrilat de etil şi metacrilat de metil | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în clorura de polivinil (PVC) rigidă la o concentraţie maximă de 2% |  |
| 868 | 53245 | 0009010-88-2 | copolimer de acrilat de etil şi metacrilat de metil | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în clorura de polivinil (PVC) rigidă la o concentraţie maximă de 2% |  |
| 869 | 66763 | 0027136-15-8 | copolimer de acrilat de butil, metacrilat de metil şi stiren | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în clorura de polivinil (PVC) rigidă la o concentraţie maximă de 3% |  |
| 870 | 95500 | 0160535-46-6 | N,N′,N″-tris(2-metilciclohexil)-1,2,3-propan-tricarboxamidă | da | nu | nu | 5 |  |  |  |
| 873 | 93460 |  | dioxid de titan reacţionat cu octiltrietoxisilan | da | nu | nu |  |  | Produs de reacţie al dioxidului de titan cu pînă la 2% g/g din substanţa de tratare a suprafeţelor octiltrietoxisilan, prelucrat la temperaturi înalte |  |
| 875 | 80345 | 0058128-22-6 | stearat de poli(acid 12-hidroxistearic) | da | nu | da | 5 |  |  |  |
| 878 | 31335 | – | esteri de acizi graşi (C8-C22) provenind din uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale cu monoalcooli primari (C3-C22) alifatici saturaţi ramificaţi | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 879 | 31336 | – | esteri de acizi graşi (C8-C22) provenind din uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale cu monoalcooli primari (C1-C22) alifatici saturaţi liniari | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 880 | 31348 | 0085116-93-4 | esteri de acizi graşi (C8-C22) cu pentaeritritol | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 881 | 25187 | 0003010-96-6 | 2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3-diol | nu | da | nu | 5 |  | Doar pentru obiecte reutilizabile destinate depozitării de lungă durată la temperatura camerei sau la o temperatură inferioară şi umplerii la cald |  |
| 882 | 25872 | 0002416-94-6 | 2,3,6-trimetilfenol | nu | da | nu | 0,05 |  |  |  |
| 883 | 22074 | 0004457-71-0 | 3-metil-1,5-pentandiol | nu | da | nu | 0,05 |  | A se utiliza doar în materiale în contact cu produse alimentare la un raport suprafaţă-masă de pînă la 0,5 dm2/kg |  |
| 884 | 34240 | 0091082-17-6 | esteri de acid alchil(C10-C21) sulfonic cu fenol | da | nu | nu | 0,05 |  | A nu se utiliza pentru obiecte în contact cu alimente grase pentru care simulantul D este stabilit |  |
| 885 | 45676 | 0263244-54-8 | oligomeri ciclici de (tereftalat de butilenă) | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în materialele plastice din tereftalat de polietilenă (PET), tereftalat de polibutilenă (PBT), policarbonat (PC), polistiren (PS) şi clorură de polivinil (PVC) rigidă în concentraţii de pînă la 1% g/g, în contact cu produse alimentare apoase, acide şi alcoolice, pentru depozitarea de lungă durată la temperatura camerei |  |
| 894 | 93360 | 0016545-54-3 | acid tiodipropionic, ester de ditetradecil | da | nu | nu |  | (14) |  |  |
| 895 | 47060 | 0171090-93-0 | acid 3-(3,5-di-terţ-butil-4-hidroxifenil) propanoic, esteri cu alcooli C13-C15 ramificaţi şi liniari | da | nu | nu | 0,05 |  | A se utiliza numai în poliolefine în contact cu alimente altele decît produsele bogate în grăsimi/ cu conţinut mare de alcool şi lactate |  |
| 896 | 71958 | 0958445-44-8 | acid 3H-perfluoro-3-[(3-metoxi-propoxiy) propanoic], sare de amoniu | da | nu | nu |  |  | A se utiliza numai în polimerizarea fluoropolimerilor atunci cînd este: – prelucrată la temperaturi mai mari de 280°C timp de cel puţin 10 minute; – prelucrată la temperaturi mai mari de 190°C în concentraţie de pînă la 30% g/g pentru utilizarea în amestecuri cu polimeri de polioximetilenă şi destinată articolelor cu utilizare repetată |  |
| 923 | 39150 | 0000120-40-1 | N,N-bis(2-hidroxietil)dodecanamidă | da | nu | nu | 5 |  | Cantitatea reziduală de dietanolamină în materiale plastice, ca impuritate şi produs de descompunere a substanţei, nu ar trebui să determine o migrare a dietanolaminei mai mare de 0,3 mg/kg de aliment | (18) |
| 924 | 94987 |  | trimetilolpropan, amestec de triesteri şi diesteri cu acizi n-octanoic şi n-decanoic | da | nu | nu | 0,05 |  | A se utiliza doar în PET în contact cu toate tipurile de alimente, altele decît produsele bogate în grăsimi, cu conţinut mare de alcool şi lactate |  |
| 926 | 71955 | 0908020-52-0 |  | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în polimerizarea fluoropolimerilor care sînt prelucraţi la temperaturi mai mari de 300°C timp de cel puţin 10 minute. |  |
| 971 | 25885 | 0002459-10-1 | trimetil trimelitat | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în calitate de comonomer pînă la o concentraţie de 0,35% g/g pentru a produce poliesteri modificaţi destinaţi să fie utilizaţi în contact cu alimente apoase şi uscate care nu au grăsimi libere la suprafaţă | (17) |
| 972 | 45197 | 0012158-74-6 | hidroxid fosfat de cupru | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 973 | 22931 | 0019430-93-4 | (perfluorobutil) etilenă | da | nu | nu |  |  | A se utiliza doar în calitate de comonomer pînă la o concentraţie de 0,1% g/g în polimerizarea fluoropolimerilor, sinterizaţi la temperaturi înalte |  |
| 974 | 74050 | 939402-02-5 | acid fosforos, triesteri de 2,4-bis(1,1-dimetilpropil)fenil şi 4-(1,1-dimetilpropil)fenil în amestec | da | nu | nu | 5 |  | LMS exprimată ca sumă dintre formele fosfit şi fosfat ale substanţei şi produsul de hidroliză 4-t-amilfenol. Migrarea produsului de hidroliză 2,4-di-t-amilfenol nu trebuie să depăşească 0,05 mg/kg |  |

| Tabelul 2 Restricţii de grup pentru substanţe |
| --- |
| Numărul restricţiei de grup conţine numărul de identificare al grupului de substanţe pentru care se aplică restricţia de grup. Este vorba despre numărul menţionat în tabelul 1 coloana 9 din prezenta anexă | Numărul substanţei MCA conţine numerele unice de identificare ale substanţelor pentru care se aplică restricţia de grup. Este vorba despre numărul menţionat în tabelul 1 coloana 1 din prezenta anexă | LMS (T) [mg/kg] limita de migrare specifică totală pentru suma substanţelor aplicabilă grupului respectiv. Aceasta se exprimă în mg de substanţă per kg de aliment. Se indică ND dacă substanţa nu migrează în cantităţi detectabile | Specificaţia restricţiei de grup conţine o indicaţie privind substanţa a cărei greutate moleculară reprezintă baza exprimării rezultatului |
| 1. | 128 211 | 6 | exprimat ca aldehidă acetică |
| 2. | 89 227 263 | 30 | exprimat ca etilenglicol |
| 3. | 234 248 | 30 | exprimat ca acid maleic |
| 4 | 212 435 | 15 | exprimat în caprolactamă |
| 5. | 137 472 | 3 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 6. | 412 512 513 588 | 1 | exprimat ca iod |
| 7. | 19 20 | 1,2 | exprimat ca amină terţiară |
| 8. | 317 318 319 359 431 464 | 6 | exprimat ca iod |
| 9. | 650 695 697 698 726 | 0,18 | exprimat ca staniu |
| 10. | 28 29 30 31 32 33 466 582 618 619 620 646 676 736 | 0,006 | exprimat ca staniu |
| 11. | 66 645 657 | 1,2 | exprimat ca staniu |
| 12. | 444 469 470 | 30 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 13. | 163 285 | 1,5 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 14. | 294 368 | 5 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 15. | 98 196 | 15 | exprimat ca formaldehidă |
| 16. | 407 583 584 599 | 6 | exprimat ca bor Without prejudice to the provisions of Directive 98/83/EC |
| 17. | 4 167 198 274 354 372 460 461 475 476 485 490 653 | ND | exprimat în conţinut de izocianat |
| 18. | 705 733 | 0,05 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 19. | 505 516 519 | 10 |  |
| 20. | 290 386 390 | 30 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 21. | 347 349 | 5 | exprimat ca acid trimelitic |
| 22. | 70 147 176 218 323 325 365 371 380 425 446 448 456 636 | 6 | exprimat ca acid acrilic |
| 23. | 150 156 181 183 184 355 370 374 439 440 447 457 482 | 6 | exprimat ca acid metacrilic |
| 24. | 756 758 | 5 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 25. | 720 747 | 0,05 | sumă de mono-n-dodeciltin tris(isooctil mercaptoacetat), di-n-dodeciltin bis(isooctil mercaptoacetat), triclorură de mono-dodeciltin şi diclorură de di-dodeciltin) exprimată ca suma clorurii de mono- şi di-dodeciltin |
| 26. | 728 729 | 9 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 27. | 188 291 | 5 | exprimat ca acid izoftalic |
| 28. | 191 192 785 | 7,5 | exprimat ca acid tereftalic |
| 29. | 342 672 | 0,05 | expressed as the sum of 6-hydroxyhexanoic acid and caprolactone |
| 30. | 254 672 | 5 | exprimat ca 1,4-butandiol |
| 31. | 73 797 | 30 | exprimat ca sumă a substanţelor |
| 32. | 8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815 | 60 | exprimat ca sumă a substanţelor |

| Tabelul 3 Observaţii privind verificarea conformităţii |
| --- |
| Numărul obser- vaţiei1) | Observaţii privind verificarea conformităţii2) |
| 1. | Verificarea conformităţii prin conţinutul rezidual per suprafaţă de contact cu alimentul (CMA) pînă la apariţia unei metode analitice |
| 2. | Există riscul ca LMS sau LMG să fie depăşite în simulanţii de alimente grase |
| 3. | Există riscul ca migrarea substanţei să deterioreze caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar cu care vine în contact şi, în acest caz, produsul final nu respectă articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul Cadru (CE) nr.1935/2004 |
| 4. | Testul de conformitate, în cazul contactului cu materii grase, trebuie efectuat utilizînd simulanţi alimentari graşi saturaţi, precum simulantul D |
| 5. | Testul de conformitate, în cazul contactului cu materii grase, trebuie efectuat utilizînd izooctan ca substitut al simulantului D2 (instabil) |
| 6. | Limita de migrare poate fi depăşită la o temperatură foarte ridicată |
| 7. | Dacă se realizează testarea pe aliment, se ţine cont de punctul 1.4. din anexa nr.5 la prezentul Regulament |
| 8. | Verificarea conformităţii prin conţinutul rezidual per suprafaţă de contact cu alimentul (CMA); QMA = 0,005 mg/6 dm2 |
| 9. | Verificarea conformităţii prin conţinutul rezidual per suprafaţă de contact cu alimentul (CMA) pînă la apariţia unei metode analitice pentru testarea migrării. Raportul suprafaţă/cantitate de aliment trebuie să fie mai mic de 2 dm2/kg |
| 10. | Verificarea conformităţii prin conţinutul rezidual per suprafaţă de contact cu alimentul (CMA) în cazul reacţiei cu alimentul sau cu simulantul |
| 11. | Este disponibilă numai o metodă de analiză pentru determinarea monomerului rezidual în umplutura tratată |
| 12. | Există riscul ca LMS să fie depăşită în poliolefine. |
| 13. | Este disponibilă numai o metodă de determinare a conţinutului în polimer şi o metodă de determinare a materiilor prime în simulanţii alimentari |
| 14. | Există riscul ca LMS să fie depăşită în materiale plastice care conţin mai mult de 0,5% g/g din substanţă |
| 15. | Există riscul ca LMS să fie depăşită în contact cu alimente cu un conţinut ridicat de alcool |
| 16. | Există riscul ca LMS să fie depăşită în polietilena de densitate joasă (low-density polyethylene -LDPE) care conţine mai mult de 0,3% g/g din substanţă, în contact cu alimente grase |
| 17. | Este disponibilă numai o metodă de determinare a conţinutului rezidual al substanţei în polimer |
| 1) Conţine numărul de identificare al observaţiei. Este vorba despre numărul menţionat în tabelul 1 coloana 11 din prezenta anexă. 2) Conţine norme care se respectă la testarea conformităţii substanţei cu limite de migrare specifice sau alte restricţii sau conţine observaţii privind situaţii în care există riscul neconformităţii. |

| Tabelul 4 Specificaţii detaliate privind substanţele |
| --- |
| Numărul substanţei MCA | Specificaţii detaliate privind substanţa |
| 744 | Definiţia | Copolimerii se obţin prin fermentarea controlată a Alcaligenes eutrophus, utilizînd amestecuri de glucoză şi acid propanoic ca surse de carbon. Organismul utilizat nu este modificat genetic şi provine dintr-un singură suşă sălbatică de organism Alcaligenes eutrophus, H16 NCIMB 10442. Tulpinile iniţiale de organisme se păstrează sub formă liofilizată în fiole. O tulpină de lucru/parţială se prepară din tulpina iniţială, se păstrează în azot lichid şi se utilizează la prepararea inoculatorului pentru linul de fermentare. Probele de lin de fermentare se examinează zilnic, atît microscopic, cît şi pentru constatarea modificărilor morfologiei coloniilor pe diverse geloze la temperaturi diferite. Copolimerii se izolează de bacteriile tratate termic prin digestia controlată a celorlalte componente celulare, spălare şi uscare. Copolimerii rezultaţi se oferă în mod normal sub formă de granule de o anumită compoziţie, formate prin topire, care conţin aditivi ca agenţi de formare a germenilor de cristalizare, plastifianţi, agenţi de umplere, stabilizatori şi pigmenţi care se conformează specificaţiilor individuale şi generale |
|  | Denumirea chimică | Poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-hidroxipentanoat) |
|  | Numărul CAS | 0080181-31-3 |
|  | Formula structurală | unde: n/(m + n) este mai mare decît 0 şi mai mic sau egal cu 0,25 |
|  | Masă moleculară medie | Minimum 150000 daltoni (măsuraţi prin cromatografie cu penetraţie în gel) |
|  | Compoziţie | După hidroliza unui amestec de acizi 3-D-hidroxibutanoic şi 3-D-hidroxipentanoic, se determină minimum 98% poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-hidroxipentanoat) |
|  | Descriere | După izolare, o pudră albă la aproape albă |
|  | Caracteristici Teste de identificare: Solubilitate | Solubil în hidrocarburi clorurate, de exemplu, cloroform sau diclormetan, dar practic insolubil în etanol, alcalini alifatici şi apă |
|  | Restricţie | CMA pentru acidul crotonic este de 0,05 mg/6 dm2 |
|  | Puritate | Înaintea granulării, pudra de copolimer materie primă trebuie să conţină |
|  | azot | Maximum 2500 mg/kg de material plastic |
|  | zinc | Maximum 100 mg/kg de material plastic |
|  | cupru | Maximum 5 mg/kg de material plastic |
|  | plumb | Maximum 2 mg/kg de material plastic |
|  | arsen | Maximum 1 mg/kg de material plastic |
|  | crom | Maximum 1 mg/kg de material plastic |