|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Санитарному регламенту |
|  | о материалах и изделиях из пластмасс, |
|  | предназначенных для контакта с пищевыми продуктами |

Перечень допущенных веществ при производстве материалов и предметов из пластика

Таблица 1

1. Допущенные вещества, разрешенные мономеры, другое сырье, макромолекулы, полученные от микробного брожения, добавки и вспомогательные вещества, используемые в производстве полимеров

| Единный идентификацион-ный номер вещества (MCA) | Ссылочный номер ЕЭС упаковочного материала | Регистрационный номер Chemical Abstracts Service (CAS) | Химическое название вещества1) | Использование в качестве добавки или вспомога-тельного вещества в производстве полимеров (РРА) (да/нет)2) | Использование в качестве мономера или другого сырья или макромо-лекулы, полученной от микробной фермента-ции (да/нет)3) | Применяемый поправочный коэффициент снижения жира (CRG) – да или невозмож-ность исправить (CRG) – нет | Предел специфи-ческой миграции примени-мый к веществу (LMS) [мг/кг] Указы-вается ND, если вещес- тво не мигри-рует в необна-руживаемых количес-твах4) | Группа ограничения № (LMS(T) (мг/кг) содержит идентифи-кационный номер группы веществ, для которых применяется ограничение согласно таблице 2, столбец 1 настоящего приложения | Ограничения и cпецификации: (содержит другие ограничения, чем лимит специфической миграции, и содержит спецификации для данного вещества. В случае когда регламентируются подробные спецификации, включается ссылка на таблицу 4 | Замечания по проверке соответствия: содержит число наблюдений, относящихся к подробным нормам, применяемым для проверки соответсвия этого вещества, включенного в таблицу 3, колонку 1 настоящего приложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12310 | 0266309-43-7 | альбумин | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 2 | 12340 | — | альбумин, свернувщийся с фармальдегидом | нет | да | нет |  |  |  |  |
| Примечания: 1) Если вещество, которое появляется в списке в виде отдельного соединения, включено и в общий термин, ограничения, применемые к этому веществу, указанные для отдельных соединений, применимы и для индивидуального компонента. 2) Указание о разрешении использования вещества в качестве добавки или вспомогателя производства полимеров (да) или о неразрешении использования вещества в качестве добавки или вспомогателя производства полимеров (нет). Если вещество разрешено только в качестве PPA, указывается (да) и ограничивается в спецификации использование, только в качестве PPA. 3) Указание о разрешении использования вещества в качестве мономера или другого материала или макромолекулы, полученных микробной ферментацией (да) или неразрешении использования вещества в качестве мономера или другого материала или макромолекулы, полученных микробной ферментацией (нет). Если допускается использование вещества в качестве макромолекулы, полученной от микробной ферментацией, указать (да) и указывается в спецификациях, что вещество является макромолекулой, полученной от микробной ферментации. 4) Если в колонке 8 предел специфической миграции не обнаруживается (ND), применяется предел обнаружения 0,01 мг вещества в кг пищи, если иное значение не предусмотрено для конкретного вещества. |
| 3 | 12375 | — | линейные алифатические насыщенные первичные моноспирты (C4-C22) | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 4 | 22332 | — | смесь (40% м/м) 2,2,4-триметилгексан-1,6-диизоцианат и (60% м/м) 2,4,4- триметилгексан -1,6-диизоцианат | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте, выраженный в виде содержания изоцианата | (10) |
| 5 | 25360 | — | триалкил (C5-C15) ацетат 2,3-эпоксипропил | нет | да | нет | НД |  | 1 мг/кг в конечном продукте, выраженный в группе эпоксидной смолы. Молекулярный вес 43 Да |  |
| 6 | 25380 | — | триалкил (C7-C17) винилацетата | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 7 | 30370 | — | ацетоуксусная кислота, соли | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 8 | 30401 | — | моно- и диглицериды жирных кислот | да | нет | нет |  | (32) |  |  |
| 9 | 30610 | — | C2-C24 линейные алифатические кислоты монокарбоновых масел из натуральных масел и жиров, их моно-, ди- и триглицерин глицерина (в том числе разветвленные жирные кислоты, присутствующие в природных объемах) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 10 | 30612 | — | кислоты C2-C24, алифатические, линейные, монокарбоновые, синтетические и моно-, ди- и их триэфиры глицерина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 11 | 30960 | — | эфиров алифатических кислот, монокарбоновые (C6-C22) с полиглицерином | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 12 | 31328 | — | жирные кислоты, полученные из масла и животных или растительных пищевых жиров | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 13 | 33120 | — | моноспиртые первичные линейные алифатические насыщенные (C4-C24) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 14 | 33801 | — | кислота н-алкил (С10-С13) бензол-сульфоновая | да | нет | нет | 30 |  |  |  |
| 15 | 34130 | — | алкил линейный с четным числом атомов углерода (C12-C20) | да | нет | да | 30 |  |  |  |
| 16 | 34230 | — | кислота алкил (C8-C22) сульфоновая | да | нет | нет | 6 |  |  |  |
| 17 | 34281 | — | кислоты алкил (C8-C22) серные линейные, первичные с четным числом атомов углерода | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 18 | 34475 | — | основной фосфит алюминия и гидроокиси кальция | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 19 | 39090 | — | N, N-бис (2-гидроксиэтил) алкил (C8-C18) амин | да | нет | нет |  | (7) |  |  |
| 20 | 39120 | — | N, N-бис (2-гидроксиэтил) алкил (C8-C18) амина гидрохлорид | да | нет | нет |  | (7) | LMS(T) выраженный исключая HCl |  |
| 21 | 42500 | — | угольная кислота, соли | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 22 | 43200 | — | моно-и диглицериды касторового масла | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 23 | 43515 | — | эфиры жирных кислот кокосового масла с холина хлорид | да | нет | нет | 0,9 |  |  | (1) |
| 24 | 45280 | — | волокна хлопка | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 25 | 45440 | — | крезол, бутил, стирол | да | нет | нет | 12 |  |  |  |
| 26 | 46700 | — | 5,7-ди-трет-бутил-3-(3,4-и 2,3-центов тилфенил)-3H-бензофуран-2-один, содержащий: а) 5,7-ди-трет-бутил-3-(3,4-диметилфенил)-3H-бензофуран-2-он (80-100% м/м) и б) 5,7-ди-трет-бутил-3-(2,3- диметилфенил)-3H-бензофуран-2-он (0-20% м/м) | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 27 | 48960 | — | 9,10-дигидрокси стеариновой кислоты и ее олигомеров | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 28 | 50160 | — | Октилолово ди-н-бис (н-алкил (С10-С16) меркапто ацетат) | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 29 | 50360 | — | октилолово ди-н-бис (этиловый малеат) | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 30 | 50560 | — | ди-н-октилолово 1,4-бутандиола бис (меркаптоацетат) | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 31 | 50800 | — | ди-н-этерифицированные октилолово дималеат | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 32 | 50880 | — | полимеров (п = 2-4) ди-н-октилолово дималеат | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 33 | 51120 | — | ди-н-октилолово тиобензоат 2-этилгексил меркаптоацетат | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 34 | 54270 | — | гидрокси метил метилцеллюлозы | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 35 | 54280 | — | этилгидроксипропилцеллюлозы | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 36 | 54450 | — | пищевые жиры и масла животного или растительного происхождения | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 37 | 54480 | — | пищевые жиры и масла, гидрированные животного или растительного происхождения | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 38 | 55520 | — | стекловолокно | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 39 | 55600 | — | стеклянные микросферы | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 40 | 56360 | — | эфиры глицерина с уксусной кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 41 | 56486 | — | сложные эфиры глицерина и насыщенных линейных алифатических кислот с четным числом атомов углерода (C14-C18) и ненасыщенные кислоты, алифатические линейные с четным числом атомов углерода (C16-C18) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 42 | 56487 | — | эфиры глицерина с масляной кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 43 | 56490 | — | эфиры глицерина с эруковой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 44 | 56495 | — | эфиры глицерина с 12-гидроксистеариновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 45 | 56500 | — | эфиры глицерина с лауриновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 46 | 56510 | — | эфиры глицерина с линолевой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 47 | 56520 | — | эфиры глицерина с миристиновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 48 | 56535 | — | эфиры глицерина с нонановой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 49 | 56540 | — | эфиры глицерина с олеиновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 50 | 56550 | — | эфиры глицерина с пальмитиновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 51 | 56570 | — | эфиры глицерина с пропионовой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 52 | 56580 | — | эфиры глицерина с рицинолевой кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 53 | 56585 | — | эфиры глицерина с стеариновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 54 | 57040 | — | глицеролмоноолеат, эфир с аскорбиновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 55 | 57120 | — | глицеролмоноолеат, эфир с лимонной кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 56 | 57200 | — | монопальмитат глицерина, эфир с аскорбиновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 57 | 57280 | — | монопальмитат глицерина, эфир с лимонной кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 58 | 57600 | — | моностеарат глицерина, эфир с аскорбиновой кислотой | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 59 | 57680 | — | моностеарат глицерина, эфир лимонной кислоты | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 60 | 58300 | — | глицин, соли | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 62 | 64500 | — | лизин, соли | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 63 | 65440 | — | пирофосфат марганца | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 64 | 66695 | — | метилгилроксиметилцелулоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 65 | 67155 | — | смесь 4-(2-бензоксазолил)-4'-(5-метил-2-бензоксазолил) стильбена, 4,4 '-бис (2-бензоксазолил) стильбена и 4,4'-бис (5-метил-2-бензоксазолил) стильбена | да | нет | нет |  |  | Не более 0,05% (g/g) (количество используемого вещества/количество препарата) смесь, полученная в процессе производства в типичном отношении (58-62%) : (23-27%) : (13-17%). |  |
| 66 | 67600 | — | трис (алкил (С10-С16) маркаптоацетат) mono-н-октилстаниу | да | нет | нет |  | (11) |  |  |
| 67 | 67840 | — | монтановые кислоты и/или сложные эфиры с этиленгликолем и/или 1,3-бутандиол и/или глицерин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 68 | 73160 | — | фосфорной моно- и ди-н-алкильных (C16 и C18) | да | нет | да | 0,05 |  |  |  |
| 69 | 74400 | — | эфир фосфорной кислоты с трис (нонил- и/или динонилфенил) | да | нет | да | 30 |  |  |  |
| 70 | 76463 | — | полиакриловая кислота, соли | да | нет | нет |  | (22) |  |  |
| 71 | 76730 | — | γ-гидроксипропил полидиметилсилоксана | да | нет | нет | 6 |  |  |  |
| 72 | 76815 | — | полиэстер адипиновой кислоты с глицерином или пентаэритритом с линейной жирных кислот с четным числом атомов углерода C12-C22 | да | нет | нет |  | (32) | Фракция с молекулярной массой ниже 1000 Da не должна превышать 5% (г/г) |  |
| 73 | 76866 | — | полиэфиры 1,2-пропандиола и/или 1,3 - и/или 1,4-бутандиол и/или с Licola адипиновой кислоты полипропилен, которые могут быть рассмотрены в конце уксусной кислоты или жирных кислот C12-C18 или октаноле и/или н-деканол | да | нет | да |  | (31) (32) |  |  |
| 74 | 77440 | — | дирицинолеат из полиэтиленгликоля | да | нет | да | 42 |  |  |  |
| 75 | 77702 | — | полиэтиленгликоль, сложные эфиры алифатических монокарбоновых кислот (С6-С22) аммония и натрия, и их сульфатов | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 76 | 77732 | — | полиэтиленгликоля (EO = 1-30, как правило, 5) бутиловый эфир 2-циано 3-(4-гидрокси-3-метоксифенил) акрилат | да | нет | нет | 0,05 |  | Использовать только в ПЭТ |  |
| 77 | 77733 | — | полиэтиленгликоль (EO = 1-30, как правило, 5) эфир бутил-2-циано-3-(4-гидроксифенил) акрилата | да | нет | нет | 0,05 |  | Использовать только в ПЭТ |  |
| 78 | 77897 | — | полиэтиленгликоль (EO = 1-50) эфиралкина моно (линейных и разветвленных C8-C20) сульфат, соли | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 79 | 80640 | — | полиоксиалкил (C2-C4) диметилполисилоксан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 80 | 81760 | — | порошки, хлопья и волокна из латуни, бронзы, меди, нержавеющей стали, олова, железа и медных сплавов, олова и железа | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 81 | 83320 | — | гидроксиэтил пропил | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 82 | 83325 | — | пропил гидроксиметилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 83 | 83330 | — | пропил гидроксипропил | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 84 | 85601 | — | силикаты природные (кроме асбеста) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 85 | 85610 | — | природных силикатных силана (кроме асбеста) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 86 | 86000 | — | Силилировано-кремниевая кислоты | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 87 | 86285 | — | двуокись кремния | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 88 | 86880 | — | диалкилфеноксибензен моноалкил-дисульфонат натрия | да | нет | нет | 9 |  |  |  |
| 89 | 9440 | — | эфиры стеариновой кислоты этилэнгликоль | да | нет | нет |  | (2) |  |  |
| 90 | 92195 | — | таурин, соли | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 91 | 92320 | — | тетрадецил эфир полиэтиленгликоля (EO =3-8) гликолевой кислоты | да | нет | да | 15 |  |  |  |
| 92 | 93970 | — | Трициклодеканедиметаноля бис (гексагидрофталат) | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 93 | 95858 | — | воски, парафины, рафинированные, полученные от нефтяной основе сырья или синтетических углеводородов низкой вязкостью | да | нет | нет | 0,05 |  | Не использовать для объектов в контакт с жирной пищей, для которых имитатор D заложена. Средний молекулярный вес не менее 350 Da Вязкость при 100° C не менее 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s) Содержание углеводородов с числом атомов углерода в основном в 25, не более чем на 40% (г/г) |  |
| 94 | 95859 | — | воски, рафинированные, полученных из сырья, нефти или синтетического масла, высокой вязкости | да | нет | нет |  |  | Средний молекулярный вес не менее 500 Da Вязкость при 100° C в течение не менее 11 cSt (11 × 10-6 m2/s) Содержание минеральных углеводороды с числом атомов углерода менее 25, максимум 5% (г/г) |  |
| 95 | 95883 | — | белые минеральные масла, парафины, полученные из сырья, нефти гидрокарбонатной | да | нет | нет |  |  | Средний молекулярный вес не менее 480 Da Вязкость при 100° C в течение не менее 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s). Содержание минеральных углеводороды с числом атомов углерода менее 25, максимум 5% (г/г) |  |
| 96 | 95920 | — | опилки и древесные волокна, необработанные | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 97 | 72081/10 | — | нефтяные смолы углеводородов (гидрогенизированные) | да | нет | нет |  |  | Гидрированные смолы нефтяных углеводородов получают путем каталитической полимеризации диенов и олефинов типа алкенов арил алифатических, алициклические и/или нефтяные дистилляторы benzenoidedin моно разлагаются, с температурой кипения ниже 220° C, и чистых мономеров, найденные в этих дистилляции с последующей перегонкой, гидрогенизации и дополнительной обработки. Свойства: — вязкость при120° C: > 3 Pa.s — точка размягчения: > 95° C, как определяется методом ASTM E 28-67 — индекс брома: < 40 (ASTM D1159) — цвет раствора 50 % в толуоле < 11 Гарднер масштабе — остаточные ароматичесеи мономеры ≤ 50 ppm |  |
| 98 | 17260 | 0000050-00-0 | формальдегид | да | да | нет |  | (15) |  |  |
|  | 54880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 19460 | 0000050-21-5 | молочная кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 62960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 24490 | 0000050-70-4 | сорбитол | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 88320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 36000 | 0000050-81-7 | аскорбиновая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
| 102 | 17530 | 0000050-99-7 | глюкоза | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 103 | 18100 | 0000056-81-5 | глицерин | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 55920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 58960 | 0000057-09-0 | Бромистый гексадецилтриметиламоний | да | нет | нет | 6 |  |  |  |
| 105 | 22780 | 0000057-10-3 | пальмитиновая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 70400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 24550 | 0000057-11-4 | стеариновая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 89040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 25960 | 0000057-13-6 | мочевина | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 108 | 24880 | 0000057-50-1 | сахарозы | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 109 | 23740 | 0000057-55-6 | 1,2-пропандиол | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 81840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 93520 | 0000059-02-9 0010191-41-0 | альфа-токоферол | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 111 | 53600 | 0000060-00-4 | етилдиаминтетрауксусная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 112 | 64015 | 0000060-33-3 | линолевой кислоты | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 113 | 16780 | 0000064-17-5 | этанол | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 52800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 55040 | 0000064-18-6 | муравьиная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 115 | 10090 | 0000064-19-7 | уксусная кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 13090 | 0000065-85-0 | бензойная кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 37600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 21550 | 0000067-56-1 | метанол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 118 | 23830 | 0000067-63-0 | 2-пропанол | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 81882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 30295 | 0000067-64-1 | ацетон | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 120 | 49540 | 0000067-68-5 | диметилсульфоксид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 121 | 24270 | 0000069-72-7 | салициловая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 84640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 23800 | 0000071-23-8 | 1-пропанол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 123 | 13840 | 0000071-36-3 | 1-бутанол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 124 | 22870 | 0000071-41-0 | 1- пентанол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 125 | 16950 | 0000074-85-1 | этилен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 126 | 10210 | 0000074-86-2 | ацетилен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 127 | 26050 | 0000075-01-4 | винилхлорид | нет | да | нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте |  |
| 128 | 10060 | 0000075-07-0 | ацетальдегид | нет | да | нет |  | (1) |  |  |
| 129 | 17020 | 0000075-21-8 | окись этилена | нет | да | нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте | (10) |
| 130 | 26110 | 0000075-35-4 | винилиденхлорид | нет | да | нет | ND |  |  | (1) |
| 131 | 48460 | 0000075-37-6 | 1,1-дифлуоретан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 132 | 26140 | 0000075-38-7 | винилиденфторид | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 133 | 14380 | 0000075-44-5 | карбонилхлорид | нет | да | нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте | (10) |
|  | 23155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 43680 | 0000075-45-6 | хлордифлорметан | да | нет | нет | 6 |  | Содержание хлордифлуорметан менее 1 мг/кг вещества |  |
| 135 | 24010 | 0000075-56-9 | оксида пропилена | нет | да | нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте |  |
| 136 | 41680 | 0000076-22-2 | камфара | да | нет | нет |  |  |  | (3) |
| 137 | 66580 | 0000077-62-3 | 2,2'-метилен [4-метил-6-(1-метилово-клохексилl) фенола] | да | нет | да |  | (5) |  |  |
| 138 | 93760 | 0000077-90-7 | три-н-бутил-ацетил цитрат | да | нет | нет |  | (32) |  |  |
| 139 | 14680 | 0000077-92-9 | лимонная кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 44160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 44640 | 0000077-93-0 | триэтилцитрат | да | нет | нет |  | (32) |  |  |
| 141 | 13380 | 0000077-99-6 | 1,1,1-триметилолпропан | да | да | нет | 6 |  |  |  |
|  | 25600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 26305 | 0000078-08-0 | винилтриетоксилан | нет | да | нет | 0,05 |  | Для использования только в качестве агента обработки поверхности | (1) |
| 143 | 62450 | 0000078-78-4 | изопентан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 144 | 19243 | 0000078-79-5 | 2-метил-1,3-бутадиен | нет | да | нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте |  |
|  | 21640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 10630 | 0000079-06-1 | акриламид | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 146 | 23890 | 0000079-09-4 | пропионовая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 82000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 10690 | 0000079-10-7 | акриловая кислота | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 148 | 14650 | 0000079-38-9 | хлортрифторэтилен | нет | да | нет | ND |  |  | (1) |
| 149 | 19990 | 0000079-39-0 | метакриламид | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 150 | 20020 | 0000079-41-4 | метакриловая кислота | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 151 | 13480 | 0000080-05-7 | 2,2-бис(4-гидроксифенил) пропан | нет | да | нет | 0,6 |  | Не использовать в производстве поликарбонатных бутылок для кормления грудных детей (6) (7). |  |
|  | 13607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 15610 | 0000080-07-9 | 4,4'-дихлордифенил-сульфон | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 153 | 15267 | 0000080-08-0 | сульфированные 4,4'-диамитодифенил | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 154 | 13617 | 0000080-09-1 | 4,4'-окси дифенилсульфон | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
|  | 16090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 23470 | 0000080-56-8 | альфа-пинен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 156 | 21130 | 0000080-62-6 | метилметакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 157 | 74880 | 0000084-74-2 | эфир дибутилфталат фталевой кислоты | да | нет | нет | 0,3 | (32) | Использовать только как: (a) пластификатор в материалах и повторно используемых объектах, контактирующих с нежирными продуктами (b) агент технической поддержки в полиолефине в концентрации до 0,05% от готового продукта | (7) |
| 158 | 23380 | 0000085-44-9 | фталевый ангидрид | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 76320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 74560 | 0000085-68-7 | фталевая кислота, бензил-бутиловый эфир | да | нет | нет | 30 | (32) | Использовать только как: (a) пластификатор в материалах и повторно используемых объектах; (b) пластификатор в одноразовых материалах и изделиях, в контактирующих с нежирными продуктами, за исключением детского питания и последующих формулах, как определено Директивой 2006/141/EC, или препаратов на основе зерновых и продуктов детского питания, предназначенных для детей грудного и раннего возраста, как определено Директивой 2006/125/EC (c) технический агент поддержки в концентрации до 0,1% готовой продукции | (7) |
| 160 | 84800 | 0000087-18-3 | салицилат 4-трет-бутилфенил | да | нет | да | 12 |  |  |  |
| 161 | 92160 | 0000087-69-4 | винная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 162 | 65520 | 0000087-78-5 | маннит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 163 | 66400 | 0000088-24-4 | 2,2'-метилен-бис (4-этил-6-трет-бутилфенол) | да | нет | да |  | (13) |  |  |
| 164 | 34895 | 0000088-68-6 | 2-амино бензамид | да | нет | нет | 0,05 |  | Для использования только в ПЭТ для воды и напитков |  |
| 165 | 23200 | 0000088-99-3 | о-фталевая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 74480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 24057 | 0000089-32-7 | пиромеллитовый ангидрид | да | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 167 | 25240 | 0000091-08-7 | 2,6-толуолдиизоцианат | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 168 | 13075 | 0000091-76-9 | 2,4-диамино-6-фенил-1,3,5-триазин | нет | да | нет | 5 |  |  | (1) |
|  | 15310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 16240 | 0000091-97-4 | 4,4'-диизоцианат 3,3'-диметил-бифенил | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 170 | 16000 | 0000092-88-6 | 4,4′-dihidroxidifenil | нет | да | нет | 6 |  |  |  |
| 171 | 38080 | 0000093-58-3 | метилбензоат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 172 | 37840 | 0000093-89-0 | этилбензоат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 173 | 60240 | 0000094-13-3 | 4-гидроксибензоат пропил | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 174 | 14740 | 0000095-48-7 | o-крезол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 175 | 20050 | 0000096-05-9 | аллилметакрилат | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 176 | 11710 | 0000096-33-3 | метилакрилат | нет | да | ет |  | (22) |  |  |
| 177 | 16955 | 0000096-49-1 | этиленкарбонат | нет | да | нет | 30 |  | LMS выражается как этилен Остаточное содержание 5 мг этиленкарбоната на кг гидрогеля максимум по 10 г гидрогеля в контакте с 1 кг корма |  |
| 178 | 92800 | 0000096-69-5 | 4,4'-тио-бис (6-третбутил-3-метил фенол) | да | нет | да | 0,48 |  |  |  |
| 179 | 48800 | 0000097-23-4 | 2,2′-дигидрокси-5,5′-дихлордифенилметан | да | нет | да | 12 |  |  |  |
| 180 | 17160 | 0000097-53-0 | эвгенол | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 181 | 20890 | 0000097-63-2 | этилметакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 182 | 19270 | 0000097-65-4 | итаконовая кислота | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 183 | 21010 | 0000097-86-9 | изобутилметакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 184 | 20110 | 0000097-88-1 | бутилметакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 185 | 20440 | 0000097-90-5 | диэфир метакриловой кислоты с этилен гликоль | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 186 | 14020 | 0000098-54-4 | 4-трет-бутилфенол | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 187 | 22210 | 0000098-83-9 | альфа-метилстирол | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 188 | 19180 | 0000099-63-8 | дихлорид изофталевой кислоты | нет | да | нет |  | (27) |  |  |
| 189 | 60200 | 0000099-76-3 | 4-метилгидроксибензоат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 190 | 18880 | 0000099-96-7 | п-гидроксибензойной кислоты | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 191 | 24940 | 0000100-20-9 | дихлорид терефталевой кислоты | нет | да | нет |  | (28) |  |  |
| 192 | 23187 | — | фталевая кислота | нет | да | нет |  | (28) |  |  |
| 193 | 24610 | 0000100-42-5 | стирол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 194 | 13150 | 0000100-51-6 | бензиловый спирт | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 195 | 37360 | 0000100-52-7 | бензальдегида | да | нет | нет |  |  |  | (3) |
| 196 | 18670 | 0000100-97-0 | гексаметилентетрамин | да | да | нет |  | (15) |  |  |
|  | 59280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 20260 | 0000101-43-9 | циклогексил метакрилата | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 198 | 16630 | 0000101-68-8 | 4,4′-дифенилметандиизоцианат | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 199 | 24073 | 0000101-90-6 | резорцин-диглицидиловый-эфир | нет | да | нет | ND |  | Не использовать для объектов, контактирующих с жирной пищей, для которых имитатор D заложен Могут вступать в контакт с пищевыми продуктами лишь косвенно, за слоем из полиэтилентерефталата (ПЭТ). | (8) |
| 200 | 51680 | 0000102-08-9 | N, N′-дифенилмочевина | да | нет | да | 3 |  |  |  |
| 201 | 16540 | 0000102-09-0 | дифенилкарбонат | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 202 | 23070 | 0000102-39-6 | диуксусная кислота (1,3-фениленедиокси) | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 203 | 13323 | 0000102-40-9 | 1,3-бис-(2-гидрокси) бензола | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 204 | 25180 | 0000102-60-3 | N, N, N', N'-тетракис (2-гидрокси-пропил) этилендиамина | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 92640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 25385 | 0000102-70-5 | trialilamină | нет | да | нет |  |  | 40 мг/кг гидрогеля в соотношении 1 кг пищи не более 1,5 г гидрогеля Используется только гидрогелей для использования в косвенном контакте с пищевыми продуктами |  |
| 206 | 11500 | 0000103-11-7 | 2-этилгексилакрилат | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 207 | 31920 | 0000103-23-1 | адипат бис (2-этилгексил) | да | нет | да | 18 | (32) |  | (2) |
| 208 | 18898 | 0000103-90-2 | N-(4-гидроксифенил) ацетамид | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 209 | 17050 | 0000104-76-7 | 2-этил-1-гексанол | нет | да | нет | 30 |  |  |  |
| 210 | 13390 | 0000105-08-8 | 1,4-бис (гидроксиметил) циклогексан | нет нет | да да | нет нет |  |  |  |  |
|  | 14880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 23920 | 0000105-38-4 | винилпропионат | нет | да | нет |  | (1) |  |  |
| 212 | 14200 | 0000105-60-2 | капролактама | да | да | нет |  | (4) |  |  |
|  | 41840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 82400 | 0000105-62-4 | диолеат из 1,2-пропиленгликоль | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 214 | 61840 | 0000106-14-9 | 12-гидрокси кислоты | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 215 | 14170 | 0000106-31-0 | масляный ангидрид | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 216 | 14770 | 0000106-44-5 | p-крезол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 217 | 15565 | 0000106-46-7 | 1,4-дихлорбензола | нет | да | нет | 12 |  |  |  |
| 218 | 11590 | 0000106-63-8 | изобутилакрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 219 | 14570 | 0000106-89-8 | эпихлоргидрин | нет нет | да да | нет нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте | (10) |
|  | 16750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 20590 | 0000106-91-2 | 2,3 эпоксипропил метакрилата | нет | да | нет | 0,02 |  |  | (10) |
| 221 | 40570 | 0000106-97-8 | бутан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 222 | 13870 | 0000106-98-9 | 1-бутен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 223 | 13630 | 0000106-99-0 | бутадиен | нет | да | нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте |  |
| 224 | 13900 | 0000107-01-7 | 2-бутен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 225 | 12100 | 0000107-13-1 | акрилонитрил | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 226 | 15272 | 0000107-15-3 | этилендиамин | нет | да | нет | 12 |  |  |  |
|  | 16960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 16990 | 0000107-21-1 | этиленгликоль | да | да | нет |  | (2) |  |  |
|  | 53650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 13690 | 0000107-88-0 | 1,3-бутандиол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 229 | 14140 | 0000107-92-6 | масляная кислота | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 230 | 16150 | 0000108-01-0 | диметиламиноэтанол | нет | да | нет | 18 |  |  |  |
| 231 | 10120 | 0000108-05-4 | винилацетат | нет | да | нет | 12 |  |  |  |
| 232 | 10150 | 0000108-24-7 | ангидрид уксусной кислоты | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 30280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 24850 | 0000108-30-5 | ангидрид янтарной кислоты | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 234 | 19960 | 0000108-31-6 | малеиновый ангидрид | нет | да | нет |  | (3) |  |  |
| 235 | 14710 | 0000108-39-4 | m-крезол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 236 | 23050 | 0000108-45-2 | 1,3-фенилендиамин | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 237 | 15910 | 0000108-46-3 | 1,3-дихидроксибензнн | нет нет | да да | нет нет | 2,4 |  |  |  |
|  | 24072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 18070 | 0000108-55-4 | глутаровый ангидрид | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 239 | 19975 | 0000108-78-1 | 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин | да | да | нет | 2,5 |  |  |  |
|  | 25420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 45760 | 0000108-91-8 | циклогексиламин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 241 | 22960 | 0000108-95-2 | фенол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 242 | 85360 | 0000109-43-3 | дибутилсебацинат | да | нет | нет |  | (32) |  |  |
| 243 | 19060 | 0000109-53-5 | эфир изобутиловый винил | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (10) |
| 244 | 71720 | 0000109-66-0 | пентан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 245 | 22900 | 0000109-67-1 | 1-пентен | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 246 | 25150 | 0000109-99-9 | тетрагидрофуран | нет | да | нет | 0,6 |  |  |  |
| 247 | 24820 | 0000110-15-6 | янтарная кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 90960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 19540 | 0000110-16-7 | малеиновая кислота | да | да | нет |  | (3) |  |  |
|  | 64800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 17290 | 0000110-17-8 | кислота фумаровая | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 55120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 53520 | 0000110-30-5 | N, N'-этилен-бис стереамида | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 251 | 53360 | 0000110-31-6 | N,N′-етиленбисолямид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 252 | 87200 | 0000110-44-1 | сорбиновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 253 | 15250 | 0000110-60-1 | 1,4-диаминобутан | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 254 | 13720 | 0000110-63-4 | 1,4-бутандиола | да | да | нет |  | (30) |  |  |
|  | 40580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 25900 | 0000110-88-3 | триоксан | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 256 | 18010 | 0000110-94-1 | глутаровая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 55680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 13550 | 0000110-98-5 | дипропиленгликоль | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 16660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 70480 | 0000111-06-8 | пальмитиновая кислота, бутиловый эфир | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 259 | 58720 | 0000111-14-8 | гептановая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 260 | 24280 | 0000111-20-6 | себациновой кислоты | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 261 | 15790 | 0000111-40-0 | диэтилентриамин | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 262 | 35284 | 0000111-41-1 | N-(2-аминоэтил) этаноламин | да | нет | нет | 0,05 |  | Не использовать для обьектов, контактирующих с жирной пищей, для которых имитатор D заложен. Могут вступать в контакт с пищевыми продуктами лишь косвенно за слоем из полиэтилентерефталата (ПЭТ) |  |
| 263 | 13326 | 0000111-46-6 | диэтиленгликоль | да | да | нет |  | (2) |  |  |
|  | 15760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 22660 | 0000111-66-0 | 1-октен | нет | да | нет | 15 |  |  |  |
| 265 | 22600 | 0000111-87-5 | 1-октанол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 266 | 25510 | 0000112-27-6 | триэтиленгликоль | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 94320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 15100 | 0000112-30-1 | 1-деканол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 268 | 16704 | 0000112-41-4 | 1-додецен | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 269 | 25090 | 0000112-60-7 | тетраэтиленгликоль | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 92350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 22763 | 0000112-80-1 | олеиновой кислоты | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 69040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 52720 | 0000112-84-5 | эрукамид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 272 | 37040 | 0000112-85-6 | бегеновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 273 | 52730 | 0000112-86-7 | эруковая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 274 | 22570 | 0000112-96-9 | октадецил изоцианата | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 275 | 23980 | 0000115-07-1 | пропилен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 276 | 19000 | 0000115-11-7 | изобутен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 277 | 18280 | 0000115-27-5 | ангидрид гексахлороендометилен-тетрагидрофталический | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 278 | 18250 | 0000115-28-6 | кислоты гексахлороендометилен-тетрагидрофталический | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 279 | 22840 | 0000115-77-5 | пентаэритрит | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 71600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 73720 | 0000115-96-8 | фосфат трихлорэтил | да | нет | нет | ND |  |  |  |
| 281 | 25120 | 0000116-14-3 | тетрафторэтил | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 282 | 18430 | 0000116-15-4 | гексафторпропилен | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 283 | 74640 | 0000117-81-7 | эфира бис (2-этилгексил) эфир фталевой | да | нет | нет | 1,5 | (32) | Использовать только как: a) пластификатор в материалах и повторно используемых объектах в контактирующих с нежирными продуктами b) технический агент поддержки в концентрациях до 0,1% от конечного продукта | (7) |
| 284 | 84880 | 0000119-36-8 | метилсалицилат | да | нет | нет | 30 |  |  |  |
| 285 | 66480 | 0000119-47-1 | 2,2'-метилен-бис-(4-метил-6-трет-бутилфенол) | да | нет | да |  | (13) |  |  |
| 286 | 38240 | 0000119-61-9 | бензофенон | да | нет | да | 0,6 |  |  |  |
| 287 | 60160 | 0000120-47-8 | этиловый 4-гидроксибензоат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 288 | 24970 | 0000120-61-6 | диметилтерефталат | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 289 | 15880 | 0000120-80-9 | 1,2-дигидроксибензола | нет | да | нет | 6 |  |  |  |
|  | 24051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 55360 | 0000121-79-9 | эфир галловой кислоты пропиловый | да | нет | нет |  | (20) |  |  |
| 291 | 19150 | 0000121-91-5 | изофталевая кислота | нет | да | нет |  | (27) |  |  |
| 292 | 94560 | 0000122-20-3 | триизопропаноламин | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 293 | 23175 | 0000122-52-1 | триэтилфосфит | нет | да | нет | ND |  | 1 мг/кг в готовом продукте | (1) |
| 294 | 93120 | 0000123-28-4 | дидодеуиловый тиодипропионат | да | нет | да |  | (14) |  |  |
| 295 | 15940 | 0000123-31-9 | 1,4-дигидроксибензола | да | да | нет | 0,6 |  |  |  |
|  | 18867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 23860 | 0000123-38-6 | пропиональдегид | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 297 | 23950 | 0000123-62-6 | пропионовой ангидрида | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 298 | 14110 | 0000123-72-8 | бутиральдегидом | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 299 | 63840 | 0000123-76-2 | левулиновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 300 | 30045 | 0000123-86-4 | бутилацетат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 301 | 89120 | 0000123-95-5 | стеариновая кислота, бутиловый эфир | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 302 | 12820 | 0000123-99-9 | азелаиновая кислота | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 303 | 12130 | 0000124-04-9 | адипиновая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 31730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 14320 | 0000124-07-2 | каприловая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 41960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 15274 | 0000124-09-4 | гексаметилендиамин | нет | да | нет | 2,4 |  |  |  |
|  | 18460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 88960 | 0000124-26-5 | стеарамид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 307 | 42160 | 0000124-38-9 | диоксид углерода | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 308 | 91200 | 0000126-13-6 | сахароза ацетат изобутират | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 309 | 91360 | 0000126-14-7 | сахарозы окта ацетат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 310 | 16390 | 0000126-30-7 | 2,2-диметил-1,3-пропандиола | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
|  | 22437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 16480 | 0000126-58-9 | дипентаэритрит | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 51200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 21490 | 0000126-98-7 | метакрилонитрил | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 313 | 16650 | 0000127-63-9 | дифенил сульфон | да | да | нет | 3 |  |  |  |
|  | 51570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 23500 | 0000127-91-3 | бета-пинен | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 315 | 46640 | 0000128-37-0 | 2,6-ди-трет-бутил-п-крезол | да | нет | нет | 3 |  |  |  |
| 316 | 23230 | 0000131-17-9 | диаллилфталат | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 317 | 48880 | 0000131-53-3 | 2,2'-дигидрокси-4-метоксибензофенон | да | нет | да |  | (8) |  |  |
| 318 | 48640 | 0000131-56-6 | 2,4-дигидроксибензофенон | да | нет | нет |  | (8) |  |  |
| 319 | 61360 | 0000131-57-7 | 2-гидрокси-4-метоксибензофенон | да | нет | да |  | (8) |  |  |
| 320 | 37680 | 0000136-60-7 | бутилбензоат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 321 | 36080 | 0000137-66-6 | аскорбилпальмитат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 322 | 63040 | 0000138-22-7 | бутиллактат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 323 | 11470 | 0000140-88-5 | этилакрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 324 | 83700 | 0000141-22-0 | рицинолевая кислота | да | нет | да | 42 |  |  |  |
| 325 | 10780 | 0000141-32-2 | н-бутилакрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 326 | 12763 | 0000141-43-5 | 2-аминоэтанолом | да | да | нет | 0,05 |  | Не использовать для объектов, входящих в контакт с жирной пищей, для которых имитатор D заложен Могут вступить в контакт с пищевыми продуктами лишь косвенно, за слоем из полиэтилентерефталата (ПЭТ) |  |
|  | 35170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 30140 | 0000141-78-6 | этилацетат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 328 | 65040 | 0000141-82-2 | малоновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 329 | 59360 | 0000142-62-1 | капроновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 330 | 19470 | 0000143-07-7 | лауриновая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 63280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 22480 | 0000143-08-8 | 1-нонанола | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 332 | 69760 | 0000143-28-2 | олеиловый спирт | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 333 | 22775 | 0000144-62-7 | щавелевая кислота | да | да | нет | 6 |  |  |  |
|  | 69920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 17005 | 0000151-56-4 | этиленимин | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 335 | 68960 | 0000301-02-0 | олеамид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 336 | 15095 | 0000334-48-5 | кислота n-декановая | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 45940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 15820 | 0000345-92-6 | 4,4′-дифторидабензофенон | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 338 | 71020 | 0000373-49-9 | пальмитолеиновой кислоты | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 339 | 86160 | 0000409-21-2 | карбида кремния | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 340 | 47440 | 0000461-58-5 | дицианодиамид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 341 | 13180 | 0000498-66-8 | дицикло[2.2.1]2-гептен | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
|  | 22550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 14260 | 0000502-44-3 | капролактон | нет | да | нет |  | (29) |  |  |
| 343 | 23770 | 0000504-63-2 | 1,3-пропандиол | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 344 | 13810 | 0000505-65-7 | 1,4-бутандиолформол | нет | да | нет | ND |  |  | (10) |
|  | 21821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 35840 | 0000506-30-9 | арахидоновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 346 | 10030 | 0000514-10-3 | абиетиновая кислота | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 347 | 13050 | 0000528-44-9 | тримеллитовая кислота | нет | да | нет |  | (21) |  |  |
|  | 25540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 22350 | 0000544-63-8 | миристиновая кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 67891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 25550 | 0000552-30-7 | тримеллитовый ангидрид | нет | да | нет |  | (21) |  |  |
| 350 | 63920 | 0000557-59-5 | лигноцериновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 351 | 21730 | 0000563-45-1 | 3-метил-1-бутен | нет | да | нет | ND |  | Использовать только в полипропилен | (1) |
| 352 | 16360 | 0000576-26-1 | 2,6-диметилфенол | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 353 | 42480 | 0000584-09-8 | рубидия соли угольной кислоты | да | нет | нет | 12 |  |  |  |
| 354 | 25210 | 0000584-84-9 | 2,4-толуолдиизоцианат | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 355 | 20170 | 0000585-07-9 | третбутил метакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 356 | 18820 | 0000592-41-6 | 1-гексен | нет | да | нет | 3 |  |  |  |
| 357 | 13932 | 0000598-32-3 | 3-бутен-2-ол | нет | да | нет | ND |  | Использовать только в качестве сомономера для получения полимерных добавок | (1) |
| 358 | 14841 | 0000599-64-4 | 4-кумилфенола | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 359 | 15970 | 0000611-99-4 | 4,4′-дигидроксибензофенон | да | да | нет |  | (8) |  |  |
|  | 48720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 57920 | 0000620-67-7 | тригептаноат глицерина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 361 | 18700 | 0000629-11-8 | 1,6-гександиол | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 362 | 14350 | 0000630-08-0 | окись углерода | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 363 | 16450 | 0000646-06-0 | 1,3-диоксолана | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 364 | 15404 | 0000652-67-5 | 1,4:3,6-диангидросорбит | нет | да | нет | 5 |  | Использовать только в качестве сомономера в поли (этилен-соизосорбид ПЭТФ) |  |
| 365 | 11680 | 0000689-12-3 | изопропиловый акрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 366 | 22150 | 0000691-37-2 | 4-метил-1-пентен | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 367 | 16697 | 0000693-23-2 | n-додекандионовая кислота | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 368 | 93280 | 0000693-36-7 | диоктадециловый тиодиопропионат | да | нет | да |  | (14) |  |  |
| 369 | 12761 | 0000693-57-2 | 12-аминододекановая кислота | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 370 | 21460 | 0000760-93-0 | метакриловый ангидрид | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 371 | 11510 | 0000818-61-1 | акрилат моноэтиленгликоля | нет нет | да да | нет нет |  | (22) |  |  |
|  | 11830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 18640 | 0000822-06-0 | гексаметилендиизоцианат | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 373 | 22390 | 0000840-65-3 | 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты диметиловый | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 374 | 21190 | 0000868-77-9 | монометакрилат этиленгликоль | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 375 | 15130 | 0000872-05-9 | 1-децена | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 376 | 66905 | 0000872-50-4 | N-метилпирролидона | да | нет | нет | 60 |  |  |  |
| 377 | 12786 | 0000919-30-2 | 3-аминопропилтриэтоксисилана | нет | да | нет | 0,05 |  | Остаточное извлекаемое содержание 3-аминопропилтриэтоксисилан должно быть менее чем 3 мг/кг наполнителя при использовании для обработки реактивных поверхностей неорганических наполнителей LMS = 0,05 мг/кг при использовании для обработки поверхности материалов и объектов |  |
| 378 | 21970 | 0000923-02-4 | N-метилолметакриламид | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 379 | 21940 | 0000924-42-5 | N-метилолакриламид | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 380 | 11980 | 0000925-60-0 | пропил акрилата | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 381 | 15030 | 0000931-88-4 | циклооктен | нет | да | нет | 0,05 |  | Использовать только в полимерах, контактирующих с продуктами, для которых предусмотрен имитатор А |  |
| 382 | 19490 | 0000947-04-6 | лауроластам | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 383 | 72160 | 0000948-65-2 | 2-фенилиндол | да | нет | да | 15 |  |  |  |
| 384 | 40000 | 0000991-84-4 | 2,4-бис (октилмеркапто)-6-(4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутиланил)-1,3,5-триазин | да | нет | да | 30 |  |  |  |
| 385 | 11530 | 0000999-61-1 | 2-гидроксипропилакрилат | нет | да | нет | 0,05 |  | LMS выражается в виде суммы 2-гидроксипропилакрилат и акрилата 2-гидроксипропил Может содержать до 25% (г/г) 2-гидроксипропилакрилат (№ CAS 0002918-23-2) | (1) |
| 386 | 55280 | 0001034-01-1 | галловая кислота октил эфир | да | нет | нет |  | (20) |  |  |
| 387 | 26155 | 0001072-63-5 | 1-винилимидазола | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 388 | 25080 | 0001120-36-1 | 1-тетрадецен | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 389 | 22360 | 0001141-38-4 | 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 390 | 55200 | 0001166-52-5 | галловой кислоты додецил эфир | да | нет | нет |  | (20) |  |  |
| 391 | 22932 | 0001187-93-5 | перфлуорометилово-перфлуоровиниловый эфир | нет | да | нет | 0,05 |  | Использовать только для антипригарных покрытий |  |
| 392 | 72800 | 0001241-94-7 | фосфорной кислоты дифенил эфир 2-этилгексил | да | нет | да | 2,4 |  |  |  |
| 393 | 37280 | 0001302-78-9 | бентонит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 394 | 41280 | 0001305-62-0 | гидроксид кальция | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 395 | 41520 | 0001305-78-8 | известь | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 396 | 64640 | 0001309-42-8 | гидроксид магнезия | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 397 | 64720 | 0001309-48-4 | магнезия | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 398 | 35760 | 0001309-64-4 | триоксида сурьмы | да | нет | нет | 0,04 |  | LMS выражена как сурьма | (6) |
| 399 | 81600 | 0001310-58-3 | гидроксид калия | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 400 | 86720 | 0001310-73-2 | едкий натрий | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 401 | 24475 | 0001313-82-2 | сульфид натрий | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 402 | 96240 | 0001314-13-2 | оксида цинка | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 403 | 96320 | 0001314-98-3 | сульфида цинка | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 404 | 67200 | 0001317-33-5 | дисульфида молибдена | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 405 | 16690 | 0001321-74-0 | дивинилбензол | да | нет | нет | ND |  | LMS в виде суммы дивинилбензола и этилвинилбензол Может содержать до 45% (г/г) этилвинилбензола | (1) |
| 406 | 83300 | 0001323-39-3 | 1,2-пропиленгликоля моностеарат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 407 | 87040 | 0001330-43-4 | тетраборат натрия | да | нет | нет |  | (16) |  |  |
| 408 | 82960 | 0001330-80-9 | 1,2-пропиленгликоль моноолеат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 409 | 62240 | 0001332-37-2 | окись железа | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 410 | 62720 | 0001332-58-7 | каолин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 411 | 42080 | 0001333-86-4 | смола талового масла | да | нет | нет |  |  | Первичных частиц 10-300 нм, которые агрегируются в размере 100-1200 нм, которые могут образовывать оживленных распределение по размерам в пределах 300 нм-мм Толуол экстрагируемых вещества: не более 0,1%, определяется в соответствии с методом ISO 6209 УФ-поглощения экстракта циклогексана при 386 нм: <0,02 AU на 1 см ячейке или <0,1 а.е. на 5 см ячейке, определяется в соответствии с признанным методом анализа Содержание бенз (а) пирен: не более 0,25 мг/кг сажи Максимальный уровень использования углерода в полимере: 2,5% г/г |  |
| 412 | 45200 | 0001335-23-5 | йодистая медь | да | нет | нет |  | (6) |  |  |
| 413 | 35600 | 0001336-21-6 | гидроксид аммония | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 414 | 87600 | 0001338-39-2 | монолаурат сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 415 | 87840 | 0001338-41-6 | моностеарат сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 416 | 87680 | 0001338-43-8 | моноолеат сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 417 | 85680 | 0001343-98-2 | кремниевая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 418 | 34720 | 0001344-28-1 | оксид алюминия | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 419 | 92150 | 0001401-55-4 | дубильная кислота | да | нет | нет |  |  | Согласно спецификациям JECFA |  |
| 420 | 19210 | 0001459-93-4 | диметил изофталат | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 421 | 13000 | 0001477-55-0 | 1,3-бензолдинаметамин | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 422 | 38515 | 0001533-45-5 | 4,4'-бис (2-бензоксазолил) стильбена | да | нет | да | 0,05 |  |  | (2) |
| 423 | 22937 | 0001623-05-8 | рерфторопропилперфторовиниловый эфир | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 424 | 15070 | 0001647-16-1 | 1,9-дексадиен | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 425 | 10840 | 0001663-39-4 | три-бутил-акрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 426 | 13510 | 0001675-54-3 | 2,2-бис (4-гидроксифенил) пропан-бис (2,3-эпоксипропил) эфир | нет | да | нет |  |  | В соответствии с Регламентом (CE) № 1895/2005 Комисии |  |
|  | 13610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 18896 | 0001679-51-2 | 4-(гидроксиметил)-1-циклогексан | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 428 | 95200 | 0001709-70-2 | 1,3,5-триметил-2 ,4,6-трис (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил) бензола | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 429 | 13210 | 0001761-71-3 | бис (4-аминочиклохексил) метана | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 430 | 95600 | 0001843-03-4 | 1,1,3-трис (2-метил-4-гидрокси-5-трет-бутилфенил) бутан | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 431 | 61600 | 0001843-05-6 | 2-гидрокси-4-н-ктилоксибензофенон | да | нет | да |  | (8) |  |  |
| 432 | 12280 | 0002035-75-8 | адипиновый ангидрид | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 433 | 68320 | 0002082-79-3 | октадецил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат | да | нет | да | 6 |  |  |  |
| 434 | 20410 | 0002082-81-7 | метакриловая кислота диэфира с 1,4-бутанедиола | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 435 | 14230 | 0002123-24-2 | капролактам, натриевая соль | нет | да | нет |  | (4) |  |  |
| 436 | 19480 | 0002146-71-6 | виниллаурат | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 437 | 11245 | 0002156-97-0 | додецилсульфат акрилата | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (2) |
| 438 | 13303 | 0002162-74-5 | бис (2,6-диизопропилфенил) карбодиимид | нет | нет | нет | 0,05 |  | Выражается как сумма бис (2,6-диизопропилфенил) карбодиимид и ее продукт гидролиза 2,6-диизопропилaнилин |  |
| 439 | 21280 | 0002177-70-0 | фенил метакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 440 | 21340 | 0002210-28-8 | пропил метакрилат | нет | да | Нет |  | (23) |  |  |
| 441 | 38160 | 0002315-68-6 | пропил бензоат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 442 | 13780 | 0002425-79-8 | 1,4-бутандиол бис (2,3-эпоксипропил) эфир | нет | да | нет | ND |  | Остаточный = 1 мг/кг в конечном продукте, выраженный как эпоксидные группы Молекулярный вес 43 Да | (10) |
| 443 | 12788 | 0002432-99-7 | 11-аминоундекановой кислоты | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 444 | 61440 | 0002440-22-4 | 2-(2'-гидрокси-5'-метил-фенил) бензо-триазола | да | нет | нет |  | (12) |  |  |
| 445 | 83440 | 0002466-09-3 | пирофосфорная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 446 | 10750 | 0002495-35-4 | бензил акрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 447 | 20080 | 0002495-37-6 | бензил метакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 448 | 11890 | 0002499-59-4 | н-октил акрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 449 | 49840 | 0002500-88-1 | дисульфид диоктадечил | да | нет | да | 3 |  |  |  |
| 450 | 24430 | 0002561-88-8 | себациновой ангидрида | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 451 | 66755 | 0002682-20-4 | 2-метил-4-изотиазолин-3-ОН | да | нет | нет | 0,5 |  | Использовать только в водных полимерных дисперсий и эмульсий |  |
| 452 | 38885 | 0002725-22-6 | 2,4-бис(2,4-диметилфенил)-6-(2-гидрокси-4-н-октилоксифенил)-1,3,5-триазин | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 453 | 26320 | 0002768-02-7 | винилтриметоксилан | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (10) |
| 454 | 12670 | 0002855-13-2 | 1-амино-3-аминометил-3,5,5тилчиклохексан | нет | да | нет | 6 |  |  |  |
| 455 | 20530 | 0002867-47-2 | метакрилат 2-(диметиламино)-этил | нет | да | нет | ND |  |  |  |
| 456 | 10810 | 0002998-08-5 | фтор-бутил акрилат | нет | да | нет |  | (22) |  |  |
| 457 | 20140 | 0002998-18-7 | фтор-бутил метакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 458 | 36960 | 0003061-75-4 | бехенамид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 459 | 46870 | 0003135-18-0 | 3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксибензилфосфонат диоктадечил | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 460 | 14950 | 0003173-53-3 | циклогексилизоцианата | нет | да | Нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 461 | 22420 | 0003173-72-6 | 1,5-нафталин диизоцианата | нет | да | Нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 462 | 26170 | 0003195-78-6 | N-винил-N-метилацетамид | нет | да | нет | 0,02 |  |  | (1) |
| 463 | 25840 | 0003290-92-4 | триметакрилат из 1,1,1-триметилол пропан | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 464 | 61280 | 0003293-97-8 | 2-гидрокси-4-н-хексилоксифенона | да | нет | да |  | (8) |  |  |
| 465 | 68040 | 0003333-62-8 | 7-[2H-нафтоат (1,2-D) триазол-2-ил]-3-фенилкумарина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 466 | 50640 | 0003648-18-8 | лилаурат ди-н-октилолово | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 467 | 14800 | 0003724-65-0 | кротоновая кислота | да | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
|  | 45600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 71960 | 0003825-26-1 | перфтороктановая кислота, соли аммония | да | нет | нет |  |  | Используйте только в объектах многократного использования при высокой температуре. |  |
| 469 | 60480 | 0003864-99-1 | 2-(2'-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)-5-хлорбензотриазол | да | нет | да |  | (12) |  |  |
| 470 | 60400 | 0003896-11-5 | 2-(2'-гидрокси-3'-трет-бутил-5'-метил-фенил)-5-хлорбензотриазол | да | нет | да |  | (12) |  |  |
| 471 | 24888 | 0003965-55-7 | 5-диметил сероизофталот, соли натрия | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 472 | 66560 | 0004066-02-8 | 2,2'-метилен (4-метил-6-циклогекс-илфенол) | да | нет | да |  | (5) |  |  |
| 473 | 12265 | 0004074-90-2 | адипат дивинил | нет | да | нет | ND |  | 5 мг/кг в готовой продукции Используется только в качестве сомономера | (1) |
| 474 | 43600 | 0004080-31-3 | хлорид 1-(3-хлоралил)-3,5,7-виды-1-азониадамантан | да | нет | нет | 0,3 |  |  |  |
| 475 | 19110 | 0004098-71-9 | 1-изоцианат-3-изоцианатаметил-3,5,5-триметилциклохексан | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 476 | 16570 | 0004128-73-8 | 4,4'-дифенил эфир диизоцианат | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 477 | 46720 | 0004130-42-1 | 2,6-ди-трет-бутил-4-этилфенола | да | нет | да | 4,8 |  |  | (1) |
| 478 | 60180 | 0004191-73-5 | изопропиловый 4-гидроксибензоат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 479 | 12970 | 0004196-95-6 | азелаиновый ангидрид | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 480 | 46790 | 0004221-80-1 | 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензоат 2,4-ди-трет-бутилфенил | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 481 | 13060 | 0004422-95-1 | трихлорида 1,3,5-бензентри-карбоновая кислота | нет | да | нет | 0,05 |  | LMS выражается в виде кислоты 1,3,5-бензолтрикарбоновой | (1) |
| 482 | 21100 | 0004655-34-9 | изопропиловый метакрилат | нет | да | нет |  | (23) |  |  |
| 483 | 68860 | 0004724-48-5 | октилфосфоновая кислота | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 484 | 13395 | 0004767-03-7 | 2,2-бис (гидроксиметил) пропионовая кислота | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 485 | 13560 | 0005124-30-1 | 4,4'-диизоцианат дициклохексилметан | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
|  | 15700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 54005 | 0005136-44-7 | N-этилен-N'-стеарамид палмитамида | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 487 | 45640 | 0005232-99-5 | кислоты этиловый эфир 2-циано-3,3-дифенилакрилик | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 488 | 53440 | 0005518-18-3 | N, N-етиленбиспалмитамида | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 489 | 41040 | 0005743-36-2 | бутират кальция | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 490 | 16600 | 0005873-54-1 | 2,4'-дифенилметандиизоцианат | нет | да | нет |  | (17) | 1 мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 491 | 82720 | 0006182-11-2 | 1,2-пропиленгликоль дистеарат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 492 | 45650 | 0006197-30-4 | 2-циано-3,3 раз-с2-этилгексиловая кислота ниакриловая | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 493 | 39200 | 0006200-40-4 | хлорид бис (2-гидроксиэтил)-2-гидроксипропил-3-(додецилоксиметилламоневая кислота) | да | нет | нет | 1,8 |  |  |  |
| 494 | 62140 | 0006303-21-5 | гипофосфитоваякислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 495 | 35160 | 0006642-31-5 | 6-амино-1,3-диметиллурачил | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 496 | 71680 | 0006683-19-8 | пентаэритриттетракис [3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)-пропионат] | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 497 | 95020 | 0006846-50-0 | 2,2,4-триметил-1,3-пентандиол диизо-бутирата | да | нет | нет | 5 |  | Использовать только одноразовые перчатки. |  |
| 498 | 16210 | 0006864-37-5 | 3,3'-диметил-4,4'-диаминодициклохекси-илметан | нет | да | нет | 0,05 |  | Использовать только в полиамидов | (5) |
| 499 | 19965 | 0006915-15-7 | яблочная кислота | да | да | нет |  |  | При использовании в качестве мономера, использовать только в качестве сомономера в алифатических полиэфирах, до максимум 1% на молярной основе |  |
|  | 65020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 38560 | 0007128-64-5 | 2,5-бис (5-трет-бутил-2-бензоксазолил) тиофен | да | нет | да | 0,6 |  |  |  |
| 501 | 34480 | — | волокна, опилки и алюминиевой пудры | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 502 | 22778 | 0007456-68-0 | 4,4'-окси-бис (бензилсулфонилазида) | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 503 | 46080 | 0007585-39-9 | бета-декстрин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 504 | 86240 | 0007631-86-9 | кремнезем | да | нет | нет |  |  | Для синтетического аморфного диоксида кремния: первичные частицы 1-100 нм, которые агрегируются в размере 0,1-1 μm, которые могут образовывать распределение частиц по размерам 0,3μm-mm. |  |
| 505 | 86480 | 0007631-90-5 | бисульфит натрия | да | нет | нет |  | (19) |  |  |
| 506 | 86920 | 0007632-00-0 | нитрит натрия | да | нет | нет | 0,6 |  |  |  |
| 507 | 59990 | 0007647-01-0 | соляная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 508 | 86560 | 0007647-15-6 | бромид натрия | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 509 | 23170 | 0007664-38-2 | фосфорная кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 72640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 12789 | 0007664-41-7 | аммиак | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 35320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 91920 | 0007664-93-9 | серная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 512 | 81680 | 0007681-11-0 | йодистый калий | да | нет | нет |  | (6) |  |  |
| 513 | 86800 | 0007681-82-5 | йодида натрия | да | нет | нет |  | (6) |  |  |
| 514 | 91840 | 0007704-34-9 | сера | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 515 | 26360 | 0007732-18-5 | вода | дада | нетнет | нетнет |  |  | В соответствии с Директивой 98/83/CE |  |
|  | 95855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 86960 | 0007757-83-7 | сульфита натрия | да | нет | нет |  | (19) |  |  |
| 517 | 81520 | 0007758-02-3 | бромистый калий | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 518 | 35845 | 0007771-44-0 | арахидоновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 519 | 87120 | 0007772-98-7 | тиосульфат натрия | да | нет | нет |  | (19) |  |  |
| 520 | 65120 | 0007773-01-5 | хлористый марганец | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 521 | 58320 | 0007782-42-5 | графит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 522 | 14530 | 0007782-50-5 | хлор | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 523 | 45195 | 0007787-70-4 | бромид меди | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 524 | 24520 | 0008001-22-7 | соевое масло | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 525 | 62640 | 0008001-39-6 | японское спросо | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 526 | 43440 | 0008001-75-0 | черезин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 527 | 14411 | 0008001-79-4 | касторовое масло | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 42880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 63760 | 0008002-43-5 | лецитин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 529 | 67850 | 0008002-53-7 | горный воск | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 530 | 41760 | 0008006-44-8 | воск канделяиловый | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 531 | 36880 | 0008012-89-3 | воск | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 532 | 88640 | 0008013-07-8 | соевое масло, эпоксидированное | да | нет | нет | 60 30*) | (32) | *) В случае прокладок из ПВХ, используемых для герметизации стеклянных банок, содержащих детские смеси и последующие формулы, как определено Директивой 2006/141/EC, или препараты из злаков и продукты детского питания, предназначенные для младенцев и маленьких детей, как определено в Директиве 2006/125/EC, LMS снижается до 30 мг/кг Оксиран <8%, йод<6 |  |
| 533 | 42720 | 0008015-86-9 | карнаубский воск | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 534 | 80720 | 0008017-16-1 | полифосфорная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 535 | 24100 | 0008050-09-7 | канифоль | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 24130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 84320 | 0008050-15-5 | гидрогенизированные эфиры канифоли с метанолом | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 537 | 84080 | 0008050-26-8 | эфир канифоли с пентаэритрита | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 538 | 84000 | 0008050-31-5 | эфир канифоли с глицерином | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 539 | 24160 | 0008052-10-6 | высокий смолы нефти | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 540 | 63940 | 0008062-15-5 | лигносульфонатовая кислота | да | нет | нет | 0,24 |  | Использовать только в качестве диспергатора в дисперсии пластмасс |  |
| 541 | 58480 | 0009000-01-5 | клей | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 542 | 42640 | 0009000-11-7 | карбоксиметилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 543 | 45920 | 0009000-16-2 | даммар | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 544 | 58400 | 0009000-30-0 | гуаровая камедь | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 545 | 93680 | 0009000-65-1 | трагакант | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 546 | 71440 | 0009000-69-5 | пектин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 547 | 55440 | 0009000-70-8 | желатин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 548 | 42800 | 0009000-71-9 | казеин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 549 | 80000 | 0009002-88-4 | полиэтиленовый воск | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 550 | 81060 | 0009003-07-0 | полипропиленовый воск | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 551 | 79920 | 0009003-11-60106392-12-5 | поли(этилен-пропилен)гликоль | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 552 | 81500 | 0009003-39-8 | поливинилпирролидон | да | нет | нет |  |  | Вещество должно отвечать критериям чистоты, изложенным в Директиве 2008/84/CE Комисии |  |
| 553 | 14500 | 0009004-34-6 | целлюлоза | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 43280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 43300 | 0009004-36-8 | ацетобутират целлюлозы | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 555 | 53280 | 0009004-57-3 | этилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 556 | 54260 | 0009004-58-4 | этилхидроксиетиленцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 557 | 66640 | 0009004-59-5 | метилэтилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 558 | 60560 | 0009004-62-0 | гидроксиэтилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 559 | 61680 | 0009004-64-2 | гидроксипропилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 560 | 66700 | 0009004-65-3 | метилхидроксипропилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 561 | 66240 | 0009004-67-5 | метилцеллюлоз | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 562 | 22450 | 0009004-70-0 | нитроцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 563 | 78320 | 0009004-97-1 | монорицинолеат | да | нет | да | 42 |  |  |  |
| 564 | 24540 | 0009005-25-8 | пищевой крахмал | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 88800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 61120 | 0009005-27-0 | гидроксиэтил | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 566 | 33350 | 0009005-32-7 | альгиновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 567 | 82080 | 0009005-37-2 | 1,2-пропиленгликоль альгината | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 568 | 79040 | 0009005-64-5 | сорбитан монолаурат полиэтиленгликоля | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 569 | 79120 | 0009005-65-6 | моноолеат полиэтилен сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 570 | 79200 | 0009005-66-7 | монопальмитат полиэтилен сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 571 | 79280 | 0009005-67-8 | моностеарат сорбита полиэтилена | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 572 | 79360 | 0009005-70-3 | полиэтилен сорбитантриолеат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 573 | 79440 | 0009005-71-4 | тристеарат полиэтилен сорбитан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 574 | 24250 | 0009006-04-6 | натуральный каучук | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 84560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 76721 | 0063148-62-9 | полидиметилсилоксан (Mw>6800 Da) | да | нет | нет |  |  | Вязкость на 25° C по крайне мере 100 cSt (100 × 10-6 m2/s) |  |
| 576 | 60880 | 0009032-42-2 | гидроксиэтилметилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 577 | 62280 | 0009044-17-1 | сополимер изобутилена и бутена | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 578 | 79600 | 0009046-01-9 | эфир тридецила с фосфатом полиэтиленгликоля | да | нет | нет | 5 |  | Для материалов и изделий, предназначенных для контакта только с водными продуктами Эфир тридецила полиэтил­гликоля с фосфатом (EO ≤ 11) (эфир моно- и тридецила) с содержанием максимум 10% полиэтил­гликоля (EO ≤ 11) тридецила |  |
| 579 | 61800 | 0009049-76-7 | гидроксипропилдекстрид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 580 | 46070 | 0010016-20-3 | альфа-декстрин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 581 | 36800 | 0010022-31-8 | азотнокислый барий | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 582 | 50240 | 0010039-33-5 | бис(2-этилгексил малеат)ди-н-октил-олово | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 583 | 40400 | 0010043-11-5 | нитрид бора | да | нет | нет |  | (16) |  |  |
| 584 | 13620 | 0010043-35-3 | борная кислота | да | да | нет |  | (16) |  |  |
|  | 40320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 41120 | 0010043-52-4 | хлорид кальция | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 586 | 65280 | 0010043-84-2 | гипофосфит марганца | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 587 | 68400 | 0010094-45-8 | октадецилерукамид | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 588 | 64320 | 0010377-51-2 | иодид лития | да | нет | нет |  | (6) |  |  |
| 589 | 52645 | 0010436-08-5 | цис-11-ейкосенимид | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 590 | 21370 | 0010595-80-9 | метакрилат 2-сулфоэтил | нет | да | нет | ND |  |  | (1) |
| 591 | 36160 | 0010605-09-1 | аскорбил стеарат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 592 | 34690 | 0011097-59-9 | гидроксикарбонат алюминия и магния | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 593 | 44960 | 0011104-61-3 | оксид кобальта | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 594 | 65360 | 0011129-60-5 | марганцевая пена | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 595 | 19510 | 0011132-73-3 | лигноцеллюлоза | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 596 | 95935 | 0011138-66-2 | ксантановая камедь | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 597 | 67120 | 0012001-26-2 | слюда | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 598 | 41600 | 0012004-14-70037293-22-4 | сульфоалюминат кальция | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 599 | 36840 | 0012007-55-5 | тетраборат бария | да | нет | нет |  | (16) |  |  |
| 600 | 60030 | 0012072-90-1 | гидромагнезит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 601 | 35440 | 0012124-97-9 | бромид аммония | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 602 | 70240 | 0012198-93-5 | озокерит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 603 | 83460 | 0012269-78-2 | пирофиллит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 604 | 60080 | 0012304-65-3 | гидротальцит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 605 | 11005 | 0012542-30-2 | дициклопентенил акрилат | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 606 | 65200 | 0012626-88-9 | оксид гидрата марганца | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 607 | 62245 | 0012751-22-3 | Фосфид железа | да | нет | нет |  |  | Использовать только ПЭТ полимеров и сополимеров |  |
| 608 | 40800 | 0013003-12-8 | 4,4′-бутилиден-бис(6-терц-бутил-3-метилфенил-дитридецил фосфит) | да | нет | да | 6 |  |  |  |
| 609 | 83455 | 0013445-56-2 | пирофосфорная кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 610 | 93440 | 0013463-67-7 | производное диоксида титана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 611 | 35120 | 0013560-49-1 | диэфир 3-аминокротоный кислоты с эфиром тиобиса (2-гидроксиэтил) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 612 | 16694 | 0013811-50-2 | N, N′-дивинил-2-имидазолидон | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (10) |
| 613 | 95905 | 0013983-17-0 | оластонит | da | nu | nu |  |  |  |  |
| 614 | 45560 | 0014464-46-1 | кристобалит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 615 | 92080 | 0014807-96-6 | тальк | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 616 | 83470 | 0014808-60-7 | кварц | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 617 | 10660 | 0015214-89-8 | 2-акриламидо-2-метилпропан-сульфоновая кислота | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 618 | 51040 | 0015535-79-2 | меркаптоацетат ди-н-остилолово | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 619 | 50320 | 0015571-58-1 | бис (2-этилгексил меркаптоацетат) ди-п-октилолово | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 620 | 50720 | 0015571-60-5 | дималеат ди-н-октилолово | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 621 | 17110 | 0016219-75-3 | 5-этилденбицикло[2,2,1]2 хептен | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (9) |
| 622 | 69840 | 0016260-09-6 | олеилпалмитамид | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 623 | 52640 | 0016389-88-1 | доломит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 624 | 18897 | 0016712-64-4 | 6-гидрокси-2-нафталенкарбоксиловая кислота | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 625 | 36720 | 0017194-00-2 | гидроксид бария | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 626 | 57800 | 0018641-57-1 | трибехенат глицерина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 627 | 59760 | 0019569-21-2 | хунтит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 628 | 96190 | 0020427-58-1 | гидроксид цинка | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 629 | 34560 | 0021645-51-2 | гидроксид алюминия | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 630 | 82240 | 0022788-19-8 | дилаурат 1,2-пропиленгликоль | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 631 | 59120 | 0023128-74-7 | 1,6-гексаметилен-бис [3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионамид] | да | нет | нет | 45 |  |  |  |
| 632 | 52880 | 0023676-09-7 | 4-етоксибензоат этиловый | да | нет | нет | 3,6 |  |  |  |
| 633 | 53200 | 0023949-66-8 | 2-этокси-2'-этилоксанилид | да | нет | нет | 30 |  |  |  |
| 634 | 25910 | 0024800-44-0 | трипропиленгликоль | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 635 | 40720 | 0025013-16-5 | трет-бутил-4-гидроксианизол | да | нет | нет | 30 |  |  |  |
| 636 | 31500 | 0025134-51-4 | сополимер акриловой кислоты с 2-этилгексилакрилатом | да | нет | нет | 0,05 | (22) | LMS, выраженый как акрилат 2-этилгексил |  |
| 637 | 71635 | 0025151-96-6 | диолеат пентаэритрита | да | нет | нет | 0,05 |  | Не использовать в изделиях контактирующие с жирной пищедля которых имитатор D установлен |  |
| 638 | 23590 | 0025322-68-3 | полиэтилен гликоль | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 76960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 23651 | 0025322-69-4 | полипропилен гликоль | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 80800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | 54930 | 0025359-91-5 | сополимера формальдегида-1-нафтол | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 641 | 22331 | 0025513-64-8 | смесь 1,6-диамино-2,2,4-триметилгексан (35-45% м/м) и 1,6-диамино-2,2,4-триметилгексан (55-65% м/м) | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (10) |
| 642 | 64990 | 0025736-61-2 | ангидрид сополимера натриевой соли-стирола и малеинового дридида | да | нет | нет |  |  | Фракция с молекулярной массой ниже 1 000 Да не должна превышать 0,05% (г/г) |  |
| 643 | 87760 | 0026266-57-9 | сорбитанмонопальмитат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 644 | 88080 | 0026266-58-0 | сорбитантриолеат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 645 | 67760 | 0026401-86-5 | трис(изооктиловый маркаптоацетат) мono-н-октилолово | да | нет | нет |  | (11) |  |  |
| 646 | 50480 | 0026401-97-8 | бис(изооктиловый маркаптоацетат) ди-п-октилолово | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 647 | 56720 | 0026402-23-3 | монохексаноат глицерина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 648 | 56880 | 0026402-26-6 | монооктаноат глицерина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 649 | 47210 | 0026427-07-6 | полимер дибутилтиоловой кислоты | да | нет | нет |  |  | Молекулярные единицы = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2) |  |
| 650 | 49600 | 0026636-01-1 | бис(изооктилового меркаптоацетат) диметилолова | да | нет | нет |  | (9) |  |  |
| 651 | 88240 | 0026658-19-5 | сорбитантристеарат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 652 | 38820 | 0026741-53-7 | бис(2,4-ди-трет-бутилфенил) пентаер-итритол дифосфат | да | нет | да | 0,6 |  |  |  |
| 653 | 25270 | 0026747-90-0 | 2,4-толуолдиизоцианат | нет | да | Нет |  | (17) | 1мг/кг в конечном продукте выражается в виде содержания изоцианата | (10) |
| 654 | 88600 | 0026836-47-5 | моностеарат сорбита | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 655 | 25450 | 0026896-48-0 | трициклодекандиметанол | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 656 | 24760 | 0026914-43-2 | стиренсулфоновая кислота | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 657 | 67680 | 0027107-89-7 | трис(2-этилгексил маркаптоацетат) мono-н-октилолова | да | нет | Нет |  | (11) |  |  |
| 658 | 52000 | 0027176-87-0 | додецилбензенсулфоновая кислота | да | нет | нет | 30 |  |  |  |
| 659 | 82800 | 0027194-74-7 | монолаурат 1,2-пропиленгликоля | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 660 | 47540 | 0027458-90-8 | дисульфид ди-трет-додецилсульфата | да | нет | да | 0,05 |  |  |  |
| 661 | 95360 | 0027676-62-6 | 1,3,5-трис (3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси бензил)-1,3,5-триазин-2,4,6 (1Н, 3Н, 5Н)-трион | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 662 | 25927 | 0027955-94-8 | 1,1,1-трис(4-гидроксифенол) этан | нет | да | нет | 0,005 |  | Использовать только в поликарбонатах | (1) |
| 663 | 64150 | 0028290-79-1 | линоленовая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 664 | 95000 | 0028931-67-1 | триметилпропан триметакрилат-метилметакрилат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 665 | 83120 | 0029013-28-3 | 1,2-пропиленгликоль монопальмитата | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 666 | 87280 | 0029116-98-1 | дуолеат сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 667 | 55190 | 0029204-02-2 | гадолеиновая кислота | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 668 | 80240 | 0029894-35-7 | полиглицерин рицинолеат | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 669 | 56610 | 0030233-64-8 | монобехенат глицерина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 670 | 56800 | 0030899-62-8 | диацетат глицерина монолаурат | да | нет | нет |  | (32) |  |  |
| 671 | 74240 | 0031570-04-4 | трис(2,4-ди-трет-бутилфенил) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 672 | 76845 | 0031831-53-5 | полиэстер 1,4-бутандиола с капролактоном | да | нет | нет |  | (29) (30) | Фракция с молекулярной массой ниже 1 000 Да не должна превышать 0,5% (г/г) |  |
| 673 | 53670 | 0032509-66-3 | этиленгликоль-бис [3,3-бис (3-трет-бутил-4-гидроксифенил) бутират] | да | нет | да | 6 |  |  |  |
| 674 | 46480 | 0032647-67-9 | сорбит дибензилдена | да | нет | да |  |  |  |  |
| 675 | 38800 | 0032687-78-8 | N,N'-бис([3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионил] гидразина | да | нет | да | 15 |  |  |  |
| 676 | 50400 | 0033568-99-9 | бис(изооктиловый малеат) ди-н-октилолово | да | нет | да |  | (10) |  |  |
| 677 | 82560 | 0033587-20-1 | 1,2-пропиленгликоль дипалмитата | да | нет | да |  |  |  |  |
| 678 | 59200 | 0035074-77-2 | 1,6-гексаметилен-бис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат] | да | нет | да | 6 |  |  |  |
| 679 | 39060 | 0035958-30-6 | 1,1-бис(2-гидрокси-3 ,5-ди-трет-бутилфенил) этан | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 680 | 94400 | 0036443-68-2 | триэтиленгликоль бис[3-(3-трет-бутил-4-гидрокси-5-метилфенил) пропионат] | да | нет | да | 9 |  |  |  |
| 681 | 18310 | 0036653-82-4 | 1-гексадеканол | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 682 | 53270 | 0037205-99-5 | этилкарбоксиметилцеллулоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 683 | 66200 | 0037206-01-2 | метилкарбоксиметилцеллулоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 684 | 68125 | 0037244-96-5 | нефелин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 685 | 85950 | 0037296-97-2 | кремниевая кислота, соли магния фторид натрия | да | нет | нет | 0,15 |  | LMS выражен в виде фторида. Использовать только в слоях многослойных материалов, которые не вступают в непосредственный контакт с пищевыми продуктами |  |
| 686 | 61390 | 0037353-59-6 | гидроксиметилцеллюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 687 | 13530 | 0038103-06-9 | бис(фталевый ангидрид) 2,2-бис(4-гидроксифенил) пропана | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
|  | 13614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | 92560 | 0038613-77-3 | дифосфоновой тетракис(2,4-ди-трет-бутил-фенил)-4,4'-бифенилена | да | нет | да | 18 |  |  |  |
| 689 | 95280 | 0040601-76-1 | 1,3,5-трис(4-трет-бутил-3-окси-2,6-диметилбензил)-1,3,5-триазин-2,4,6 (1Н, 3Н, 5Н)-трион | да | нет | да | 6 |  |  |  |
| 690 | 92880 | 0041484-35-9 | тиодиетанол бис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат] | да | нет | да | 2,4 |  |  |  |
| 691 | 13600 | 0047465-97-4 | 3,3-бис(3-метил-4-гидроксифенил) 2-индолинона | нет | да | нет | 1,8 |  |  |  |
| 692 | 52320 | 0052047-59-3 | 2-(4-додецилфенон) индола | да | нет | да | 0,06 |  |  |  |
| 693 | 88160 | 0054140-20-4 | трипалмитат сорбитан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 694 | 21400 | 0054276-35-6 | сулфопропиловый метакрилат | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 695 | 67520 | 0054849-38-6 | трис(изооктиловый маркаптоацетат) из монометилолова | да | нет | нет |  | (9) |  |  |
| 696 | 92205 | 0057569-40-1 | терефталевая кислота, диэфир с 2,2'-метилен (4-метил-6-трет-бутилфенол) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 697 | 67515 | 0057583-34-3 | трис(этилгексил маркаптоацетат) монометилолово | да | нет | нет |  | (9) |  |  |
| 698 | 49595 | 0057583-35-4 | бис(этилгексил маркаптоацетата) диметилолово | да | нет | нет |  | (9) |  |  |
| 699 | 90720 | 0058446-52-9 | стеароилбензоилметан | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 700 | 31520 | 0061167-58-6 | акриловая кислота с 2-трет-бутил-6-(3-трет-бутил-2-гидрокси-5-метилбензил)-4-метилфенил | да | нет | да | 6 |  |  |  |
| 701 | 40160 | 0061269-61-2 | сополимер N, N'-бис (2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил) гексаметилендиамин-диамин-1,2-дибромоэтанола | да | нет | нет | 2,4 |  |  |  |
| 702 | 87920 | 0061752-68-9 | тетрастеарат сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 703 | 17170 | 0061788-47-4 | жирная кислота в кокосовом масле | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 704 | 77600 | 0061788-85-0 | полиэтиленгликолый эфир в гидрогенизированном касторовом масле | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 705 | 10599/90A | 0061788-89-4 | динмеры ненасыщенных жирных кислот (C18), негидрированные, дистиллированные и недистиллированные | нет | да | нет |  | (18) |  | (1) |
|  | 10599/91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | 17230 | 0061790-12-3 | жирная кислота в таловом масле | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 707 | 46375 | 0061790-53-2 | диатомит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 708 | 77520 | 0061791-12-6 | полиэтиленгликоловый эфир с касторовым маслом | да | нет | нет | 42 |  |  |  |
| 709 | 87520 | 0062568-11-0 | монобехенат сорбитана | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 710 | 38700 | 0063397-60-4 | бис(2-карбобутоксиетил)олово-бис(изооктиловый меркаптоацетат) | да | нет | да | 18 |  |  |  |
| 711 | 42000 | 0063438-80-2 | (2-c карбобутоксиетил)олово-трис(изооктиловый меркаптоацетат) | да | нет | да | 30 |  |  |  |
| 712 | 42960 | 0064147-40-6 | обезвоженное касторовое масло | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 713 | 43480 | 0064365-11-3 | древесный уголь | да | нет | нет |  |  | Только для использования в ПЭТ при максимальной 10 мг/кг полимера Те же требования чистоты, как и для уголь растительный (E153), предусмотренные в Директиве 95/45/CE Комисии, за исключением зольности которая может быть до 10% (г/г) |  |
| 714 | 84400 | 0064365-17-9 | гидрогенизированный эфир канифоли с пентаэритритом | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 715 | 46880 | 0065140-91-2 | 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил-моноэтиловый фосфонат, соли кальция | да | нет | нет | 6 |  |  |  |
| 716 | 60800 | 0065447-77-0 | сополимер диметилового эфира с кислотой 1-(2-гидроксиэтил)-4-гидрокси-2,2,6,6-тетраметил пиперидин, янтарная | да | нет | нет | 30 |  |  |  |
| 717 | 84210 | 0065997-06-0 | гидрированной канифоль | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 718 | 84240 | 0065997-13-9 | эфир канифоли гидрогенизированной, с глицерином | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 719 | 65920 | 0066822-60-4 | хлорид сополимераметакрилоилоксиетил-N, N-диметил-карбоксиметиламония с натриевой соли-октадецил метакрилата, этилметакрилат, циклогексил метакрилата, N-винил-2-пирролидина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 720 | 67360 | 0067649-65-4 | трис(изооктиловый меркаптоацетат) моно-н-додецилолово | да | нет | нет |  | (25) |  |  |
| 721 | 46800 | 0067845-93-6 | 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензоат и гексадецил | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 722 | 17200 | 0068308-53-2 | жирные кислоты в соевом масле | нет | да | нет |  |  |  |  |
| 723 | 88880 | 0068412-29-3 | гидролизат крахмала | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 724 | 24903 | 0068425-17-2 | сироп гидрогенизированный на основе гидролизат ролванного крахмала | нет | да | нет |  |  | в соответствии с критериями чистоты сиропа мальтита E 965 (ii), изложенными в Директиве 2008/60/CE Комисии |  |
| 725 | 77895 | 0068439-49-6 | эфир полиэтиленгликоля (EO = 2-6) моно-алкил (С16-С18) | да | нет | нет | 0,05 |  | Состав смеси выглядит следующим образом: - полиэтиленгликол (E0 = 2-6) моноалкил (C16-C18) эфира (около 28%) - жирные спирты (C16-C18) (около 48%) - этиленгликол моноалкил (C16-C18) эфира (около 24%) |  |
| 726 | 83599 | 0068442-12-6 | эфир продуктов реакции эфира 2-меркаптоэтил олеиновой кислоты с дихлородиметилтином, сульфидом натрия и трихлорометилом | да | нет | да |  | (9) |  |  |
| 727 | 43360 | 0068442-85-3 | регенерированная целлюлоза | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 728 | 75100 | 0068515-48-00028553-12-0 | диэфир с первичным, насыщенный C8-C10 разветвленной цепью, с более чем 60% C9 фталевой кислоты | да | нет | нет |  | (26) (32) | Использовать только как: a) пластификатор материалов и повторно используемых изделий; b) пластификатор в материалах и одноразовых изделиях, которые контактируют с нежирными продуктами, за исключением детского питания и последующих формул, как определено в Директиве 2006/141/CE, или препаратов на основе злаков и детского питания для младенцев и маленьких детей, как определено в Директиве 2006/125/CE c) агентом технической поддержки в концентрации до 0,1% готовой продукции | (7) |
| 729 | 75105 | 0068515-49-1 0026761-40-0 | диэфир с первичным, насыщенный C9-C11 разветвленной цепью, с более чем 90% C10 | да | нет | нет |  | (26) (32) | Использовать только как: a) пластификатор материалов и повторно используемых изделий b) пластификатор материалов и одноразовых изделий, которые контактируют с нежирными продуктами, за исключением детского питания и последующих формул, как определено в Директиве 2006/141/CE, или препаратов на основе злаков и детского питания для младенцев и маленьких детей, как определено в Директиве 2006/125/CE c) агент технической поддержки в концентрации до 0,1% готовой продукции | (7) |
| 730 | 66930 | 0068554-70-1 | метилсилсескюоксан | да | нет | нет |  |  | Остаточный мономер в метилсилсескюоксан: < 1 mg метилтримет­оксизилан/kg метилсилсескюоксана |  |
| 731 | 18220 | 0068564-88-5 | кислоты N-гептиламиноундеканоис | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (2) |
| 732 | 45450 | 0068610-51-5 | сополимер п-крезола-дициклофен-тадеин-изобутилена | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 733 | 10599/92A | 0068783-41-5 | димеры ненасыщенных жирных кислот (C18), гидрогенизированных, дистиллированных и недистиллированных | нет | да | нет |  | (18) |  | (1) |
|  | 10599/93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | 46380 | 0068855-54-9 | поток извести кальцинированного диатомита | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 735 | 40120 | 0068951-50-8 | бис(полиэтиленгликоля)-гидроксиметил фосфонат | да | нет | нет | 0,6 |  |  |  |
| 736 | 50960 | 0069226-44-4 | этиленгликольбис(меркаптоацетат) ди-н-октилолово | да | нет | нет |  | (10) |  |  |
| 737 | 77370 | 0070142-34-6 | полиэтилен-30-диполихидроксида | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 738 | 60320 | 0070321-86-7 | 2-[2-гидрокси-3,5-бис(1,1-диметил-бензил) фенил]бензотриазола | да | нет | да | 1,5 |  |  |  |
| 739 | 70000 | 0070331-94-1 | 2,2'-оксамидобис[этил-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)-пропионат] | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 740 | 81200 | 0071878-19-8 | поли[6-[(1,1,3,3-тетраметилбутил)амино]-1,3,5-триазин-2,4-диил[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)-имино]гексаметилен[2,2,6,6-етраметил-4-пиперидил)имино] | да | нет | да | 3 |  |  |  |
| 741 | 24070 | 0073138-82-6 | смоляная кислота | да | да | нет |  |  |  |  |
|  | 83610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | 92700 | 0078301-43-6 | полимер 2,2,4,4-тетраметил-20-(2,3 - эпоксипропил)-7-окса-3,20-диас-диспиро-[5.1.11.2] хенейкосан-21- | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 743 | 38950 | 0079072-96-1 | бис(4-етилбензилиден) сорбитол | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 744 | 18888 | 0080181-31-3 | сополимер 3-гидроксибу-тановой 3-гидроксипентаноевой кислоты | нет | да | нет |  |  | Вещество используется как продукт, полученный бактериальной ферментацией. В соответствии с требованиям, перечисленными в таблице 4 настоящего приложения |  |
| 745 | 68145 | 0080410-33-9 | 2,2',2"-нитрило [триэтилфосфит, трис(3,3',5,5'-тетра-трет-бутил-1,1'-дифенил-2,2'-диил)] | dда | нет | да | 5 |  | LMS выражается как сумма фосфита и фосфата |  |
| 746 | 38810 | 0080693-00-1 | дифосфат бис(2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенил)пентаэритрит | да | нет | да | 5 |  | LMS выражается как сумма фосфита и фосфата |  |
| 747 | 47600 | 0084030-61-5 | бис(изооктиловый меркапроацетат) ди-н-додецилтин | да | нет | да |  | (25) |  |  |
| 748 | 12765 | 0084434-12-8 | N-(2-аминоэтил)-бета-аланин натриевая соль | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 749 | 66360 | 0085209-91-2 | 2,2'-метилен (4,6-ди-трет-бутилфенил) фосфат натрия | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 750 | 66350 | 0085209-93-4 | 2,2'-метилен (4,6-ди-трет-бутилфенил) фосфат лития | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 751 | 81515 | 0087189-25-1 | поли (цинк глицерин) | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 752 | 39890 | 0087826-41-30069158-41-40054686-97-40081541-12-0 | бис(метилбензилиден) сорбитол | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 753 | 62800 | 0092704-41-1 | кальцинированный каолин | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 754 | 56020 | 0099880-64-5 | дибегенат глицерина | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 755 | 21765 | 0106246-33-7 | 4,4'-метилен(3-хлор-2,6-диэтиланилин) | нет | да | нет | 0,05 |  |  | (1) |
| 756 | 40020 | 0110553-27-0 | 2,4-бис(октилтиометил)-6-метилфенол | да | нет | да |  | (24) |  |  |
| 757 | 95725 | 0110638-71-6 | вермикулит, произведенный путем взаимодействия с литием цитратом | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 758 | 38940 | 0110675-26-8 | 2,4-бис(додецилтиометил)-6-метилфенол | да | нет | да |  | (24) |  |  |
| 759 | 54300 | 0118337-09-0 | 2,2'-этилиденбис (4,6-ди-трет-бутилфенил) флорофосфонит | да | нет | да | 6 |  |  |  |
| 760 | 83595 | 0119345-01-6 | производится по реакции ди-трет-бутил фосфонита с бифенилом, полученных путем конденсации 2,4-ди-трет-бутилфенол с продуктом реакции Фриделя Craft трихлорида фосфора и дифенила | да | нет | нет | 18 |  | Состав: - 4,4′-бифенилен-бис[0,0-бис(2,4- ди-терц-бутилфенил)фосфонит](nr. CAS 0038613-77-3) [36-46 % г/г (*)], - 4,3′-бифенилен-bis[0,0-bis(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит t](nr. CAS 0118421-00-4) [17-23% г/г (*)], - 3,3′-бифенилен-bis[0,0-bis(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит] (nr. CAS 0118421-01-5) [1-5% г/г (*)], - 4-бифенилен-0,0-bi (2,4-ди-терц-бутил-фенил)фосфит (nr. CAS 0091362-37-7) [11-19% г/г (*)], - трис(2,4-ди-терц-бутил-фенил)фосфит(nr. CAS 0031570-04-4) [9-18% г/г (*)], - 4,4′-бифенилен-0,0-bis(2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит-0,0-bis (2,4-ди-терц-бутилфенил)фосфонит (nr. CAS 0112949-97-0)[< 5% г/г (*)], Alte spec­ificații:(*) Используемое количество вещества/количество препарата. Другие технические условия: - мин содержанием фосфора. 5,4% до макс. 5,9% - коэффициент кислотности: макс.10 мг KOH в грамме - диапазон плавления: 85-110° C |  |
| 761 | 92930 | 0120218-34-0 | тиодиетанолбис (5-метоксикарбонил-2,6-диметил-1,4-дигидропиридина-3-карбоксилат) | да | нет | нет | 6 |  |  |  |
| 762 | 31530 | 0123968-25-2 | акрилата 2,4-ди-трет-пентил-6-[1-(3,5-ди-трет-пентил-2-гидроксифенил) - этил] фенил | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 763 | 39925 | 0129228-21-3 | 3,3-бис (метоксиметил)-2,5-цент-тилгексан | да | нет | да | 0,05 |  |  |  |
| 764 | 13317 | 0132459-54-2 | N,N'-бис [4-(этоксикарбонил)-фенил]-1,4,5,8-нафталин тетракароксимид | нет | да | нет | 0,05 |  | чистота > 98,1% (г/г) использовать только в качестве сомономера (макс. 4%) для полиэфиров (PET, PBT) |  |
| 765 | 49485 | 0134701-20-5 | 2,4-диметил-6-(1-метилпентадецил) фенол | да | нет | да | 1 |  |  |  |
| 766 | 38879 | 0135861-56-2 | бис (3,4-диметилбензилиден) сорбит бис (3,4- диметилбензилиден) сорбит | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 767 | 38510 | 0136504-96-6 | 1,2-бис (3-аминопропил) этилена диамина полимер с N-бутил-2,2-6,6-тетраметил-4-пиперидинамин и 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазин | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 768 | 34850 | 0143925-92-2 | амины, окисленные бис (алкил-гидрогенизированных жиров) | да | нет | нет |  |  | Не использовать для объектов, контактирующих с жирной пищей, для которых имитатор D установлен Использовать только в: a) полиолефинов в концентрации 0,1% (г/г) и в b) PET в концентрациях 0,25% (г/г) | (1) |
| 769 | 74010 | 0145650-60-8 | фосфита бис(2,4-ди-трет-бутил-6-метилфенил) этил | да | нет | да | 5 |  | LMS выражается как сумма фосфита и фосфата |  |
| 770 | 51700 | 0147315-50-2 | 2-(4,6-дифенил-1,3,5-триазин-2-ил)-5-(гексилокси) фенол | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 771 | 34650 | 0151841-65-5 | гидроксибис [2,2'-метилен(4,6-ди-трет-бутилфенил)фосфат] алюминий | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 772 | 47500 | 0153250-52-3 | N,N'-дициклогексилкарбодиимид-2,6-нафталин дикарбоксимид | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 773 | 38840 | 0154862-43-8 | дифосфат бис(2,4-дикумилфенил) пентаэритрита | да | нет | да | 5 |  | LMS выражается как суммавещества в его окисленной форме бис(2,4-дикумилфенил) пентаэритритаи продукт ее гидролиза (2,4-дикумилфенол) |  |
| 774 | 95270 | 0161717-32-4 | фосфита 2,4,6-трис (трет-бутил)фенил-2-бутил-2-этил-1,3-пропандиола | да | нет | да | 2 |  | LMS выражается как сумма фосфита, фосфата и продукта гидролиза = TTBP |  |
| 775 | 45705 | 0166412-78-8 | 1,2-циклохексанедикарбоксиловая кислота, сложные эфиры диисонона | да | нет | нет |  | (32) |  |  |
| 776 | 76723 | 0167883-16-1 | полидиметилсилоксан, 3-аминопропил, полимер с дицислогекс илметан-4,4'-диизоцианатом | да | нет | нет |  |  | Фракция с молекулярной массой ниже 1 000 Да не должна превышать 1,5% (г/г) |  |
| 777 | 31542 | 0174254-23-0 | теломер метилакрилатный с эфиром 1 додеканетиол с C16-C18 алкил | да | нет | нет |  |  | 0,5% готовой продукции | (1) |
| 778 | 71670 | 0178671-58-4 | пентаэритриттетракис (2-циано-3,3-дифенилакрилат) | да | нет | да | 0,05 |  |  |  |
| 779 | 39815 | 0182121-12-6 | 9,9-бис(метоксиметил) флуорен | да | нет | да | 0,05 |  |  | (1) |
| 780 | 81220 | 0192268-64-7 | поли [[6-[N-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-N-бутиламино]-1,3,5-триазин-2,4-диил] [2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил) имино]-1.6-гександиил-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил) имино]]-альфа-[N,N,N',N' тетрабутил-N- »-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидинил)-N »-[6-(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидин-ламино)-гексил]-[1,3,5-триазин-2,4,6-триаминик] омега-N,N,N',N'-тетрабутил-1,3,5-триазин-2,4-диамин] | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 781 | 95265 | 0227099-60-7 | 1,3,5-трис (4-бензоилфенил) бензола | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 782 | 76725 | 0661476-41-1 | полидиметилсилоксан насыщенный, 3-аминопропил, полимер с 1-изоцианат-3-изоцианатометил-3,5,5-триметилци хлоргексан | да | нет | нет |  |  | фракция с молекулярной массой ниже 1 000 Да не должна превышать 1,5% (г/г) |  |
| 783 | 55910 | 0736150-63-3 | глицериды, касторовое масло, моно-, гидрогенизированные, ацетаты | да | нет | нет |  | (32) |  |  |
| 784 | 95420 | 0745070-61-5 | 1,3,5-трис(2,2-диметилпропанамид) бензол | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 785 | 24910 | 0000100-21-0 | терефталевая кислота | нет | да | нет |  | (28) |  |  |
| 786 | 14627 | 0000117-21-5 | 3-хлорофталевый ангидрид | нет | да | нет | 0,05 |  | LMS выражается в виде кислоты 3-хлорофталик |  |
| 787 | 14628 | 0000118-45-6 | 4-хлорофталевый ангидрида | нет | да | нет | 0,05 |  | LMS выражается в виде кислоты 4-хлорофталик |  |
| 788 | 21498 | 0002530-85-0 | [3-(метакрилокси)пропил] триметоксисилан | нет | да | нет | 0,05 |  | Для использования только в качестве для агента обработки поверхности неорганических добавок | (1) (11) |
| 789 | 60027 | — | гидрогенизированные гомополимеры и/или сополимеры, 1-гексен и/или 1-октен и/или 1-децен и/или 1-додецена и или 1-децен Tetra (молекулярный вес: 440-12 000) | да | нет | нет |  |  | Средний молекулярный вес не менее 440 Дa Вязкость при 100° C по крайней мере равный 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s) | (2) |
| 790 | 80480 | 0090751-07-80082451-48-7 | поли (6-морфолино-1,3,5-триазин-2,4-DIL)-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил) имино)]-гексаметилен-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил) имино)] | да | нет | нет | 5 |  | Средний молекулярный вес, по крайней мере, равный 2 400 Дa Остаточное содержание морфолина ≤ 30 мг/кг, N,N′-bis(2,2,6,6- тетраметилпиперидил-4-il) гексан-1,6-диамин < 15 000 мг/кг, и 2,4-дихлоро-6-морфолино-1,3,5-триазин ≤ 20 мг/кг | (16) |
| 791 | 92470 | 0106990-43-6 | N,N',N',N'-тетракис (4,6-бис-(N-бутил-(N-метил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил) амино) триазин-2-ил)-4,7-диазадекан-1,10-диаминов | да | нет | нет | 0,05 |  |  |  |
| 792 | 92475 | 0203255-81-6 | 3,3',5,5'-тетракис (трет-бутил)-2,2'-дихи дроксибифенил, циклический эфир кислоты [3-(3-трет-бутил-4-гидрокси-5-метилфенил) пропил] оксифосфон | да | нет | да | 5 |  | LMS выражается как сумма форм фосфита и фосфата вещества и продуктов гидролиза |  |
| 793 | 94000 | 0000102-71-6 | триэтаноламин | да | нет | нет | 0,05 |  | LMS в виде суммы триэтаноламина и аддукта гидрохлорида, выраженного как триэтаноламин |  |
| 794 | 18117 | 0000079-14-1 | гликолевая кислота | нет | да | нет |  |  | Для использования только в производстве полигликолевой кислоты (PGA) для (i) косвенного контакта с пищевыми продуктами за полиэфиры, такие как полиэтилентерефталат (PET) или полимолочной кислоты (PLA) и (ii) прямой контакт с пищевыми продуктами смесь PGA в концентрации до 3% г/г в PET или PLA |  |
| 795 | 40155 | 0124172-53-8 | N,N'-бис(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)-N,N'-диамин диформилгексаметилен | да | нет | нет | 0,05 |  |  | (2) (12) |
| 796 | 72141 | 0018600-59-4 | 2,2'-(1,4-фенилен) бис [4Н-3,1-бенз-оксазин-4-он] | да | нет | да | 0,05 |  | LMS, в том числе сумма своих продуктов гидролиза |  |
| 797 | 76807 | 0073018-26-5 | ролиэстер адипиновой кислоты с 1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и 2-этил-1-гексанола | да | нет | да |  | (31) (32) |  |  |
| 798 | 92200 | 0006422-86-2 | эфир терефталевой кислоты, бис(2-этилгексил) | да | нет | нет | 60 | (32) |  |  |
| 799 | 77708 | — | эфир полиэтиленгликоля (EO = 1-50) с линейными и разветвльными первичными спиртами (C8-C22) | да | нет | нет | 1,8 |  | В соответствии с критериями чистоты для окисиэтилена, изложенными в Директиве 2008/84/CE, устанавливающей особые критерии чистоты для пищевых добавок, другие кроме красителей и подслащивающих веществ (JO L 253, 20.9.2008, p. 1) |  |
| 800 | 94425 | 0000867-13-0 | триэтил фосфоноацетат | да | нет | нет |  |  | Использовать только в ПЭТ |  |
| 801 | 30607 | — | C2-C24, алифатические, линейные, монокарбоновые кислоты, из натуральных масел и жиров, соли лития | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 802 | 33105 | 0146340-15-0 | спирты, C12-14, средние, β-(2-гидроксиэтокси) этоксилаты | да | нет | нет | 5 |  |  | (12) |
| 803 | 33535 | 0152261-33-1 | α-олефинов (C20-C24) сополимера с малеиновым ангидридом, продукты реакции с 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпи перидин | да | нет | нет |  |  | Не использовать для объектов, контактирующих с жирной пищей, для которых имитатор D установлен Не использовать в контакте с алкогольными продуктами | (13) |
| 804 | 80510 | 1010121-89-7 | поли(3-нонил-1,1-диоксо-1-тиопропан-1,3-диил)-блок-поли (X-олеиловый-7-гидрокси-1,5-дииминооктан-1,8-диил), процесс смеси с х = 1 и/или 5, нейтрализуют додецилбензола сульфокислоты | да | нет | нет |  |  | Использовать только в качестве вспомогательного средства в производстве полиэтиленовых полимеров (PE), полипропилена (PP) и полистирола (PS) |  |
| 805 | 93450 | — | диоксид титана, покрытый сополимер N-октилтрихлорсилан и [аминотрис(метиленфосфоновой кислоты), соль пентанатрия] | да | нет | нет |  |  | Содержание сополимера дляобработки поверхности с покрытием двуокиси титана составляет менее 1% г/г |  |
| 806 | 14876 | 0001076-97-7 | кислоты циклогексановой-1,4-дикарбоновой | нет | да | нет | 5 |  | Использовать только для производства сложных полиэфиров |  |
| 807 | 93485 | — | нитрида титана, наночастиц | да | нет | нет |  |  | Отсутствие миграции наночастиц нитрида титана Использовать только в ПЭТ-бутылках до 20 мг/кг В ПЭТ, агломераты имеют диаметр 100-500 nm и состояли из первичных наночастиц нитрида титана; первичные частицы имеют диаметр около 20 nm |  |
| 808 | 38550 | 0882073-43-0 | бис(4-пропилбензилиден) пропилсорбитол | да | нет | нет | 5 |  | LMS, в том числе сумма его продуктов гидролиза |  |
| 809 | 49080 | 0852282-89-4 | N-(2,6-диизопропилфенил)-6-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенокси]-1H-бензо [DE] изокинолин-1,3(2H)-дион | да | нет | да | 0,05 |  | Использовать только в ПЭТ | (6) (14) (15) |
| 810 | 68119 |  | неопентилгликоль, диэфиры с бензойной кислоты и моно-эфиры 2-этилгексановой кислоты | да | нет | нет | 5 | (32) | Не использовать для объектов, контактирующих с жирной пищей, для которых имитатор D установлен |  |
| 811 | 80077 | 0068441-17-8 | полиэтиленовые воски, окисленные | да | нет | нет | 60 |  |  |  |
| 812 | 80350 | 0124578-12-7 | сополимер поли(12-гидроксис теориновой кислоты) и полиэтиленимина | да | нет | нет |  |  | Использовать только пластик в концентрации до 0,1% г/г Подготовлен по реакции поли (12-гидрокси кислоты) и полиэтиленимина |  |
| 813 | 91530 | — | диэфиры-алкил (C4-C20) или циклогексил сульфоянтарной кислоты соли | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 814 | 91815 | — | соли полиэтиленгликоль моно-эфиры (C10-C16) сульфоянтарной кислоты | да | нет | нет | 2 |  |  |  |
| 815 | 94985 | — | триметилолпропан, смесь триэфирола и диэфирола с бензойной кислотой и 2-этилгексановой кислотой | да | нет | нет | 5 | (32) | Не использовать для объектов, контактирующих с жирной пищей, для которых имитатор D установлен |  |
| 816 | 45704 | — | соли цис-1,2-циклогександикарбоксиловой кислоты | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 817 | 38507 | — | соли цис-эндо-[2,2,1] гептан-2,3-дикарбоновой кислоты | да | нет | нет | 5 |  | Не использовать с полиэтиленом в контакте с кислой пищи. Чистота ≥ 96 %. |  |
| 818 | 21530 | — | соли металилсулфоновой кислоты | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 819 | 68110 | — | соли неодекановой кислоты | да | нет | нет | 0,05 |  | Не использовать в полимерах, контактирующих с жирной пищей. Не использовать для объектов, контактирующих с жирной пищей, для которых имитатор D установлен LMS выражается как неодекановая кислота |  |
| 820 | 76420 | — | соли пимелиновой кислоты | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 821 | 90810 | — | соли стеароил-2-лактилата | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 822 | 71938 | — | соли хлорной кислоты | да | нет | нет | 0,05 |  |  | (4) |
| 823 | 24889 | — | соли 5-сулфоизоьаловой кислоты | нет | да | нет | 5 |  |  |  |
| 854 | 71943 | 0329238-24-6 | перфтороацетовая кислота, замещенные в положении α с сополимерома перфтор-1,2-пропиленгликоля и перфтор-1,1-этиленгликоль, с концевыми хлорогексафторопропилоксиловыми группами | да | нет | нет |  |  | Использовать только в концентрации до 0,5% г/г в полимеризации фторсодержащих полимеров, перерабоьанных при минимальной температуре 340°C и предназначенных для использования в повторно используемых объектах |  |
| 855 | 40560 |  | сополимеры (бутадиен, стирол, метилметакрилат), связанные с 1,3-бутандиол диметакрилата | да | нет | нет |  |  | Использовать только в поливинилхлорид (PVC) жесткий максимум 12% при комнатной температуре или ниже |  |
| 856 | 40563 |  | сополимеры (бутадиен, стирол, метилметакрилат, бутилакрилат), связанные с дивинилбензолом или 1,3-бутандиол диметакрилата | да | нет | нет |  |  | Использовать только в поливинилхлорид (PVC) жесткий максимум 12% при комнатной температуре или ниже |  |
| 857 | 66765 | 0037953-21-2 | сополимер (метилметакрилата, бутилакрилата, стирола, глицидилметакрилата) | да | нет | нет |  |  | Использовать только в поливинилхлорид (PVC) жесткий максимум 2% при комнатной температуре или ниже |  |
| 860 | 71980 | 0051798-33-5 | перфтор [2-(поли (н-пропокси)]пропановой] кислоты | да | нет | нет |  |  | Использовать только в полимеризации фторсодержащих полимеров переработанные на минимальной температуре 265 ° C и для использования в повторно используемых объектов |  |
| 861 | 71990 | 0013252-13-6 | перфтор [2-(н-пропокси)пропановой] кислоты | да | нет | нет |  |  | Использовать только в полимеризации фторсодержащих полимеров, переработанных при минимальной температуре 265 ° C и предназначенных для использования в повторно используемых объектов |  |
| 862 | 15180 | 0018085-02-4 | 3,4-диацетокси-1-бутен | нет | да | нет | 0,05 |  | LMS, в том числе продукта гидролиза 3,4-дигидрокси-1-бутен. Использовать только в качестве сомономера для сополимеров этилвинилового спирта (EVOH) и поливинилового спирта (PVOH) |  |
| 863 | 15260 | 0000646-25-3 | 1,10-декандиамин | нет | да | нет | 0,05 |  | Использовать только в качестве сомономера в производстве полиамида для многократного использования в контакте с жидкими продуктами, кислотами и молоком при комнатной температуре или для короткого контакта до 150°C |  |
| 864 | 46330 | 0000056-06-4 | 2,4-диамино-6-гидроксипиримидин | да | нет | нет | 5 |  | Использовать только в поливинилхлориде (ПВХ) жестком в контакт с жидкими пищевыми продуктами, безкислотными и безалкогольными |  |
| 865 | 40619 | 0025322-99-0 | сополимер бутилакрилата, метилметакрилата и бутилметакрилата | да | нет | нет |  |  | Для использования только в поливинилхлориде (ПВХ) жестком при максимальной концентрации 1% |  |
| 866 | 40620 | — | сополимера бутилакрилата и метилметакрилата, сшитые аллилметакрилаты | да | нет | нет |  |  | Для использования только в поливинилхлориде (ПВХ) жестком при максимальной концентрации 7% |  |
| 867 | 40815 | 0040471-03-2 | бутилметакрилат сополимера, этилакрилата и метилметакрилата | да | нет | нет |  |  | Для использования только в поливинилхлориде (ПВХ) жестком при максимальной концентрации 2% |  |
| 868 | 53245 | 0009010-88-2 | сополимер этилакрилата и метилметакрилата | да | нет | нет |  |  | Для использования только в поливинилхлориде (ПВХ) жестком при максимальной концентрации 2% |  |
| 869 | 66763 | 0027136-15-8 | сополимер бутилакрилата, метилметакрилата и стирола | да | нет | нет |  |  | Для использования только в поливинилхлориде (ПВХ) жестком при максимальной концентрации 3% |  |
| 870 | 95500 | 0160535-46-6 | N,N',N"-трис(2-метилциклогексидl)-1,2,3-пропан-трикарбоксамид | да | нет | нет | 5 |  |  |  |
| 873 | 93460 |  | диоксид титана взаимодействует с октилтриетоксиланом | да | нет | нет |  |  | Продукт реакции диоксида титана до 2 % г/г из вещества поверхностной обработки октилтриетоксилана, обработанного при высоких температурах |  |
| 875 | 80345 | 0058128-22-6 | стеарат поли(12-гидроксис теаровой кислоты) | да | нет | да | 5 |  |  |  |
| 878 | 31335 | — | эфиры (C8-C22) (происходящие из масел животных и/или жиров из монопервичных спиртов (С3-С22) алифатических насыщенных разветвленных жирных кислот | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 879 | 31336 | — | эфиры (C8-C22) из животных или растительных масел и жиров с моно первичных спиртов (C1-C22) линейных насыщенных алифатических жирных кислот | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 880 | 31348 | 0085116-93-4 | эфиры (C8-C22) с пентаэритрита жирных кислот | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 881 | 25187 | 0003010-96-6 | 2,2,4,4-тетраметилциклобутан-1,3-диол | нет | да | нет | 5 |  | Только для повторно используемых объектов, предназначенных для длительного хранения при комнатной температуре или более низкой температуре и горячего розлива |  |
| 882 | 25872 | 0002416-94-6 | 2,3,6-триметилфенол | нет | да | нет | 0,05 |  |  |  |
| 883 | 22074 | 0004457-71-0 | 3-метил-1,5-пентандиол | нет | да | нет | 0,05 |  | Использовать только в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, в соотношении поверхность к массе до 0,5 дм2/кг |  |
| 884 | 34240 | 0091082-17-6 | эфиры (C10-C21) фенолсульфоновой кислоты | да | нет | нет | 0,05 |  | Не использовать для обьектов, которые имеют контакт с жирной пищей, для которых установлен имитатор D |  |
| 885 | 45676 | 0263244-54-8 | циклические олигомеры (бутилентерефталата) | да | нет | нет |  |  | Использовать только пластиковые материалы из полиэтилентерефталата (ПЭТ), полибутилентерефталат (PBT),поликарбонат (PC), полистирол (ПС) и поливинилхлорида (PVC)жесткая в концентрации до 1% г/г, вконтакте с жидкими продуктами, кислотные и алкогольные, для длительного хранения при комнатной температуре |  |
| 894 | 93360 | 0016545-54-3 | сложные эфиры дитетрадецил тиодипропионовой кислоты | да | нет | нет |  | (14) |  |  |
| 895 | 47060 | 0171090-93-0 | сложные эфиры спиртов C13-C15 разветвленной и линейной кислоты 3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропановой | да | нет | нет | 0,05 |  | Использовать только в полиолефинах в контакте с пищевыми продуктами, другими, чем с высоким содержанием жиров/с высоким содержанием алкоголя и молока |  |
| 896 | 71958 | 0958445-44-8 | 3Н-перфтор-3-[(3-метокси-пропокси) пропановой кислоты], соли аммония | да | нет | нет |  |  | Использовать только в полимеризации фторполимеров: - обрабатываться при температуре выше 280° C по крайней мере 10 минут; - обрабатываться при температуре выше 190° C в концентрации до 30% г/г для использования в смеси с полимерами полиоксиметилены и предназначенной для изделий повторного использования |  |
| 923 | 39150 | 0000120-40-1 | N,N-бис(2-гидроксиэтил) додеканамид | да | нет | нет | 5 |  | Остаточное количество диэтаноламина в пластмассах, в качестве примесей и продуктов разложения веществ не должно вызывать миграцию диэтаноламин более 0,3 мг/кг пищи | (18) |
| 924 | 94987 |  | триметилолпропан, смешанные триэфиры и диэфиры с октановой н-н-декановой кислотой | да | нет | нет | 0,05 |  | Использовать только в ПЭТ в контакте со всеми типами продуктов, кроме продуктов с высоким содержанием жира, содержащих большое количество алкоголя, и молочных |  |
| 926 | 71955 | 0908020-52-0 |  | да | нет | нет |  |  | Использовать только в полимеризации фторполимеров, которые обрабатываются при температуре выше 300° C по крайней мере 10 минут |  |
| 971 | 25885 | 0002459-10-1 | триметил тримеллит | да | нет | нет |  |  | Использовать только в качестве сомономера до концентрации 0,35% г/г для производства сложных полиэфиров предназначенные для использования в контакте с жидкими продуктами и сухие, без свободного жира на поверхности | (17) |
| 972 | 45197 | 0012158-74-6 | фосфатгидроксид меди | да | нет | нет |  |  |  |  |
| 973 | 22931 | 0019430-93-4 | (перфторробутил) этилена | да | нет | нет |  |  | Использовать только в качестве сомономера до концентрации 0,1% г/г в полимеризации фторполимеров, (спекается) при высокой температуре |  |
| 974 | 74050 | 939402-02-5 | 2,4 три-бис (1,1-диметилпропил) фенил и 4-(1,1-диметилпропил) фенил смешанных фосфорной кислотой | да | нет | нет | 5 |  | LMS выраженная как сумма между формы фосфита и фосфатов вещества и продукт гидролиза 4-t-aмилфенол. Миграция продукт гидролиза 2,4-ди-t-aмилфенол не должен превышать 0,05 мг/кг. |  |

Таблица 2

Групповое ограничение для веществ

| Номер группового ограничения содержит идентификационный номер группы веществ, для которых применяется групповое ограничение. Речь идет о номере, указанном в колонке 9 таблицы 1 настоящего приложения | Номер вещества МСА содержит единный идентификационный номер вещества, для которого применяется групповое ограничение речь идет о номере, указанном в колонке 1 таблицы 1 настоящего приложения | LMS (T) [мг/кг] ограничение общей специфической миграции на сумму веществ, применяемых к соответствующей группе. Это выражается в мг вещества на кг пищи. Указывается НО, если вещество не мигрирует в количествах, которые могут быть обнаружены | Спецификация группового ограничения содержит идентификацию вещества, молекулярная масса которого составляет основу для выражения результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 128 211 | 6 | выражен как ацетальдегид |
| 2. | 89 227 263 | 30 | выражен как этиленгликоль |
| 3. | 234 248 | 30 | выражен как малеиновая кислота |
| 4. | 212 435 | 15 | выражен как капролактам |
| 5. | 137 472 | 3 | выражен как сумма веществ |
| 6. | 412 512 513 588 | 1 | выражен как йод |
| 7. | 19 20 | 1,2 | выражен как третичный амин |
| 8. | 317 318 319 359 431 464 | 6 | выражен как иод |
| 9. | 650 695 697 698 726 | 0,18 | выражен как олово |
| 10. | 28 29 30 31 32 33 466 582 618 619 620 646 676 736 | 0006 | выражен как олово |
| 11. | 66 645 657 | 1,2 | выражен как олово |
| 12. | 444 469 470 | 30 | выражен как сумма веществ |
| 13. | 163 285 | 1,5 | выражен как сумма веществ |
| 14. | 294 368 | 5 | выражен как сумма веществ |
| 15. | 98 196 | 15 | выражен как формальдегид |
| 16. | 407 583 584 599 | 6 | выражен как бор Без ущерба для положений Директивы 98/83/ЕС |
| 17. | 4 167 169 198 274 354 372 460 461 475 476 485 490 653 | НО | выражен в содержании изоцианата |
| 18. | 705 733 | 0,05 | выражен как сумма веществ |
| 19. | 505 516 519 | 10 |  |
| 20. | 290 386 390 | 30 | выражен как сумма веществ |
| 21. | 347 349 | 5 | выражен как тримеллитовая кислота |
| 22. | 70 147 176 218 323 325 365 371 380 425 446 448 456 636 | 6 | выражен как акриловая кислота |
| 23. | 150 156 181 183 184 355 370 374 439 440 447 457 482 | 6 | выражен как метакриловая кислота |
| 24. | 756 758 | 5 | выражен как сумма веществ |
| 25. | 720 747 | 0,05 | суммы моно-н-додексилкалаена трис (изооктилмеркаптоацетат), ди-н- додексилкалаена бис (изооктанмеркаптоацетат), додексилкалаена моно- и ди-хлорид додексилкалаена дихлорид) как сумма моно-и додексилкалаена ди-хлорид |
| 26. | 728 729 | 9 | выражен как сумма веществ |
| 27. | 188 291 | 5 | выражен как изофталевая кислота |
| 28. | 191 192 785 | 7,5 | выражен как терефталевая кислота |
| 29. | 342 672 | 0,05 | выражен как сумма 6 гидроксихексановая кислоты и капролактон |
| 30. | 254 672 | 5 | выражен как 1,4-бутандиол |
| 31. | 73 797 | 30 | выражен как сумма веществ |
| 32. | 8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815 | 60 | выражен как сумма веществ |

Таблица 3

Замечания по проверке соответствия

| Номер замечания1) | Замечания по проверке соответствия2) |
| --- | --- |
| 1. | Проверка соответствия остаточного содержания на поверхности, которая находится в контакте с пищевыми продуктами (CMA), до появления аналитического метода |
| 2. | Существует риск LMS или MLG будет превышен в имитаторе жирной пищи |
| 3. | Существует риск, что миграция вещества ухудшает органолептические свойства пищи, с которой контактует и, в данном случае, конечный продукт не соответствует требованиям подпункта с) пункта 1 статьи 3 Рамочного регламента (ЕС) № 1935/2004 |
| 4. | Проверка на соответствие, в случае контакта с жирной материей должна выполняться с использованием насыщенных жирных имитаторов пищи, таких как имитатор D |
| 5. | Проверка на соответствие в случае контакта должна выполняться с использованием изооктана в качестве заменителя имитатора D2 (неустойчивый) |
| 6. | Предел миграции может быть превышен при очень высокой температур |
| 7. | При испытании пищевых продуктов следует принимать во внимание пункт 1.4 приложения № 5 к настоящему Регламенту |
| 8. | Проверка соответствия остаточного содержания на поверхности, которая находится в контакте с пищевыми продуктами (CMA), QMA = 0,005 мг/6дм2 |
| 9. | Проверка соответствия остаточного содержания поверхности, которая находится в контакте с пищевыми продуктами (QMA), до точки, где будет аналитический метод для тестирования миграции. Отношение поверхность/количество пищи должно быть не менее 2 дм2/kg |
| 10. | Проверка соответствия остаточного содержания на поверхности, которая находится в контакте с пищевыми продуктами (CMA), в случае реакции с едой или имитатором еды |
| 11. | Имеется только метод анализа для определения остаточного мономера в обработанных наполнителем |
| 12. | Существует риск, LMS может быть превышена в полиолефинах |
| 13. | Существует только метод для определения содержания в полимере и метод определения исходных веществ в пищевых имитаторах |
| 14. | Существует риск, что LMS может быть превышена в пластмасс, содержащих более 0,5% г/г вещества |
| 15. | Существует риск, что LMS может быть превышен в контакте с продуктами с высоким содержанием алкоголя |
| 16. | Существует риск, что SML может быть превышен в полиэтилене низкой плотности (LDPE), содержащем более 0,3% г/г вещества при контакте с жирной пищей |
| 17. | Существует только метод определения остаточного содержания вещества в полимере. |

1 Содержит идентификационный номер замечания. Речь идет о номере, приведенном в колонке 11 таблицы 1 настоящего приложения.

2 Содержит правила, которые должны соблюдаться при проверке соответствия вещества со специфическим пределом миграции или других ограничений, либо содержит замечания о ситуациях, когда существует риск несоответствия.

Таблица 4

Подробные характеристики веществ

| Номер вещества МСА | Подробные спецификации вещества |
| --- | --- |
| 744 | Определение | Кополимеры получают путем контролируемого брожения Alcaligenes eutrophus, используя смеси глюкозы и пропановой кислоты в качестве источников углерода. Используемый организм не изменен генетически и является производным от дикого штамма Alcaligenes eutropus, H16 NCIMB 10442. Первоначальные штаммы организмов хранятся а ампулах в лиофилизованном виде. Рабочий штамм изготавливается из начального штамма, хранится в жидком азоте и используется для приготовления инокулята для брожения в ванной. Образцы брожения в ванне исследуются ежеднено, как под микроскопом, так и для уточнения изменений в морфологий в колонии различных агаровых средах при различных температурах. Кополимеры изолируются от термически обработанных бактерий путем контролируемого переваривания, стирания и сушения остальных клеточных компонентов. Полученные кополимеры предлагаются, как правило, в виде гранул опередленного состава, образованных путем их плавления, содержащих добавки в качестве средств для формирования зародившей кристаллизации, пластификаторов, наполнителей, стабилизаторов и красителей, которые соответствуют общим и индивидуальным характеристикам |
|  | Химическое название | Поли(3-D-гидроксибутаноат-ко-3-D-гидроксипентаноат) |
|  | Номер CAS | 0080181-31-3 |
|  | Структурная формула | где n/(m + n) больше 0 и меньше или равно 0,25 |
|  | Средний молекулярный вес | Не менее 150 000 дальтон (измеренные методом гель-проникающей хроматографии) |
|  | Состав | После гидролиза смеси 3-D-гидроксибутаноловой и 3-D-гидроксипентаноловой кислот |
|  | Описание | После выделения – порошок от белого, до почти белого |
|  | Особенности Тесты для идентификации: Растворимость | Растворим в хлоруглеводородах, например, хлороформ или дихлорметан, но практически не растворим в этаноле, алифатических щелочах и воде |
|  | Ограничения | СMA для кротоновой кислоты составляет 0,05 мг/6 дм2 |
|  | Чистота | Перед гранулированием порошок кополимера-сырья должен содержать: |
|  | Азот | не более 2500 мг/кг пластмасс |
|  | Цинк | не более 100 мг/кг пластмасс |
|  | Медь | не более 5 мг/кг пластмасс |
|  | Свинец | не более 2 мг/кг пластмасс |
|  | Мышьяк | не более 1 мг/кг пластмасс |
|  | Хром | не более 1 мг/кг пластмасс |

# Text boxes

.

.