|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Санитарному Регламенту |
|  | о материалах и изделиях из пластмасс, |
|  | предназначенных для контакта с пищевыми продуктами |

Ограничения на материалы и изделия

1. Материалы и изделия из пластмассы, включенные в настоящее приложение, не должны выделять вещества в количествах, превышающих следующие ограничения специфической миграции:

барий = 1 мг/кг пищи или пищевого имитатора;

кобальт = 0,05 мг/кг пищи или пищевого имитатора;

мeдь = 5 мг/кг пищи или пищевого имитатора;

железа = 48 мг/кг пищи или пищевого имитатора;

литий = 0,6 мг/кг пищи или пищевого имитатора;

марганец = 0,6 мг/кг пищи или пищевого имитатора;

цинк = 25 мг/кг пищи или пищевого имитатора.

2. Материалы и изделия из пластмассы, не выделяют первичные ароматические амины, за исключением тех, которые включены в таблицу 1 приложения № 1 к настоящему Регламенту, в количествах, выявленных в пище или имитаторе пищи. Предел обнаружения составляет 0,01 мг вещества на кг пищевого продукта или пищевого имитатора. Предел обнаружения относится к сумме первичных ароматических аминов.