Приложение

к Приказу Министерства экономики Республики Молдова

от 09.03.2016 года № 36

Перечень стандартов,

которые устанавливают критерии оценки соответствия твердого биотоплива

| Nr. | Обозначение и название стандарта | Применяемый метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | SMV EN 14778:2012 Биотопливo твердoе. Отбор проб SMV EN 14780:2012 Биотопливo твердoе. Приготовление проб | Отбор проб |
|  | SM EN 16127: 2014 Биотопливо твердое. Определение длины и диаметра топливных гранул | Диаметр, длина, мм |
|  | SMV EN 14774-1:2012 Биотопливo твердoе. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 1: Общая влага. Эталонный метод SMV EN 14774-2:2012 Биотопливo твердoе. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 2: Общая влага. Упрощенный метод SMV EN 14774-3:2012 Биотопливo твердoе. Определение содержания влаги. Метод с применением печной сушки. Часть 3: Влага в образце для общего анализа | Содержание влаги, M (w-% при получении) |
|  | SMV EN 14775:2012 Биотопливo твердoе. Определение содержания золы | Содержание золы, A (w-% сухое состояние) |
|  | SMV EN 14918:2012 Биотопливo твердoе. Определение теплотворной способности | Теплотворная способность, Q (MJ/kg) или энергетическая плотность, E (kWh/m3 насыпью) |
|  | SMV EN 15104:2012 Биотопливo твердoе. Определение общего содержания углерода, водорода и азота. Инструментальные методы | Азот, N (w-% сухое состояние) |
|  | SM SR EN 15289:2013 Биотопливo твердoе. Определение общего содержания серы и хлора | Сера, S сера (w-% сухое состояние) |
|  | SM SR EN 15289:2013 Биотопливo твердoе. Определение общего содержания серы и хлора | Хлор, Cl (w-% сухое состояние) |
|  | SMV CEN/TS 15370-1:2012 Биотопливo твердoе. Метод определения варочных характеристик золы. Часть 1: Метод характеристических температур | Особенности золы после сжигания, (°C) |
|  | SMV EN 15103:2012 Биотопливo твердoе. Определение объемной плотности | Объемная плотность / тюк (BD) получено(kg/m3) |
|  | SMV EN 15150:2012 Биотопливo твердoе. Определение плотности частицы | плотность частиц, DE (g/cm3) |
|  | SMV EN 15149-1:2012 Биотопливo твердoе. Определение гранулометрического распределения. Часть 1: Метод с применением вибрационного сита с размером отверстий 1 mm и больше SMV EN 15149-2:2012 Биотопливo твердoе. Определение гранулометрического распределения. Часть 2: Метод с применением вибрационного сита с размером отверстий 3,15 mm и меньше SMV CEN/TS 15149-3:2012 Биотопливo твердoе. Определение гранулометрического распределения. Часть 3: Метод с применением вращающегося сита | мелкая фракция, F |
|  | SMV EN 15210-1:2012 Биотопливo твердoе. Определение механической прочности гранул и брикетов. Часть 1: Гранулы SMV EN 15210-2:2012 Биотопливo твердoе. Oпределениe механической прочности гранул и брикетов. Часть 2: Брикеты | механическая прочность, DU |
|  | SM ISO 1171:2014 Топливо минеральное твердое. Определение зольности | Содержание золы Ad, % |
|  | GOST 11014-2001 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренные методы определения влаги | Массовая доля общей влаги при использовании топлива Wtr,% |
|  | GOST 147-2013 Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | Средняя норма теплотворной способности топлива при использовании, MJ/kg (kcal/kg) |
|  | SM ISO 334:2014 Топливо минеральное твердое. Определение содержания общей серы Метод Эшка | Общая массовая доля серы Std, % |